| TYTAN PROFESSIONAL |
| --- |
| Битумно-каучуковая дисперcионная мастика для гидроизоляции и пенополистирольных клеящихся панелей Abizol ST |
| - это дисперсионная битумно-каучуковая мастика для склеивания пенополистирольных панелей и загрунтованных основ, для создания влаго-и гидроизоляционных покрытий. Abizol ST идеален для неровных и проблемных покрытий с множеством наклонов - благодаря своим тиксотропным характеристикам, мастика не стекает даже с вертикальных поверхностей. Продукт идеален для Европейского умеренного климата – мембраны очень стойкие к возникновению трещин от мороза (что можно увидеть, напр., на асфальтированных дорогах). Покрытия плотные, очень эластичные и могут затягивать трещины нижнего слоя до 5 мм. Не повреждает пенополистирол. |  |
| ПРЕИМУЩЕСТВА затягивает трещины до 5 мм не стекает по вертикальным поверхностям не содержит растворителей |
| ПРИМЕНЕНИЕ склеиваемые полистирольные и выступающие плиты, для цементных, каменных стен гидроизоляции подземных элементов строений (напр. фундаментов) – легкого, среднего и тяжелого водонепроницаемого типа. гидроизоляции под напольными покрытиями на террасах, балконах. |
| СТАНДАРТЫ Соответствует требованиям норм Польши PN-B-24000DN:1997 Продукция получила Сертификат соответствия согласно нормам Польского центра исследований и сертификации |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Консистенция | густое тиксотропное вещество |
| Цвет | темно-коричневый |
| Температура применения | от +5°C до +35ºC |
| Толщина слоя | до 2 мм |
| Время высыхания | 3-5 дней |
| Расход |  |
| Точное нанесение клея | около 1 кг/м² |
| гидроизоляция | 1,2 кг/м² для 1 мм толщины |
| Количество слоев: | минимум 2 |

Технические данные и инструкции по применению представлены для температуры +23ºC ± 2ºC и влажности около 60%. Более низкая температура и более высокая влажность продлевают время затвердевания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Поверхность не должна быть замерзшей или покрытой инеем, должна быть освобождена от стоящей воды. Удалите пыль, заусеницы и загрязнения. Удалите ржавчину со всех металлических деталей. Заполните цементным раствором щели и шероховатые необработанные поверхности. Загрунтуйте поверхность праймером глубокого проникновения Disprobit (не используйте растворимых грунтовок), оставьте до высыхания.

Применение:

Склеиваемые пенополистирольные плиты: начните с нижней части углубления. Нанесите Abizol ST точно на плиты. Приклейте плиту к основе и прижмите с помощью вращательных движений. Время высыхания - около 3-5 дней. Используйте в холодном состоянии.

Гидрофобная изоляция: используйте в холодном состоянии. После того, как праймер Disprobit полностью высохнет, нанесите смесь с помощью штапеля, стараясь сохранить одинаковую толщину слоя (около 1 мм). Следите за толщиной слоя путем контролирования расхода смеси (1,2 кг/м² на 1 слой). Нанесите мастику, по крайней мере, в 2 слоя, каждый последующий слой наносите перпендикулярно предыдущему. Перед нанесением следующего слоя, предшествующий слой должен высохнуть (1 мм слой высыхает, примерно, в течение 24 часов при температуре +23ºC).

Очищение: Очищайте с помощью воды, если очищение затруднительно, используйте органические растворители.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРИИ

Используйте обычные гигиенические меры. Избегайте воспламенения. Более детальную информацию смотрите в Характеристиках по безопасности материала, которые предоставляются по требованию компанией "Selena Co. S.A.".

S2 Храните в недоступном для детей месте S37 Одевайте подходящие перчатки S46 При попадании в организм не вызывайте рвоту: немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите эту упаковку либо этикетку.  Советы по применению: После применения продукта пустую упаковку необходимо уничтожить в соответствии с государственными и местными положениями.