  TECHNIKO

-мелкодисперсный клей, состоящий из смеси крепителей для внешней и внутренней укладки на стены и полы керамической плитки и изделий из глазированной керамики. Подходит для укладки плит на уже существующие.

Основные характеристики:

-односоставный

- высокоэластичный

-превосходное действие

 -морозостойкий

-при вертикальной укладке не смещается

 Внешний вид продукта: серый или белый порошок

 Срок хранения: 12 месяцев в сухом месте

Области применения:

             Внутренняя и наружная установка полов и облицовка стен из поглощающей керамики ,как “cotto” ,плитка двойного обжига  и слабо абсорбирующих и неабсорбирующих материалов как: плитка одиночного обжига,клинкер и глазированная керамика.   

            Особенно пригодны для поверхностей под нагрузкой:в местах скопления народа или поверх существующих керамических плиток.

  Подложки:цементный обрызг,цементно-известковый раствор,цементный маяк,бетон,существующие керамические полы.

  Не применять непосредственно на:гипсокартон или ангидритный маяк(предварительно обработать средством Premier-T не менее чем за 6 часов до установки)

 Не применять по:металлу, линолеуму ,дереву.

СПЕЦИФИКА ИЗДЕЛИЯ

  TECHNIKO + состоит главным образом из высокопрочного цемента , отобранных кремниевых / кварцевых минеральных наполнителей, сополимеров органического происхождения  и специальных добавок.

	Коды для серого
	Коды для белого
	Упаковка
	Паллет
	Европаллет

	TKB 153
	TKB 155
	25 кг
	1500 кг
	

	TKB 154
	TKB 156
	25 кг
	
	1000 кг


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подготовка основания
   Чистка

   Удалите все следы грязи, масла, жира, воска, цемента и липких остатков при удалении эластичных покрытий. Кроме того перед применением убедиться, что  подготовленная поверхность свободна от пыли и мелких частиц.

        Проверка подложки  

В случае новой подложки важно знать требуемое время усадки , обычно выражающееся в днях или остаточной влажности ,в зависимости от типа основы.Ниже приведенная таблица перечисляет наиболее распространенные типы подложки с указанием относительного времени усадки. 
	ОСНОВА
	МИН.ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
	МАКС.ОСТАТОЧНАЯ  ВЛАЖНОСТЬ %



	Маяк TIMER-2
	6 ч
	-

	Маяк kRONOS
	24ч
	-

	Цементный маяк
	28 дней
	-

	Цементная обрызг
	3 недели
	-

	Бетон
	3 месяца
	-

	Ангидритный маяк
	-
	0.5

	Обрызг на основе гипса
	-
	0.5


Далее убедитесь, что подложка затвердела,в ней отсусствуют  трещины 

 и морщины,вызванные усадкой.: присутствие таких дефектов делает поверхность, непригодной для применения керамической плитки. В случае наличия небольших дефектов или ячеистости бетона, RASO или RASORAP может применяться в качестве покрытия за 24 И 26 часов до укладки плитки. 

  Штукатурная подложка должна иметь адекватную прочность, чтобы удерживать керамические плиты (минимум 3 MPA для интерьеров and10 MPA для внешних работ) и должна иметь насечку,а не быть заглаженной или нанесенной внакрывку, .  Важно обеспечить сухость поверхностей,покрываемых плиткой.В случае наличия влаги , плитку можно укреплять только после устранения источника влаги и ликвидации протечек. 

Приготовление смеси.

TECHNIKO нужно просто смешать с 28% чистой воды (7 литров воды на мешок 25кг продукта) до однородной пасты без комков.Рекомендуется  использовать низкоскоростную дрель  (приблизительно 500 об/мин), потому что смешивание на большей скорости может повлиять на механические свойства клея.Дайте постоять 5-10 минут,повторно размешать и нанести на поверхность.Приготовленная таким образом паста должна иметь однородную,легко намазываемую консистенцию и отличные тиксотропические свойства. 

	Расход клея
	
	

	Наклеиваемый материал
	Рекомендуемый размер мастерка
	Кг/м2

	Мозаичная плитка малых размеров
	3мм
	2

	Размеры до 33х33
	7мм
	2.5-3

	Размеры более 33х33
	10мм
	4-5

	Выдавленные материалы(требует двойного покрытия)
	10-15мм
	6-7


         ПРИМЕНЕНИЕ

  Лучше не начинать наносить клей насеченной стороной мастерка ,а использовать гладкую сторону , чтобы обеспечить полный контакт с подложкой и эффективнее воспользоваться временем пригодности продукта.Применяйте насечку,когда подстилка уже хорошо намазана клеем.

     Постоянно контролируйте образование пленки на поверхности,намазанной клеем.Если начинает образовываться пленка,добавьте немного свежего клея и повторно разгладьте мастерком.В любом случае,когда начинаете укладывать плитку,лучше проверить,достаточно ли прочно прилегает плитка  путем удаления плитки с подстилки и осматривания ее оборотной стороны.

    При использовании выдавленных материалов типа клинкера ,или плиток размером более 30х30 см,всегда покрывайте клеем также и оборотную сторону плитки,особенно в случае наружных работ.Структурные швы не надо перекрывать замазкой,а на поверхностях,больших чем 50 м2 надо использовать и расширенные швы.В любом случае при наложении плитки рекомендуется выдерживать промежутки между плитками не менее 3 мм. 

ЗАЛИВКА ПРОМЕЖУТКОВ

     Используя TECHNIKO,можно производить заливку 24 часа спустя после использования продуктов TECHNOSTUK из серии уплотнителей  типа   Technokolla  (см. лист технической  информации для подбора  наиболее подходящего продукта ).

    Использование синтетического  каучука  TC-STUK  вместо воды при замесе  TECHNOSTUKа рекомендуется для  заливки керамических плиточных полов , подвергающихся  большой  пешеходно- транспортной нагрузке , внешние фасады, плавательные бассейны, а также  для улучшения качества  плохо залитых швов . Для полов или стен , подвергающихся  воздействию химических реактивов или чистке агрессивными  моющими средствами  используйте  EPOSTUK .Все точки контакта  между полом и плиткой, включая углы и края , должны быть заполнены  уксусно-силиконовым  уплотнителем  (см. лист технической информации на продукт ACESIL).

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	

	Внешний вид
	Серый или белый порошок

	Пропорция для смеси
	7 литров воды на мешок 25 кг

	Время простоя
	5-10 минут

	Срок годности смеси при хранении в закрытом сосуде
	· >6 часов

	Срок годности смеси при хранении на открытом воздухе 
	· 30 минут

	Время усадки
	· Прибл.50 минут

	Время схватывания
	· После 24-36 часов

	Время ожидания заливки напольной плитки
	· После 24-36 часов

	Время ожидания заливки настенной плитки
	· После 4-6 часов

	Температурный диапазон нанесения
	Мин.+50 С, макс. +350 С

	Вертикальное скольжение
	0 мм.

	Склеивание через 3 дня
	1.0 Н/мм2

	 Склеивание через 28 дней
	1.8 Н/мм2

	 Склеивание после воздействия тепла
	2.0Н/мм2

	Склеивание после воздействия воды
	1.2Н/мм2

	Склеивание после воздействия циклов заморозки и оттаивания
	1.1Н/мм2

	Гибкость
	хорошая

	Теплостойкость
	От -300 С до +1000 С




· Эти временные рамки относятся к температуре 23С с относит. влажностью 50%.Они будут короче при более высоких температурах и длиннее при более низких.

