	Супердиффузионная мембрана Евробарьертм 

	


	
	


	[image: image1.jpg]



Евробарьер - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.

Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения
Все виды простых и сложных скатных утепленных и неутепленных кровель.

Технические характеристики
Плотнось

115 г/м2
Размеры

1,5х50 м

Паропроницаемость*

>1400 г/м2х24 ч

Прочность

250/170 Н/5 см

УФ-стабильность

4 мес.

* измеряется при температуре 23 ºС и влажности 85% (CSN 727031)

Монтаж
Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.

Способ применения
[image: image2.jpg]



Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.
Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу). 

Евробарьер МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!
В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1.



[image: image3.jpg]



Евробарьер Плюс - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.

Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения
Сложные утепленные скатные кровли, а также кровли со сплошным деревянным настилом.

Технические характеристики
Плотнось

135 г/м2
Размеры

1,5х50 м

Паропроницаемость*

>1400 г/м2х24 ч

Прочность

290/190 Н/5 см

УФ-стабильность

4 мес.

* измеряется при температуре 23 ºС и влажности 85% (CSN 727031)

Монтаж
Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.

Способ применения
[image: image4.jpg]



Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.
Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу).

Евробарьер Плюс МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!
В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1.



[image: image5.jpg]



Евробарьер Q160 - супердиффузионная подкровельная мембрана повышенной прочности. Представляет собой четырехслойный материал: два внешних слоя спанбонда, внутренний функциональный слой и армирующая сетка.

Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения
Утепленные и неутепленные промышленные кровли, а также в кровли с нестандартным расстоянием между стропилами.

Технические характеристики
Плотнось

160 г/м2
Размеры

1,5х50 м

Паропроницаемость*

>1400 г/м2х24 ч

Прочность

400/350 Н/5 см

УФ-стабильность

4 мес.

* измеряется при температуре 23 ºС и влажности 85% (CSN 727031)

Монтаж
Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.

Способ применения
[image: image6.jpg]



Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.
Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу).

Евробарьер Плюс МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!
В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1.



[image: image7.jpg]



Евробарьер F150 - супердиффузионная мембрана для фальцевых кровель.

Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения
Утепленные и неутепленные фальцевые кровли.

Технические характеристики
Плотнось

150 г/м2
Размеры

1,5х50 м

Паропроницаемость*

>1400 г/м2х24 ч

Прочность

340/320 Н/5 см

УФ-стабильность

4 мес.

* измеряется при температуре 23 ºС и влажности 85% (CSN 727031)

Монтаж
Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.

Способ применения
[image: image8.jpg]



Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.
Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу).

Евробарьер Плюс МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!
В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1.

	[image: image9.png]



	
Супердиффузионная мембрана Евробарьертм 

[image: image10.png]




	

	[image: image11.jpg]



Евробарьер - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.

Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения
Все виды простых и сложных скатных утепленных и неутепленных кровель.

Технические характеристики
Плотнось

115 г/м2
Размеры

1,5х50 м

Паропроницаемость*

>1400 г/м2х24 ч

Прочность

250/170 Н/5 см

УФ-стабильность

4 мес.

* измеряется при температуре 23 ºС и влажности 85% (CSN 727031)

Монтаж
Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.

Способ применения
[image: image12.jpg]



Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.
Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу). 

Евробарьер МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!
В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1.



[image: image13.jpg]



Евробарьер Плюс - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.

Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения
Сложные утепленные скатные кровли, а также кровли со сплошным деревянным настилом.

Технические характеристики
Плотнось

135 г/м2
Размеры

1,5х50 м

Паропроницаемость*

>1400 г/м2х24 ч

Прочность

290/190 Н/5 см

УФ-стабильность

4 мес.

* измеряется при температуре 23 ºС и влажности 85% (CSN 727031)

Монтаж
Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.

Способ применения
[image: image14.jpg]



Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.
Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу).

Евробарьер Плюс МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!
В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1.



[image: image15.jpg]



Евробарьер Q160 - супердиффузионная подкровельная мембрана повышенной прочности. Представляет собой четырехслойный материал: два внешних слоя спанбонда, внутренний функциональный слой и армирующая сетка.

Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения
Утепленные и неутепленные промышленные кровли, а также в кровли с нестандартным расстоянием между стропилами.

Технические характеристики
Плотнось

160 г/м2
Размеры

1,5х50 м

Паропроницаемость*

>1400 г/м2х24 ч

Прочность

400/350 Н/5 см

УФ-стабильность

4 мес.

* измеряется при температуре 23 ºС и влажности 85% (CSN 727031)

Монтаж
Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.

Способ применения
[image: image16.jpg]



Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.
Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу).

Евробарьер Плюс МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!
В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1.



[image: image17.jpg]



Евробарьер F150 - супердиффузионная мембрана для фальцевых кровель.

Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения
Утепленные и неутепленные фальцевые кровли.

Технические характеристики
Плотнось

150 г/м2
Размеры

1,5х50 м

Паропроницаемость*

>1400 г/м2х24 ч

Прочность

340/320 Н/5 см

УФ-стабильность

4 мес.

* измеряется при температуре 23 ºС и влажности 85% (CSN 727031)

Монтаж
Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.

Способ применения
[image: image18.jpg]



Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.
Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу).

Евробарьер Плюс МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!
В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1.


