1. ГОРЯЧИЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Разогретая до текучего состояния мастика (температура приблизительно 150 °С) сплошным равномерным слоем с помощью специальных машин типа

СО&195, СО&202, ПКУ&35М и др. или в ручную наносится на изолируемую поверхность или подготовленное основание (при устройстве кровли). Длительное

нагревание (более 10 часов) мастики при температуре свыше 180 °С не допускается.

2. ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастика в виде мелких кусков при температуре 20±5 °С смешивается с растворителем (бензином, сольвентом) в пропорции 1:2 или 1:1

и перемешивается до получения однородной текучей массы, которая наносится на изолируемую поверхность кистью или любым малярным инструментом,

а растворение мастики и её использование может осуществляться при нагреве, но не выше 80 °С. Расход мастики при толщине слоя 1 мм — 0,8–1,0 кг/м2.
МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ

ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 5775-005-00287912-2007

Мастика битумно&полимерная холодного применения представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из SBS модифицированного кровельного

нефтяного битума и органического растворителя.

Предназначена для устройства и ремонта рулонных мастичных кровель, армированных стекломатериалами, а также для гидроизоляции подземных

сооружений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей МБП_Х_90 МБП_Х_100

Температура размягчения, °С, не ниже 90 100

Глубина проникновения иглы при t=25 °С, 0,1 мм 25–50 25–50

Прочность сцепления с основанием, МПа при t=20 °С

с бетоном 0,1 0,1

со сталью 0,15 0,15

Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее

рулонный материал_рулонный 0,15 0,15

рулонный материал_бетон 0,1 0,1

Прочность на сдвиг клеевого соединения, н/м, не менее 1000 1000

Водопоглощение в течение 24 часов, по массе, не более 1,5 1,5

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50 50

Время высыхания одного слоя, часов 12–24 12–24

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется в холодном состоянии.

Мастику перед применением необходимо перемешать, при необходимости разбавить растворителем (сольвентом, бензином, нефрасом, толуолом)

в требуемом соотношении по массе.

Мастику рекомендуется наносить на сухую, очищенную поверхность любым малярным инструментом (кисть, валик, шпатель), пневматическим

и безвоздушным распылением, либо наливом с разравниванием специальными гребёнками, набирая слой необходимой толщины в несколько заливов

с межслоевой сушкой в течении 1–3 часов. Расход мастики при устройстве гидроизоляции от 2 до 3 кг на 1м2.
МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ МБП

ТУ 5775-004-00287912-2007

Представляет собой многокомпонентную масcу, состоящую из SBS модифицированного кровельного нефтяного битума и наполнителя.

Предназначена для устройства и ремонта рулонных мастичных кровель, армированных стекломатериалами, а также для гидроизоляции подземных

сооружений, строительства и ремонта дорожных покрытий при ремонте трещин и ямочном ремонте, заделке деформационных швов инженерных сооружений;

при устройстве водосточных воронок; для обмазки стальных и бетонных блоков, колонн, контактирующих с грунтом; изоляции стальных конструкций

и трубопроводов.

Используется в горячем состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей Норма для марок

МБП_90 МБП_100

Температура размягчения, °С, не ниже 90 100

Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм 25–50 25–50

Прочность сцепления с основанием, МПа, при 20 °С

с бетоном 0,1 0,1

со сталью 0,15 0,15

Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее

рулонный материала_рулонный 0,15 0,15

рулонный материал_бетон 0,1 0,1

Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/м, не менее 1000 1000

Водопоглощение в течение 24 часов, по массе, не более 1,5 1,5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Мастика разогревается до температуры 170–190 °С при постоянном перемешивании и наносится в жидком виде на предварительно огрунтованные

праймером основания при помощи шпателя, кисти или разлива и разравнивания. После отвердения образует прочное эластичное покрытие.

Мастику запрещается держать нагретой при температуре выше 90 °С больше суток.

Мастика упаковывается в мешки с антиадгезионным внутренним слоем по 36 кг.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

__
