Технология поклейки цоколя
1. Грунтовка ANSERGLOB EG 61, если основание кирпич-бетон, то неразведённая, если ячеистый бетон, то с водой 1:6, за три захода, наносится макловицей(купается в грунтовке), распылитель ручной для цветов до появления капелек.
2. Предварительно зашкуривается ЭППС 35 ножовкой до рельефного состояния с обеих сторон.
3. Выведение сетки из-под системы в месте примыкания к основному фасаду, в месте примыкания к цоколю, полоса шириной 350-500 мм.
4. Производится приклейка на клей ANSERGLOB ВСХ-39 или ANSERGLOB ВСХ-40, если цоколь испачкан битумом, то используйте клей-пену SOUDAL etics BOND или Soudabond EASY.
5. Производится устройство базового армирующего слоя в месте примыкания к цоколю, к основному фасаду, в клей ANSERGLOB ВСХ-40 утапливается фасадная стеклотканевая сетка 165 гр/ м2, разрывная 2000, 4х4, 5х5 мм. Причём 50-100 мм под утеплителем, сетка плотно оборачивает торец ЭППС и выходит на плоскость цоколя не менее 150 мм.
6. Производится устройство базового армирующего слоя на основной плоскости цоколя, в клей ANSERGLOB ВСХ-40 утапливается фасадная стеклотканевая сетка.
7. Через первый базовый слой производится дюбелирование, расстояние между дюбелями 250-300 мм, второй ряд относительно первого идёт со смещением, чтобы получался силовой треугольник.
8. Производится устройство второго базового армирующего слоя, в клей ANSERGLOB BCX-40 утапливается фасадная сетка, общий слой двойной базы 7-10 мм.
9. После полного высыхания производится приклейка плитки, камня и других облицовок весом до 44 кг/ м2, размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм. Приклейка только на гибкий клей типа ANSERGLOB ВСХ-44, ANSERGLOB ВСХ-46, ANSERGLOB ВСХ-34, затирка ANSERGLOB FUGA. Гидрофобизатор - эмульсия ANSERGLOB ES-66. 
10. Если необходимо удаление высолов с поверхности стен, а так же цементных и известковых налетов и атмосферных загрязнений, то производится обработка поверхности эмульсией ANSERGLOB ES-67.
