Б р о в а р с к о й   з а в о д  

с т р о и т е л ь н ы х   к о н с т р у к ц и й

САМЫЙ   ТЕПЛЫЙ     СТРОИТЕЛЬНЫЙ   МАТЕРИАЛ  -  блоки   СКЦГ 
Заменитель  кирпича  -  уменьшающий   трудозатраты  и  сроки  строительства;   огнестойкий,  долговечный, легко гвоздимый.  Блоки  СКЦ  -  экономят  тепловую  энергию,  препятствуют  перегреву   помещения  летом, регулируют  влажность   в  помещении .  (ДСТУ БВ2..7-7.94)

Н о м е н к л а т у р а     с т е н о в ы х   к а м н е й

	[image: image1.jpg]


Марка  изделия
	Марка по

прочности
	(
kг/м3
	L

Мм
	B

мм
	H

mм
	Объем

м 3
	Вес

кг

	Н а    п е р л и т о в о м   з а п о л н и т е л е

	  Скцг-1п
	М35;50
	700 - 800
	   390
	  190
	  188 
	 0,0140
	   15,40

	*Скцг-1п/отв
	М15;25
	600
	   390
	  190
	  188
	 0,0120
	     7,20

	  Скцг-2п
	М15;25;35
	500 - 600
	   390
	    90
	  188
	 0,0070
	     4,20 

	  Скцг-3п
	М15;50
	500 - 800
	   390
	  295
	  199
	 0,0210
	   16,80 

	  1Скцг-2п-1
	М25
	600
	   500
	    90
	  188
	 0,0080
	     4,40 

	* Скцг-2п-7
	М15;25
	500
	   390
	    70
	  188
	 0,0055
	     2,75

	* Скцг-2п-13
	М15;25
	500
	   390
	  130
	  188
	 0,0095
	     4,75

	Ориентировочный расход на 1 м3 :   перлитовый  песок –1.7…1.8 м3;  кварцевый            

                                       песок – 125 кг;  цемент – 250…320 кг;      вода -  200…300 кг

	Н а    к в а р ц е в о м    з а п о л н и т е л е

	Скц-1
	М50;75
	2 000  
	  390
	 190
	  188
	 0,0140
	   28,00

	Скц-2
	М50
	2 000
	  390
	   90
	  188
	   0,0070
	   14,00

	Ориентировочный расход на 1 м3 :   песок  дробленый - 1250 кг       цемент – 365 кг                   

                                                                  вода -  115 кг


[image: image2.bmp][image: image3.bmp][image: image4.bmp]      *  временно  сняты   с производства

В а р и а н т ы    к л а д к и    с т е н    с   п р и м е н е н и е м   б л о к о в   СКЦ

	№
	Н а и м е н о в а н и е

  и з д е л и я
	Ширина

B = мм
	Rо =

 (/(

	 1
	Плиты  пустотные
	
	

	 2
	Облицовочный  кирпич  или
	          60
	 0,09

	 3
	защитный слой штукатурки, (фасадной краски)
	          30 
	 0,04

	 4
	Скцг-  2п /перлитовые/
	          90
	 0,64

	 5
	Скцг-  1п /перлитные/
	        190
	 1,08

	 6
	Скцг-  1п /перлитные/
	        390
	 2,47

	7
	Внутренняя штукатурка
	          25
	 0,23
	    
	                Примеры  : 

	8
	Воздушная прослойка  или

Засыпка  перлитом
	          50
	 0,50
	 
	B=615мм Rо(2+8+6+4+7)=3,93 B=525мм           Rо(2+8+6+7)=3,29
	B=245мм           Rо(3+5+7)=1,32 

B=445мм           Rо(3+6+7)=2,71 


Требуемое  сопротивление   теплопередачи  Rо  для  жилых зданий эксплуатируемых в 1 климатической зоне Украины 

(СниП  II-3-79)  равно   2.2   м2 ˚С/вт

Т е х н и к о  -  э к о н о м и ч е с к и е    п о к а з а т е л и   с т е н    н а   б а з е    б л о к о в  СКЦГ

	         Элементы   стен
	    Плотность

           (
       Кг/м3
	       Толщина

          ( 

        мм
	Коэфициент теплопроводности  в усло-виях эксплу-атации (=(вт/Мк)

       А                   Б
	Сопротивление теплопередаче 

   Rо=    м2/К)вт

     А              Б
	Марка по  проч-ности  кг/см2
	Моро-зостой-кость

	
	800
	390
	0.180
	0.200
	2.170
	1.950
	
	

	Кладка из СКЦГ- 1П
	700
	390
	0.150
	0.180
	2.600
	2.170
	15-50
	   35,50

	
	600
	390
	0.130
	0.160
	3.000
	2.440
	
	

	
	500
	390
	0.110
	0.140
	3.540
	2.790
	
	

	Внутренняя  перлитовая  штукатурка
	700
	20
	0.130
	0.180
	0.230
	0.210
	
	

	Наружная цементно-песчаная штукатурка
	1 800
	10
	0.700
	0.870
	0.014
	0.012
	
	

	Раствор  кладочный  на пер- литовом (кварцевом) сырье            
	   800

1 000

(1 800)
	10
	
	 0.20

 0.22

 (0.65)
	
	
	25(50)
	35,50

	Перлит
	1 800
	100
	0.110
	0.140
	0.91
	0.71
	
	

	
	800
	100
	0.110
	0.140
	
	
	
	

	Струнит
	250
	
	0.110
	0.140
	
	
	
	


Д л я   с п р а в о к :   07400  Бровары ,  Киевская  обл.   Промузел,        Порошковая 2  

  т/факс   8 – 044 – 94 -  6-61-82    Начальник   ПТО  Бенцлер   Ирина   Алексеевна          
Характеристика перлитобетона 

	Плотность кг/м3 
	Марка бетона по прочности 
	Влажность (по массе ),% в условиях эксплуатации 
	Коэфициент теплопроводности, Вт/м0С 

	
	
	А
	В
	А
	В

	800
	М «50»
	6
	9
	0,175
	0,195

	700
	М «35»
	7
	10
	0,150
	0,177

	600
	М «25»
	8
	12
	0,130
	0,156

	500
	М «15»
	10
	14
	0,11
	0,140


Морозостойкость МрЗ 25 - 35  

Сравнительная характеристика перлитобетона и газобетона

	Показатели
	СКЦГ
	Газобетон

	Плотность
	800
	700
	600
	500

	Коефициент теплопроводности в условиях эксплуатации
	Нормал. условия А
	0,17
	0,15
	0,22
	0,18

	
	Повышен. влажности В
	0,195
	0,177
	0,26
	0,205

	Сопротивление теплопередаче при толщине стенки  400 мм
	Нормал. условия А
	2,28
	2,66
	1,82
	2,22

	
	Повышен. влажности В
	2,05
	2,25
	1,54
	1,951

	Морозостойкость
	35
	25
	25
	25

	Вес в сухом состоянии
	11,2
	9,8
	8,4
	7

	Марка по прочности
	50
	35
	50;35
	25


        Блок СКЦГ толщиной 70 мм заменяет кладку стены : 

· Из обычного силикатного кирпича – толщиной 500 мм

· Из обычного  глиняного кирпича – толщиной 450 мм 

21





3





1





4





7





6





5





8











