Цветной упрочнитель бетона                            Технический бюллетень                             
(Concrete Сolor Hardener)

Цветной цементный упрочнитель свежих бетонных полов
[image: image1.jpg]Terracotta Brick Red Tile Red Saxon Brown Buck Brown Mahogany

Tudor Brown Bathstone Bathstone Light Biscuit old Gold Avon Stone

Plum Victorian Black Welsh Slate Dove Grey Slate Blue

Slate Grey Stone Green Pure White




Описание
Concrete Color Hardener (далее CCH) – это готовая к применению сухая смесь специальных цементов, кварцевого песка различных фракций и модифицирующих добавок и пигментов, которая применяется для упрочнения поверхности новых (свежих) бетонных полов. 

Применение CCH позволяет получить бетонный пол с высокой стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам.

Применение
CCH используется для декоративного упрочнения внутренних и наружных полов, к которым предъявляются высокие требования к механической прочности и атмосферостойкости. Материал наносится на цементную поверхность : свежий бетонный пол или свежую выравнивающую стяжку. Является частью системы «Трафаретный бетон»
Область применения:

· Наружные бетонные дорожки и площадки
· Внутренние бетонные полы
· Парковки
Цвета

Характеристики
	Вид, цвет
	Порошок . 22 стандартных цвета

	Плотность сухого раствора
	1,60 + 0,20 кг/см3

	Прочность на сжатие  через 28 дней
	72,00 + 5,00 Н/мм2

	Прочность на изгиб
	  8,00 + 1,50 Н/мм2

	  Твердость по Мосу
	7-8

	  Истираемость по EN 12808-2, Gabbrielli Test 

  Образец 10 см х10 см х 1 см
	67 мм


Инструкции
1. Подготовка основания

Основанием может служить железобетон 

2. Нанесение 

1. Залить бетонный пол (площадку) в соответствии с требованиями проекта.
Состав бетона должен исключать его расслоение и выход избытка свободной воды на поверхность.

Осадка конуса 85 -110 см. Если применять бетон с ОК более 110 см (подвижность П3), то этот бетон должен быть приготовлен с добавками-пластификаторми.
Для частных домов прочность бетона в пределах М200-М250.
Для коммерческих предприятий, где нагрузки на бетон будут требовать его прочности, превышающей М250 в бетон нужно добавлять добавки - замедлители схватывания или менять состав бетона, замедляя его схватывание.
После заглаживания поверхность бетона должна быть ровной. Крупный заполнитель (щебень) должен «утонуть» и не выходить над поверхностью.

2. Уложить выбранный шаблон трафарета на поверхность бетона. 
· Трафарет укладывается на поверхность бетона вдвоем (рабочие стоят по разные стороны площадки). 
· Трафарет нужной длины разматывается из рулона, отрезается и укладывается за раз. Трафарет осторожно опускается вертикально вниз.
· Не рекомендуется перемещать трафарет, волоча его по бетону. Если необходимо изменить положение трафарета, то его вертикально поднять с поверхности бетона и вертикально положить в новое положение. 
· Когда рабочие держат трафарет, он провисает (как канатный мост). Нижний (самый близкий к поверхности бетона) участок трафарета находится посередине расстояния между двумя рабочими. При укладке трафарет сначала касается бетона этим участком и затем (по мере его опускания рабочими) и всей остальной плоскостью. Получается: от середины к краям. 
· Трафареты разматываются и укладываются последовательно. При этом линии и углы трафаретов, лежащих рядом, должны быть точно подогнаны друг к другу, чтобы не было видно фрагментов, а складывалось впечатление единого декоративного ковра. 
· Трафарет укладывается на влажный бетон, с поверхности которого испарилась свободная воды. Поверхность должна быть матово влажной без глянца.
· С другой стороны нужно следить за тем, чтобы поверхность бетона была достаточно влажной ; иначе ССН не сможет впитать воду и стать неотъемлемой частью бетона. Это зависит от погоды на период выполнения работ. К примеру, проводить работу в жаркую, ветреную погоду лучше в вечернее время. И выполнять за раз объем работ, позволяющий закончить весь комплекс работ пока поверхность бетона влажная.
3. Если применяются окантовочные трафареты, то сначала уложить их. Как описано ниже.
4. Уложенный трафарет слегка вдавить в поверхность бетона, так, чтобы вся его плоскость «прилипла» к бетону. Не топить трафарет в бетоне полностью. Сразу после окончания укладки приступить к нанесению CCH.
5. СCH равномерно рассыпать по поверхности свежего бетона. Рассыпать CCH рукой. Движение руки должно быть параллельно поверхности бетона. Избегать бросков «грудками». За первый раз рассыпать около 60% от расчетного расхода CCH (см. Расчетный расход). Дать CCH впитать влагу из бетона и затереть мастерком, слегка нажимая на поверхность бетона. 
6. Нанести 30% CCH как указано в п.5
7. Проверить нет ли на поверхности бетона мест серого цвета, куда не попал CCH. Использовать остальные 10% ССН для устранения этих «непрокрасов» и далее как в п.5 
8. Когда бетон наберет достаточную прочность и по его поверхности можно ходить, не повреждая его (желательно это делать без обуви в 2 парах носков) убрать с поверхности бумажные трафареты просто отрывая их с усилием от поверхности вверх. Начинать поднимать трафареты надо со стороны, с которой  начиналась работа. Снятие трафаретов нужно провести до того, как бетон наберет определенную прочность. Обычно не позже, чем через 4 часа после окончания работ. Вариант «на следующий день» может привести к нежелательному декоративному эффекту.  Еще. При снятии трафарета на поверхность бетона будут падать чешуйки ССН. Не желательно по ним топтаться, так как, попадая на шов (неокрашенный бетон) они могут его окрасить, что негативно повлияет на эстетику.
9. Убрать с поверхности пола остатки ССН, которые ссыпались с трафаретов. Обычно веником, мягкой метлой, воздуходувом-пылесосом для листвы. 
10. При необходимости нарезать усадочные швы.
11. Мыть поверхность водой под давлением можно минимум через 3 дня.
12. Не раньше, чем через 7-21 дней нанести слой защитного прозрачного полиуретана. Зависит от погодных условий.
13. Герметизировать швы герметиком после п.12 .
Расчетный расход

· Пешеходные дорожки и площадки , 

            а также автомобильные парковки и дороги для авто весом до 3 тонн ………. 2 – 2,5 кг/м2
· Общественные автомобильные дороги и парковки…… ………………………… 3,3 кг/м2
· Зоны с интенсивным пешеходным движением (супермаркеты и т.д.)………….4 кг/м2
Упаковка
ССН поставляется в мешках по 20 кг 
Хранение
Срок хранения – 12 месяцев в нераскрытом контейнере в сухом месте при температуре выше 0 0С.
Важно
· Минимальная температура нанесения  + 5°С.
· Продукт содержит цемент, который при контакте с водой реагирует как щелочь.   Классифицируется как раздражающее вещество.







