Бумажные трафареты                                            Технический бюллетень                             
(Paper stencils)

Бумажные трафареты для системы «Трафаретный бетон»
[image: image1.jpg]i

Ashlar Slate Basket Weave Brick Cobble Stone Flanders Weave
Rustic Brick Carryduff Cobble Tile 12" Tile 6” Diamond Tile

Diamond 1.6m Mediterranean Tile Crazy Paving Keystone

Star Compass 1.65m Rosette 1.65m Cobble Rosette 1.65m  Aegean Rosette 1.65m 1. Brick Header
2. Cobble Header
3. Keystone header
4. Aegean header




Описание
Бумажные трафареты изготовлены из высокопрочной бумаги с низким водопоглощением. 
Трафареты делятся на 3 вида : основной трафарет (stencil), окантовочный трафарет ( header course ), круглый трафарет (rosette).
· Основной трафарет (stencil) поставляется в 15 вариантах (шаблонах)
· Окантовочный трафарет ( header course ) поставляется в 4 вариантах (шаблонах)

· Круглый трафарет (rosette) поставляется в 4 вариантах (шаблонах)

Применение
Бумажные трафареты используется для создания на поверхности бетона рельефного узора, имитирующего кирпич, плитку или натуральный камень. Является частью системы «Трафаретный бетон»
Область применения:

· Наружные бетонные дорожки и площадки
· Внутренние бетонные полы
· Парковки
Шаблоны трафаретов

Инструкции
1. Подготовка основания

Основанием может служить: железобетон.

2. Нанесение 

1. Залить бетонный пол (площадку) в соответствии с требованиями проекта.
Состав бетона должен исключать его расслоение и выход избытка свободной воды на поверхность.

Осадка конуса 85 -110 см. Если применять бетон с ОК более 110 см (подвижность П3), то этот бетон должен быть приготовлен с добавками-пластификаторми.
Для частных домов прочность бетона в пределах М200-М250.
Для коммерческих предприятий, где нагрузки на бетон будут требовать его прочности, превышающей М250 в бетон нужно добавлять добавки - замедлители схватывания или менять состав бетона, замедляя его схватывание.
После заглаживания поверхность бетона должна быть ровной. Крупный заполнитель (щебень) должен «утонуть» и не выходить над поверхностью.

2. Уложить выбранный шаблон трафарета на поверхность бетона. 
· Трафарет укладывается на поверхность бетона вдвоем (рабочие стоят по разные стороны площадки). 
· Трафарет нужной длины разматывается из рулона, отрезается и укладывается за раз. Трафарет осторожно опускается вертикально вниз.
· Не рекомендуется перемещать трафарет, волоча его по бетону. Если необходимо изменить положение трафарета, то его вертикально поднять с поверхности бетона и вертикально положить в новое положение. 
· Когда рабочие держат трафарет, он провисает (как канатный мост). Нижний (самый близкий к поверхности бетона) участок трафарета находится посередине расстояния между двумя рабочими. При укладке трафарет сначала касается бетона этим участком и затем (по мере его опускания рабочими) и всей остальной плоскостью. Получается: от середины к краям. 
· Трафареты разматываются и укладываются последовательно. При этом линии и углы трафаретов, лежащих рядом, должны быть точно подогнаны друг к другу, чтобы не было видно фрагментов, а складывалось впечатление единого декоративного ковра. 
· Трафарет укладывается на влажный бетон, с поверхности которого испарилась свободная воды. Поверхность должна быть матово влажной без глянца.
· С другой стороны нужно следить за тем, чтобы поверхность бетона была достаточно влажной ; иначе ССН не сможет впитать воду и стать неотъемлемой частью бетона. Это зависит от погоды на период выполнения работ. К примеру, проводить работу в жаркую, ветреную погоду лучше в вечернее время. И выполнять за раз объем работ, позволяющий закончить весь комплекс работ пока поверхность бетона влажная.
3. Если применяются окантовочные трафареты, то сначала уложить их. Как описано ниже.

4. Уложенный трафарет слегка вдавить в поверхность бетона, так, чтобы вся его плоскость «прилипла» к бетону. Не топить трафарет в бетоне полностью. Сразу после окончания укладки приступить к нанесению CCH.
5. СCH равномерно рассыпать по поверхности свежего бетона. Рассыпать CCH рукой. Движение руки должно быть параллельно поверхности бетона. Избегать бросков «грудками». За первый раз рассыпать около 60% от расчетного расхода CCH (см. Расчетный расход). Дать CCH впитать влагу из бетона и затереть мастерком, слегка нажимая на поверхность бетона. 
6. Нанести 30% CCH как указано в п.5
7. Проверить нет ли на поверхности бетона мест серого цвета, куда не попал CCH. Использовать остальные 10% ССН для устранения этих «непрокрасов» и далее как в п.5 
8. Когда бетон наберет достаточную прочность и по его поверхности можно ходить, не повреждая его (желательно это делать без обуви в 2 парах носков) убрать с поверхности бумажные трафареты просто отрывая их с усилием от поверхности вверх. Начинать поднимать трафареты надо со стороны, с которой  начиналась работа. Снятие трафаретов нужно провести до того, как бетон наберет определенную прочность. Обычно не позже, чем через 4 часа после окончания работ. Вариант «на следующий день» может привести к нежелательному декоративному эффекту.  Еще. При снятии трафарета на поверхность бетона будут падать чешуйки ССН. Не желательно по ним топтаться, так как, попадая на шов (неокрашенный бетон) они могут его окрасить, что негативно повлияет на эстетику.
9. Убрать с поверхности пола остатки ССН, которые ссыпались с трафаретов. Обычно веником, мягкой метлой, воздуходувом-пылесосом для листвы. 
10. При необходимости нарезать усадочные швы.

11. Мыть поверхность водой под давлением можно минимум через 3 дня.
12. Не раньше, чем через 7-21 дней нанести слой защитного прозрачного полиуретана. Зависит от погодных условий.
13. Герметизировать швы герметиком после п.12 .
Упаковка
· Основной трафарет (stencil) поставляется в рулонах шириной 0,95 м и длиной 100 м

· Окантовочный трафарет ( header course ) в рулонах шириной 0,22 м и длиной 50м
· Круглый трафарет (rosette) поставляется поштучно
Хранение
Срок хранения – неограничен в сухом месте при температуре выше 0 0С.







