Сопротивление теплопередаче профилей ПВХ: REHAU, КВЕ, GELAN , Deceuninck, Brilliant, Aluplast, Venta

Доля энергопотребления в строительстве и при эксплуатации зданий в общих затратах государства составляет сегодня более 40%. При этом значительная доля этих энергозатрат (в нашем климате до 60%) приходится на окна. 
     Установка современного окна из профилей ПВХ наиболее эффективный способ изолировать помещения от холода и уменьшить энергозатраты на его обогрев. 
     Высокое качество окон складывается из нескольких составляющих, одной из которых являются профили ПВХ. Внутри профиля существуют заполненные воздухом пустоты (камеры), от количества которых зависит теплоизоляция. Оптимальными для нашего климата являются профили с количеством камер от трех до пяти.
     В Украине для оценки теплозащитных свойств конструкции принято значение сопротивления теплопередаче Ro, величина, обратная коэффициенту теплопроводности К, принятому в Европе. В соответствии с Приказом Минстройархитектуры 247 ОТ 27.12.1993 г. территория Украины разделена на 4 температурные зоны и для каждой зоны введены в действие новые нормативы сопротивления теплопередаче для окон. 
      Например, для 1-й температурной зоны, которая охватывает большую часть территории Украины, значение сопротивления теплопередаче Ro должно быть не ниже 0,5 кв.м*С°/Вт или коэффициент теплопередачи К не выше 2,0. Это означает, чем выше значение Ro или чем меньше значение К, тем лучше теплозащитные свойства окна.

 Сопротивление теплопередаче характеризует трансмиссионные потери тепла через ограждающие конструкции и измеряется в м2 С/Вт. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СВОЙСТВ ОКОННЫХ ПРОФИЛЕЙ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (Таблица 1 составлена по данным из ежегодного специализированного каталога «ВИТРИНА» за 2007г)

 

	Характеристика профиля
	Наименование 

профиля
	Глубина, мм(рамы/створки)
	Сопротивление теплопередаче, м2С/Вт

	ПВХ профиль армированием

	3-х камерный
	КВЕ (Германия)
	58/58
	0,65-0,71

	4-х камерный
	
	70/68
	0,71-0,76

	3-х камерный
	REHAU (Германия)
	60/60
	0,65

	5-ти камерный
	
	70/70
	0,77

	3-х камерный
	VEKA (Германия)
	58/58
	0.55

	5-ти камерный
	
	70/70
	0,71

	3-х камерный
	Venta (Украина)
	60/60
	0,71-0,73

	3-х камерный
	Aluplast (Германия)
	60/60
	0,67

	3-х камерный
	Brilliant(Украина)
	60/60
	0,67

	3-х камерный
	Deceuninck (Германия)
	71/71
	0,65-0,7

	3-х камерный
	GELAN (Германия)
	62/62
	0,67

	4-х камерный
	
	74/74
	0,71


      В октябре 2007г вступил в силу ДСТУ Б В.2.7.-130:2007 «Профили поливинилхлоридные  для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия», согласно п.4.5 которых по сопротивлению теплопередаче профили будут делиться на классы:  
класс 1 – сопротивление теплопередаче выше 0,80 м2К/Вт;
класс 2 – сопротивление теплопередаче от 0,70 м2К/Вт до 0,79 м2К/Вт;
класс 3 – сопротивление теплопередаче от 0,60 м2К/Вт до 0,69 м2К/Вт;
класс 4 – сопротивление теплопередаче от 0,50 м2К/Вт до 0,59 м2К/Вт;
класс 5 – сопротивление теплопередаче от 0,40 м2К/Вт до 0,49 м2К/Вт;

