KÖMMERLING 

[image: image1.jpg]


разработано в общей сложности более 1000 видов оконных и дверных профилей, отвечающих национальной и климатической специфике каждого конкретного рынка сбыта. Остановимся более подробно на тех системах профилей, которые в настоящее время предлагаются российским переработчикам. 

Система Eurodur KM 

Стандартная трехкамерная система с двумя контурами уплотнения, монтажной шириной 58 мм. Створка со смещенной плоскостью позволяет устанавливать стеклопакет толщиной до 32 мм, при использовании створки со совмещенной с рамой плоскостью толщина стеклопакета может достигать 47 мм. Приведенное сопротивление теплопередачи комбинации рама-створка со стальными вклады-шами составляет 0,69 м2°С/Вт. Специальные звукоизолирующие стекла достигают 4-го класса шумо-защиты. В зависимости от статической нагрузки как в раме, так в створке и импосте может быть использован один и тот же армирующий профиль. 


Большое разнообразие дополнительных профилей позволяет изготавливать самые разнообразные конструкции во всех областях строительства, в том числе и входные группы. 

Системы EuroFutur Elegance и EuroFutur Classic 

[image: image2.jpg]=2l



[image: image3.jpg]


Четырехкамерная система с двумя контурами уплотнения. Элегантный дизайн, отличающий данный профиль, хорошо вписывается как в современные новостройки, так и в классическую архитектуру. За внешним изяществом скрываются самые высокие показатели по тепло- и звукоизоляции. Монтажная ширина профиля составляет 70 мм. Особая конфигурация стального усилителя превращает четырех-камерную систему в пятикамерную, приведенное сопротивление теплопередаче составляет при этом 0,81 м2°С/Вт. Возможность установки стеклопакетов толщиной до 39 мм с глубокой их посадкой в профиле позволяют существенно расширить температурные границы применения данной серии. Так же как и в системе Eurodur KM во всех основных профилях может использоваться один и тот же стальной усилитель. 

Несмотря на бесспорное своеобразие профилей EuroFutur, их дизайн удачно гармонирует с архитектурным окружением любого стиля. Окна из этих профилей сочетаются с современными фасадами так же, как и с классическими. Это достигается благодаря большому разнообразию дополнительных компонентов, свойственному всем профильным системам KÖMMERLING. В распоряжении архитектора полный набор профилей рам, створок, импостов и штульпов, а также соединительных и вспомога-тельных профилей. Учтена и возможная потребность в изготовлении арочных конструкций. Система EuroFutur Elegance пользуется высоким спросом в элитном жилищном строительстве, в частности, в коттеджном, при отделке офисных помещений, евроремонте квартир. Имеется также весьма удачный опыт использования этого профиля при строительстве зимних садов. 

[image: image4.jpg]o I
~



Четырехкамерная система EuroFutur Classic является новой разработкой, которая объединила в себе простоту и строгость дизайна системы Eurodur KM и высокие показатели тепло- и звукоизоляции системы EuroFutur Elegance. Монтажная ширина - 70 мм, два контура уплотнения, полный набор дополнительных профилей. 

Система ThermoWin 




Профили серии ThermoWin имеют ряд принципиальных отличий от предыдущих систем. Прежде всего, это новое конструктивное решение коробки, отличающейся увеличенной монтажной шириной (100 мм), и заполнение внутренних полостей коробки, створки и штапика вспененным утеплителем, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря этому система ThermoWin превосходит по теплозащитным качествам все предыдущие оконные системы KÖMMERLING, приведенное сопротив-ление теплопередаче составляет у нее 0,99 м2°С/Вт, и при соответствующем заполнении светопро-зрачной части она может рекомендоваться для районов с самыми суровыми климатическими усло-виями. 

Ассортимент дополнительных профилей 

Ассортимент системных профилей, выпускаемых на заводе в Пирмазенсе, постоянно расширяется и может быть без преувеличения назван всеохватывающим. Наряду с основными рамными профилями KÖMMERLING предлагает внушительную номенклатуру вспомогательных изделий, рассчитанных на универсальное применение. Это кроющие, полые или накладные профили с самоклеящимися наклад-ками, шпроссы для создания переплетов на стеклопакетах, профили для угловых и кромочных соеди-нений и различных сопряжений. Что особо важно, многие элементы являются универсальными, то есть, могут использоваться в любой профильной системе KÖMMERLING, например, штапики, подста-вочный профиль, некоторые элементы угловых соединений, уплотнители и т.д. Столь богатый выбор вспомогательных деталей позволяет подобрать индивидуальное оформление окна, независимо от условий монтажа и характера строительной конструкции. 

Благодаря хорошо продуманной совместимости вспомогательных элементов с базовыми системными профилями KÖMMERLING они удобны для дизайнера, а их монтаж не требует слишком много времени и средств.

