Гидроизоляционная бентонито-каучуковая лента WATERSTOP

	Характеристика продукта

Waterstop-RX – пластичная бентонито-каучуковая лента, предназначенная для уплотнения технологических промежутков, образующихся во время бетонирования, переходов для коммуникаций в строительных перегородках и стыков конструкций.

Набухание ленты обеспечивает долговременное уплотнение стыка после проникновения туда воды. Основная составляющая лент Waterstop- RX бентонит натрия СЕТСО, который под влиянием воды набухает в свободном состоянии до более, чем 16-кратного объема. Размещение ленты в закрытом бетонном пространстве ограничивает свободу набухания, а гель, образующийся после гидратации, представляет собой отличный, активный водостойкий барьер. Благодаря давлению набухания царапины и трещины в бетоне возле ленты наполняются и уплотняются. 

Waterstop- RX выдерживает значительное гидростатическое давление (в зависимости до 70-метрового водного столба) как в условиях постоянного присутствия воды, так и в циклах ирригация-сушение.

Применение.

· Уплотнение вертикальных и горизонтальных технологических промежутков во время бетонирования. 

· Уплотнение соединений новых и старых элементов конструкции. 

· Уплотнение переходов для коммуникации в строительных перегородках. 

· Уплотнение гильз в стяжках. 

· Используется во время уплотнительных работ в случае как местного, так и линейного промокания.


Положительные качества.

· Лентами Waterstop- RX можно пользоваться как на ровных, та и на нерегулярных поверхностях. 

· Установку лент Waterstop- RX можно проводить в температуре от -15 0С до +52 0С, а эксплутационный температурный диапазон местится в пределе от -40 0С до +100 0С. 

· До минимума сводится возможность исполнительных ошибок. 

· Быстрая, легкая и простая установка. 

· Благодаря форме “пластилина” возможно нестандартное использование. 

· Благодаря замедленному набуханию ленты WATERSTOP 101 DH возможно уплотнение мест, в которых может встречаться застойная вода.

Основные технические данные
Nr
Свойство
Требования
1.

Внешний вид

Нет деформаций по сечению, лента не склеивается

2.

Эдометрический показатель набухания [% ]
≥ 160

3.

Время набухания [сутки]
7

4.*

Время набухания после осушения до постоянного объема в комнатной температуре 20-22ºС [сутки]

от 7 до 9

5.

Давление набухания, kPa 
≥ 300

6.

Коэффициент фильтрации

Нулевая фильтрация




