Гидроизоляция VOLTEX

	Характеристика продукта

Voltex – высокоэффективный гидроизоляционный бентонитовый мат, который состоит из трех компонентов: тканное полотно, полипропиленовый нетканый материал, а между ними – слой минимум 3,3 кг/м2 бентонитового гранулята CETCO.

Применение Voltex L обеспечивает ускоренное проникновение бентонита в конструкцию. Благодаря этому старые и свежеобразованные трещины и царапины на конструкции быстро наполняются набухающим бентонитом и таким образом уплотняются. Однородное распределение бентонитового гранулята в каркасе рулона достигается благодаря применению запатентованного процесса сцепления иглами, который заключается в том, что волокна снизу нетканого материала, захваченные специальными иглами, перетягиваются через слой бентонита за ткань. Этим достигается взаимная связка геотекстильных материалов, а также закрытие и сжатие бентонита.

Разновидности Voltex DS и LDS дополнительно с одной стороны ламинируются полимерной мембраной.
Геотекстильные маты Voltex - отличная активная гидроизоляция для подземных сооружений и подземных помещений в зданиях.

Применение
· Вертикальная и горизонтальная изоляция подземных помещений в зданиях. 

· Изоляция фундаментов котлованов и выемок в застройках. 

· Изоляция совмещенных покрытий. 

· Изоляция туннелей.

Положительные качества 
· Voltex отличается самоуплотнительными качествами. 

· До минимума сводится предварительная подготовка поверхности; в некоторых случаях подготовка (кроме того, что нужно промыть) вовсе не требуется. 

· В случае вертикальных поверхностей материал прибивается дюбелями к бетону или осаживается ; на горизонтальных поверхностях он просто укладывается внахлест. 

· Возможна установка внутри крепления из досок или крепление к прочим элементам котлована или выемки. 

· Можно укладывать мат непосредственно на сгущенный слой подсыпки, а не только на слой бетона. 

· До минимума сводится возможность исполнительских ошибок. 

· Эффективность материала не ограничена временем.

· Voltex можно применять на влажных поверхностях.

· Нет технологических промежутков, вызванных, например, временем, нужным для связывания поверхности. В случае Voltex L применение специального нетканого материала обеспечивает ускоренное проникновение бентонита в конструкцию. Благодаря этому старые и свежеобразованные трещины и царапины на конструкции быстро наполняются набухающим бентонитом и таким образом уплотняются. 

· Не требуется защитный слой. 

· Voltex можно укладывать в тяжелых атмосферных условиях (дождь), а также зимой.

№

Качество 

Voltex/Voltex L

Voltex DS/Voltex LDS

1.*

Поверхностная масса,g/m²

≤ 6400/

≥ 3700

≤ 6400/

≥ 3700

2.*

Поверхностная масса бентонита, g/m²

≥ 4800

≥ 4800

3.*

Толщина, ± mm
под давлением:
2 kPa
20 kPa
200 kPa


** 
8,1 / 6,3
7,2 / 5,2
6,3 / 4,2



8,1 / 6,3
7,2 / 5,2
6,3 / 4,2

4.

Стойкость на растягивание, kN/m-
-вдоль
-вширь


≥8,5
≥8,5


≥10,0
≥10,0

5.

Стойкость к статическим пробоям (методCBR) сила пробоя, kN

≥1,8

≥2,5

6.

Стойкость к динамическим пробоям (метод падающего конуса),Ø отверстия, mm

≤10

≤5

7.

Стойкость на срыв слоя геотекстильных материалов, N/m

≥850/400

≥850/400

8.

Коэффициент фильтрации композиционных гидроизоляционных материалов и слой накладок, kv,m/s

1,0 x10¯¹¹

Утечка не наблюдается


* при влажности бентонита 12 %
** в случае разных параметров VOLTEX-a и VOLTEX-a (DS и LDS) данные за ”/” касаются параметров VOLTEX-a L и LDS. 
	[image: image1.jpg]




[image: image2.jpg]




[image: image3.jpg]




[image: image4.jpg]




[image: image5.jpg]





