Гидроизоляционные бентонитовые материалы производства компании

«СЕТСО»

	Наименование материала
	Размеры рулона:

длина, м/

ширина, м
	Толщина материала, мм
	Вес рулона, кг
	Стоимость* за 1 м2, грн

	BENTOMAT ST
	40/5
	4,8
	800
	71,34

	BENTOMAT STL

(продублирован полиэтиленовой плёнкой)
	40/5
	5,0
	860
	78,60

	BENTOMAT AS 50
	40/5
	5,6
	940
	77,10

	BENTOMAT AS 100
	40/5
	6,4
	1225
	86,91

	BENTOMAT ASL 50

(продублирован полиэтиленовой плёнкой)
	40/5
	5,8
	1020
	88,65

	BENTOMAT ASL 100

(продублирован полиэтиленовой плёнкой)
	40/5
	6,6
	1250
	95,10

	BENTOMAT SS 100
	40/5
	6,4
	1250
	108,84

	VOLTEX
	5/1,10
	7,2
	29,5
	127,59

	VOLTEX DS

(продублирован полиэтиленовой плёнкой)
	40/5
	8,1
	1000
	167,85

	VOLTEX L
	5/1,10
	5,6
	20,90
	95,37

	VOLTEX L
	40/5
	5,6
	760
	92,25

	VOLTEX UL
	5/1,10
	5,2
	18,05
	82,11

	VOLTEX UL
	40/5
	5,2
	660
	78,87

	Гидропрокладка

WATERSTOP или REDSTOP
	длина ленты в рулоне-5м

ширина ленты-25 мм

толщина ленты-19 мм
	94,38 за

1 м.п.

	Гранулы бентонита SALINE SEAL
	упакованы в бумажные мешки массой  25 кг
	11,22 за

1 кг


Бентонитовые гидроизоляционные материалы применяются для:
-гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений (фундаментов и подвальных помещений административно-жилых зданий; паркингов и подземных торговых комплексов; подземных переходов, туннелей и бункеров)

-устройства эксплуатируемых кровель

-устройства противофильтрационных экранов (полигонов твердых бытовых отходов; хвостохранилищ и шламовых амбаров; промышленных и декоративных водоемов; автодорожных магистралей.)

Гидроизоляционные шпонки
	Наименование
	Тип
	Стоимость*          за 1 м.п., грн

	Внутренняя гидроизоляционная шпонка для         рабочих швов
	А 320
	157,80

	Внешняя гидроизоляционная шпонка для                     рабочих швов
	АА 320
	188,40

	Внешняя гидроизоляционная шпонка для деформационных швов
	DА 320
	201,00

	Внешняя гидроизоляционная шпонка для деформационных швов
	DА 500/35
	394,80

	Угловая гидроизоляционная шпонка для               рабочих швов
	AА 320 Е/А
	383,40

	Угловая гидроизоляционная шпонка для деформационных швов
	DА 320 Е/А
	401,70


Объемная пластиковая георешетка
	Тип
	Высота модуля, см
	Размеры ячейки по ребру, мм
	Размеры модуля в растянутом виде (ширина/длина, мм)
	Масса модуля, кг
	Цвет
	Стоимость* за 1 м2, грн

	ГР-22/5
	5
	160×160
	2430×6120
	12,0
	Черный
	29,16

	ГР-22/7,5
	7,5
	160×160
	2430×6120
	16,0
	Черный
	42,18

	ГР-22/10
	10
	160×160
	2430×6120
	24,0
	Черный
	56,28

	ГР-22/15
	15
	160×160
	2430×6120
	32,0
	Черный
	84,36

	ГР-22/20
	20
	160×160
	2430×6120
	48,0
	Черный
	107,70

	ГР-30/5
	5
	210×210
	2460×6060
	8,0
	Черный
	21,90

	ГР-30/10
	10
	210×210
	2460×6060
	16,0
	Черный
	40,68

	ГР-30/15
	15
	210×210
	2460×6060
	24,0
	Черный
	61,38

	ГР-30/20
	20
	210×210
	2460×6060
	32,0
	Черный
	81,24

	ГР-44/5
	5
	320×320
	2430×8230
	7,5
	Черный
	15,66

	ГР-44/10
	10
	320×320
	2430×8230
	15,0
	Черный
	31,26

	ГР-44/15
	15
	320×320
	2430×8230
	22,5
	Черный
	43,74

	ГР-44/20
	20
	320×320
	2430×8230
	30,0
	Черный
	59,34


Георешетки могут выпускаться с перфорированными стенками, а также других типоразмеров и цветов. Изменение типоразмеров +5% к цене; изменение цвета +5% к цене.

Георешетка применяется в качестве армирующего материала на рыхлых неоднородных грунтах для:

-армирования основы дорожного полотна, паркингов, площадок;

-для укрепления и озеленения прибрежной зоны водоемов и канав, укрепления русел малых водотоков;

-в качестве противоэрозионной защиты откосов и склонов повышенной крутизны при строительстве автомобильных и железнодорожных магистралей, путепроводов, туннелей;

-при проведении ландшафтных работ, озеленения газонов, парков и спортплощадок.

Крепление для георешеток

	Тип
	Длина, мм
	Материал
	Цвет
	Стоимость*,
грн/шт

	Анкер L 725
	725
	Пластик
	Черный
	5,04

	Анкер L 460
	460
	Пластик
	Черный
	4,62

	Оправка L725

(для монтажа анкеров)
	725
	Сталь
	-
	170,40

	Оправка L460

(для монтажа анкеров)
	460
	Сталь
	-
	154,98


Геосетка
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Норма для геосеток

	Наименование геосетки
	
	ГСК-50
	ГСК-70
	ГСК-I00
	ГСК-120

	Материал
	
	Стекловолокно клееное

	Разрывная нагрузка, не менее

продольная

поперечная
	Кн/м
	50

48
	70

65
	100

95
	120

115

	Удлинение при разрыве, не более

продольное

поперечное
	%
	4,0

4,0
	4,0

4,0
	4,0

4,0
	4,0

4,0

	Потеря прочности при проверке на морозостойкость (50 циклов «замораживание-оттаивание»),    не более
	%
	25
	25
	25
	25

	Размер ячеек
	мм
	25×25

37,5×37,5

50×50
	25×25

37,5×37,5

50×50
	25×25

37,5×37,5

50×50
	25×25

37,5×37,5

50×50

	Вид упаковки
	
	Рулоны

	Ширина
	см
	240;120
	240;120
	240;120
	240;120

	Длина в рулоне
	м
	75
	75
	75
	75

	Площадь
	м2
	180/90
	180/90
	180/90
	180/90

	Масса на единицу площади
	г/м2
	225±30
	320±40
	420±50
	540±60

	Стоимость* за 1 м2, грн
	28,44
	33,12
	40,32
	47,10


Стоимость не зависит от размера ячейки и ширины рулона
*Все цены указаны в  гривнах с учетом НДС по состоянию на 1.07.2011 г.
