[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image1.emf]


АКСЕЛЕРАТОР-3000А
Ускоритель полимеризации Hyperdesmo и Hyperdesmo LV
Описание

ACCELERATOR-3000A® это высокотехнологичный ускоритель полимеризации специально разработан для  HYPERDESMO®  и HYPERDESMO LV®. Этот  продукт был разработан для достижения наилучшего соотношения между временем работопригодности материала и скоростью его полимеризации. Наряду с ускорением «высыхания» ускоритель улучшает механические свойства, твердость и химическую стойкость HYPERDESMO®  или HYPERDESMO LV®.
Особенности и преимущества

· Ускорение полимеризации HYPERDESMO®  или HYPERDESMO LV® особенно в холодное время года (низкая температура и пониженная влажность)
· Устраняет появление пузырьков на поверхности покрытия
· Позволяет наносить покрытие за раз толстым слоем
· Существенно повышает тиксотропность  HYPERDESMO® , что позволяет его успешно наносить на вертикальную поверхность 
· Улучшение механических свойств HYPERDESMO®  и HYPERDESMO LV®.
· Не токсичен
Способ применения
Перед применением хорошо встряхнуть банку с ACCELERATOR-3000A®. Вылить содержимое банки в ведро с HYPERDESMO®  и HYPERDESMO LV®. Хорошо перемешать содержимое ведра низкооборотистой дрелью с насадкой и сразу приступить к нанесению.
Соотношение :
HYPERDESMO® / ACCELERATOR-3000A® = 25 кг / 1кг
HYPERDESMO LV® / ACCELERATOR-3000A® = 25 кг / 1,5кг
Работопригодность HYPERDESMO®  и HYPERDESMO LV® в смеси с ACCELERATOR-3000A® составляет 30 минут при 250С.
Упаковка

Металлическое ведро 1 кг.
Также бывает ACCELERATOR-3000A® без растворителя (ACCELERATOR-3000®)
–на заказ.

 Хранение

ACCELERATOR-3000A® хранить в заводской упаковке при температуре 5 - 200С в сухом месте минимум 12 месяцев. При открытии ведра использовать его как можно быстрее.
[image: image2.emf]

