Перевод европейского стандарта EN 1304:2005 на русский язык
1 Область применения

Настоящий документ устанавливает требования, предъявляемые к кровельной

черепице и фасонному кирпичу, используемых для кровельных покрытий

наклонных крыш, а также для облицовок внешних и внутренних стен.

Настоящий документ действителен для всех видов кровельной черепицы и

фасонного кирпича, определённых в разделе 3.

Кровельная черепица и фасонный кирпич, соответствующие требованиям

настоящего документа, пригодны для использования их в кровельных покрытиях и

в облицовке внешних и внутренних стен.

Настоящий документ определяет минимальные требования к продукту, которые, в

случае их выполнения в момент отпуска, гарантируют, что изделие в зависимости

от предусмотренной пригодности к использованию, выполняет требуемые

функции также и в случае наступления изменений, которым любой строительный

материал подвержен при обычных условиях использования.

Результаты исследований, полученные в соответствии с данным Европейским

стандартом, относятся к изделиям в момент их запуска в обращение.

2. Нормативные ссылки

Приведенные ниже документы необходимы для применения настоящего

стандарта. При датированных ссылках действительно только издание, на которое

производится ссылка. При недатированных ссылках действительно последнее

издание документа, на который производится ссылка (включая все изменения).

EN 538, Глиняная кровельная черепица для укладки внахлёстку. Испытание

несущей способности при изгибе.

EN 539-1, Глиняная кровельная черепица для укладки внахлёстку. Определение

физических свойств. Часть 1: Испытание водонепроницаемости.

EN 539-2, Глиняная кровельная черепица для укладки внахлёстку. Определение

физических свойств. Часть 2: Испытание морозостойкости.

EN 1024, Глиняная кровельная черепица для укладки внахлёстку. Определение

геометрических параметров.

EN 13501-1, Классификация строительных изделий и методов строительства

в отношении их пожарных характеристик. Часть 1: Классификация с

результатами, полученными в результате испытаний пожарных

характеристик строительных изделий.

prEN 13501-5, Классификация строительных изделий и методов

строительства в отношении их пожарных характеристик. Часть5:

Классификация с результатами, полученными в результате испытаний крыш

при воздействии внешнего огня.

3 Определения

Для применения настоящего документа действуют следующие определения.

3.1 Общие положения

3.1.1

Кровельная черепица

Изделия из глинистых масс с применением в них добавок или без него,

используемые для перекрывающей укладки на наклонных крышах, а также для

внешней и внутренней облицовки стен, которые были произведены посредством

формообразования (непрерывное профильное прессование и/или

компрессионное прессование), сушки и обжигания.

На поверхности они могут быть полностью или частично покрыты ангобом или

глазурью.

Различают следующие виды кровельной черепицы:

3.1.1.1

Специальная черепица

Кровельная черепица с разнообразным, в основном декоративным

формообразованием, к примеру, черепица, формованная вручную.

3.1.1.2

Пазовая черепица

Кровельная черепица, которая в продольном направлении и/или в поперечном

направлении соединяется посредством простой или многократной пазовой

системы.

3.1.1.3

Пазовая ленточная черепица

Кровельная черепица с устроенным пазом в продольном направлении, но без

устроенного паза в поперечном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная черепица позволяет производство укладки с различным

перекрытием по высоте.

3.1.1.4

Поперечная пазовая черепица

Кровельная черепица с устроенным пазом в поперечном направлении, но без

устроенного паза в продольном направлении.

3.1.1.5

Черепица с разнообразной длиной перекрытия (смещаемая черепица)

Пазовая черепица, форма которой позволяет осуществлять разнообразную длину

перекрытия.

3.1.1.6

Черепица с различной шириной перекрытия

Пазовая черепица, форма которой позволяет осуществлять различную ширину

перекрытия.

3.1.1.7

Плоская черепица (черепица «бобровый хвост»)

Кровельная черепица, которая в большинстве случаев обладает плоской формой

с наличием незначительной выпуклости в продольном и/или поперечном

направлении или же без таковой и при этом не имеет соединения в фальц.

ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случаев такая черепица обладает прямоугольной

формой, но может иметь также и специально образованную переднюю кромку (к примеру,

круглый или угловой срез).

3.1.1.8

Желобчатая (голландская) черепица

Кровельная черепица, выгнутая в форме буквы «S», которая не имеет ни

продольного не поперечного соединения в фальц.

3.1.1.9

Желобчатая (монастырская) черепица

Кровельная черепица желобчатой формы, которая укладывается с

разнообразным или ограниченным перекрытием по высоте (конструктивные

исполнения для ограничения перекрытия по высоте). Данная черепица

производится с коническими или параллельно расположенными кромками.

3.2 Общие положения

3.2.1

Фасонный кирпич (комплектующий кирпич)

Изделия, которые в дополнение к кровельной черепице выполняют

конструктивную функцию.

Различают два вида фасонного кирпича:

3.2.2

Координированный фасонный кирпич

Фасонный кирпич, который непосредственно выравнивается или же соединяется в

фальц с кровельной черепицей, с которой он укладывается (например,

фронтонная черепица с пазом, вентилирующая черепица с пазом, полуторная

черепица, коньковая черепица с пазом, ребристая черепица с пазом или для

укладки в ряд, разжелобковая черепица для укладки в ряд, угловая черепица с

пазом или для укладки в ряд).

3.2.3

Не координированная фасонный кирпич

Фасонный кирпич, который непосредственно не выравнивается или же не

соединяется в фальц с кровельной черепицей, с которой он укладывается

(например, коньковая черепица, ребристая черепица, разжелобковая черепица,

фронтонная черепица, угловая черепица).

3.3 Специфические определения, касающиеся пазовой и пазовой

ленточной черепицы

3.3.1 Общие положения

3.3.1.1

Паз

Конструкция для соединения соседних кровельных черепиц с одним или

несколькими выступами, так называемыми «рёбрами» и с одним или несколькими

углублениями, так называемыми «жёлобами».

3.3.1.2

Продольный паз

Конструкция, которая разрешает соединение двух кровельных черепиц в одном

горизонтальном ряду.

3.3.1.3

Поперечный паз

Конструкция, которая разрешает соединение двух кровельных черепиц в

следующих друг за другом горизонтальных рядах.

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке 1 представлены три примера пазовых конструкций.

Расположение рёбер и жёлобков ограничивает возможности смещения кровельной

черепицы и повышает сопротивляемость к проникновению воды.__
[image: image1.emf]
Рисунок 1: Примеры пазовых конструкций

3.3.2

Кровельная черепица для линейного покрытия крышей

Кровельная черепица или координированный фасонный кирпич, которые

выполнены таким образом, что продольные стыки следующих друг за другом

рядов находятся на одной линии.

3.3.3

Кровельная черепица для производства покрытия крыши со смещёнными

стыками

Кровельная черепица или координированный фасонный кирпич, которые

выполнены таким образом, что продольные стыки следующих друг за другом

рядов соответственно смещены на половину ширины черепицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые модели кровельной черепицы или координированного

фасонного кирпича выполнены таким образом, что они могут быть уложены как со

стыками в линию, так и со смещёнными стыками.

3.3.4

Пазовая черепица с ровной лицевой (фасадной) поверхностью

Кровельная черепица или координированный фасонный кирпич с отсутствующим

на лицевой стороне ребром, служащим для разделения зон стока воды и

продольных пазовых соединений, следствием чего является расположение

водостока над пазовым соединением (смотри рисунок 2).

[image: image2.emf]
Пояснения к рисунку:

1. Водоток

2. Пазовое соединение

3.4 Специфические определения, касающиеся монашеской (монастырской)

черепицы

3.4.1

Монашеская черепица (нижняя черепица)

Желобкообразная кровельная черепица, составляющая нижний слой, и

опирающаяся на основание кровельного покрытия.

Нижняя черепица может иметь один или же несколько навесных носиков, которые

позволяют производить укладку на перекладинах.

3.4.2

Монашеская черепица (верхняя черепица)

Выпуклая кровельная черепица, составляющая верхний слой, и укладываемая

внахлёст на две нижних черепицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: В общем и целом, те же элементы с выпуклостью вниз используются в

качестве нижней черепицы, а с выпуклостью вверх в качестве верхней черепицы. Однако,

профиль обоих черепиц может быть и различным, к примеру, нижняя черепица с плоской

нижней стороной или же с профилем, рассчитанным на укладку на основании кровли. В

этом случае нижняя черепица обладает поднятыми продольными краями.

3.4.3

Верхняя и нижняя черепица со специальными элементами,

ограничивающими длину перекрытия

Верхняя и нижняя черепица со специальными элементами, ограничивающими

перекрытие в продольном направлении.

3.5 Другие определения

3.5.1

Добавка

Материал, добавляемый к массе в небольшом количестве, для упрощения

производства кровельной черепицы или для улучшения её свойств.

3.5.2 Выцветание

Отложение растворимых в воде солей на поверхности черепицы, возникающее

вследствие поступления воды из жёлобков черепицы или вследствие испарения

воды на поверхности.

3.5.3 Нанесение покрытия

3.5.3.1

Глазурь

Обожженный слой поверхности на основе стекла или же материала для её

производства.

3.5.3.2

Ангоб

Пористый или более плотный обожжённый слой поверхности на основе глины или

же материала для её производства.

3.5.4

Обработка поверхности

Заводское применение гидрофильных или гидрофобных средств, которые

изменяют характеристики поверхности при контакте с водой.

3.5.5

Трещина

Образование трещины более или менее правильной формы, которое не

относится ко всей толщине изделия.

3.5.6

Разнооттеночность

Отклонение в пределах одного оттенка цвета, а в более широком смысле

различные оттенки цвета в пределах определённой производственной партии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотри по этой теме приложение В.

3.5.8

Складка

Нерегулярность, относящаяся к поверхности изделия и возникшая вследствие

складывания во время процесса прессования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотри по этой теме приложение В.

3.5.9 Покрывные размеры

3.5.9.1 Общие положения

3.5.9.1.1

Покрывная длина

Размер уложенной, видимой сверху черепицы или координированного фасонного

кирпича, измеренный в продольном направлении. Данный размер соответствует

также и расстоянию между перекладинами.

3.5.9.1.2

Покрывная длина в соответствии со сведениями производителя

Среднее значение или максимальная и минимальная покрывная длина. Смотри

3.5.9.2 Общие положения

3.5.9.2.1

Покрывная ширина

Ширина уложенной, видимой сверху черепицы или координированного фасонного

кирпича

3.5.9.2.2

Покрывная длина в соответствии со сведениями производителя

Среднее значение или максимальная и минимальная покрывная ширина. Смотри

3.5.9.2.

3.5.10

Прямолинейность

Для плоской, пазовой, бортовой и желобчатой черепицы прямолинейность

определяется значением отклонения стрелы подъёма, измеренным

горизонтально у края кровельной черепицы.

Для нижней и верхней черепицы прямолинейность определяется значением

отклонения стрелы подъёма, измеренным горизонтально вдоль образующей в

основании выпуклости кровельной черепицы.

3.5.11

Образование слоев

Наличие слоев в заготовках (материале), возможно различного цвета, которые

могут проходить по всей толщине тела.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотри __________по этой теме приложение В.

3.5.12 Навесной носик

Выступающая часть на нижней стороне кровельной черепицы, которая позволяет

навешивание на нижнем слое, который, в общем и целом состоит из перекладин.

3.5.13

Заготовки

В качестве заготовок обозначается материал, из которого состоит обожженное

изделие.

3.5.14

Волосяные трещины в ангобе или глазури

Трещины, которые относятся только к толщине слоя ангоба, глазури или

поверхности, остекленной посредством интенсивной редукции, и не влияют на

сцепление ангоба и глазури с заготовкой.

3.5.15

Крепежное отверстие

Сплошное или закрытое отверстие в области перекрытия высот, которое может

быть пробито без повреждения черепицы, с целью ее механического закрепления.

3.5.16

Отверстие для зацепления

Отверстие в выступающей части на нижней стороне черепицы, служащее для её

закрепления.

3.5.17 Дефект структуры

3.5.17.1

Разлом

Дефект структуры, выражающийся в разделении кровельной черепицы на два или

несколько обломков.

3.5.17.2

Трещина (лопнувшая)

Дефект структуры, выражающийся в наличии трещины с более или менее

правильным прохождением через всю толщину черепицы и видимый

невооруженным глазом.

3.5.17.3 Отсутствие навесного носика

В случае если черепица имеет навесной носик, то его потеря рассматривается в

качестве дефекта структуры.

3.5.1

3.5.18 Дефекты поверхности

3.5.18.1

Пузырь

Дефект поверхности, выражающийся в местной поверхностной выпуклости

материала, который возникает при изготовлении и имеет средний диаметр более

10 мм.

3.5.18.2

Раковина

Дефект поверхности, выражающийся в потере материала на видимой в

уложенном состоянии части кровельной черепицы, средним диаметром более 7

мм, зачастую связанная с расширением фракции (например, из известняка или

пирита).

3.5.18.3

Скол

Дефект поверхности, выражающийся в отделении части материала от заготовки

на видимой в уложенном состоянии части кровельной черепицы, средним

диаметром более 7 мм.

3.5.19

Группа

Множество изделий, у которых результаты испытаний, касающиеся одного или

нескольких свойств изделия в пределах множества изделий действительны для

всех остальных изделий множества.

4 Требования

4.1 Свойства структуры

Кровельная черепица не должна обнаруживать ни производственных дефектов,

которые нарушают качественное соединение кровельных черепиц между собой,

ни дефектов структуры, определённых в пункте 3.5.17

Для оценки свойств структуры кровельную черепицу следует подвергнуть

визуальному осмотру невооруженным глазом на дальности зрительной связи,

составляющей от 30 до 40 см при обычном рабочем освещении.

Проверенные изделия должны соответствовать критериям оценки, указанным в

таблице А.1 и А.2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пояснения, касающиеся свойств структуры, даны в приложении В.

4.2 Закрепление

Кровельная черепица и фасонный кирпич могут быть снабжены навесным

носиком и/или крепёжными отверстиями. Допустимы также и другие средства

крепления.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Нижняя и верхняя черепица не обязательно снабжены

навесными носиками.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Профессиональные правила определенных стран, касающиеся

устройства кровель рекомендуют наличие двух крепёжных отверстий для

определённых видов черепицы.

При использовании кровельной черепицы для облицовки фасадов, необходимо

использовать специальную крепёжную систему.

4.3 Геометрические свойства

4.3.1 Общие положения

Геометрические требования неприменимы к не координированному фасонному

кирпичу и к специальной черепице.

При использовании координированного фасонного кирпича необходимо

определять лишь важные для надлежащей укладки геометрические свойства.

4.3.2 Равномерность формы

4.3.2.1 Ровность плоской, пазовой, пазовой ленточной, желобчатой и

бортовой черепицы

Среднее значение коэффициента ровности, определённое в соответствии с

данным в стандарте EN 1024 описанием, должно выполнять требования,

указанные в таблице 1.

Таблица 1: Требования, предъявляемые к коэффициенту ровности

Кровельная черепица или фасонный

кирпич с общей длиной

	мм


	Коэффициент ровности % макс.



	> 300
	≤ 1,5

	≤ 300
	≤ 2,0


4.3.2.2 Равномерность поперечных профилей нижней и верхней черепицы

Равномерность поперечных профилей нижней и верхней черепицы определяется

измерением ширины черепицы на её узком и широком концах. Измеренные в

соответствии со стандартом EN 1024 отклонения между наибольшим и

наименьшим значением ширины, измеренном на узком конце и между

наибольшим и наименьшим значением ширины, измеренном на широком конце не

должны превышать 15 мм.

4.3.3 Прямолинейность

4.3.3.1 Пазовая, пазовая ленточная, желобчатая и бортовая черепица, а

также нижняя и верхняя черепица

Среднее значение прямолинейности в продольном направлении, определённое в

соответствии с данным в стандарте EN 1024 описанием, должно выполнять

требования, указанные в таблице 2.

Таблица 2: Требования, предъявляемые к прямолинейности в продольном

направлении

Кровельная черепица или фасонный

кирпич с общей длиной

мм

Прямолинейность в продольном

направлении

%

макс)]TJ/T1_2.

> 300 ≤ 1,5

≤ 300 ≤ 2,0

4.3.3.2 Плоская черепица (черепица «бобровый хвост»)

Среднее значение прямолинейности в продольном и поперечном направлении,

определённое в соответствии с данным в стандарте EN 1024 описанием, должно

выполнять требования, указанные в таблице 3.

Таблица 3: Требования, предъявляемые к прямолинейности в продольном и

поперечном направлении

Кровельная черепица или фасонный

кирпич с общей длиной

4.3.4 Размеры и предельные отклонения

	мм
	%

макс.

	> 300
	≤ 1,5



	≤ 300
	≤ 2,0




4.3.4.1 Общие положения

Отдельные размеры или покрывные размеры должны быть определены в

соответствии со стандартом EN 1024.

Для пазовой и пазовой ленточной черепицы (для последней только в поперечном

направлении) и для координированного фасонного кирпича, производитель может

выбирать между определением отдельных размеров (a,b) и определением

покрывных размеров для группы кровельной черепицы (c,d), (смотри рисунок 3).

Соответствие с настоящим документом относительно избранной производителем

характеристики, проверяется. Для нижней и верхней черепицы со специальными

приспособлениями, которые ограничивают перекрытие, производитель должен

указывать лишь перекрытие. Для всех остальных видов черепицы и для

координированного фасонного кирпича должны быть определены отдельные

размеры.__

[image: image3.emf]
Пояснения к рисунку:

a и b: Отдельные размеры

c и d: Покрывные размеры для группы кровельной черепицы

Рисунок 3: Примеры определения размеров кровельной черепицы

4.3.4.2 Отдельные размеры

Средние значения, относящиеся к длине и ширине кровельной черепицы,

определённые в соответствии с данным в стандарте EN 1024 описанием, не

должны отклоняться более чем на +- 2,0 % от сведений, предоставленных

производителем.

Это требование не относится к ширине нижней и верхней черепицы.

4.3.4.3 Покрывной размер (покрывная длина и покрывная ширина)

Измеренный средний (возможный) покрывной размер не должен более чем на +-

2,0 % отклоняться от покрывного размера указанного производителем.

Для пазовой черепицы с различной покрывной длиной, измеренная максимальная

покрывная длина не должна быть меньше максимальной покрывной длины,

указанной производителем.

Для пазовой черепицы с различной покрывной шириной, измеренная

максимальная покрывная ширина не должна быть меньше максимальной

покрывной ширины, указанной производителем.

4.4 Физические и механические свойства

4.4.1 Водонепроницаемость

4.4.1.1 Общие положения

После проведения испытания в соответствии с методом 1 или методом 2 согласно

стандарту EN 539-1, кровельная черепица и фасонный кирпич должны быть

классифицированы в соответствии с одним из двух указанных ниже в убывающем

порядке уровней требований, предъявляемых к водонепроницаемости.

Кровельная черепица или фасонный кирпич 2 уровня требований могут быть

уложены только над водонепроницаемыми конструкциями, находящимися под

кровельным покрытием.

Производитель обязан указывать метод, использованный для проведения

собственных испытаний, а результаты относительно этого метода должны быть

оценены.

4.4.1.2 Уровень требований 1

а) Метод испытаний 1

Среднее значение коэффициента непроницаемости проверенных образцов

должно быть меньше или равно 0,5 см3/см2/день, а все отдельные значения

должны быть меньше или равны 0,6 см3/см2/день.

b) Метод испытаний 2

Среднее значение коэффициента непроницаемости проверенных образцов

должно быть меньше или равно 0,8, а все отдельные значения должны быть

меньше или равны 0,85.

4.4.1.3 Уровень требований 2

а) Метод испытаний 1

Среднее значение коэффициента непроницаемости проверенных образцов

должно быть меньше или равно 0,8 см3/см2/день, а все отдельные значения

должны быть меньше или равны 0,9 см3/см2/день.

b) Метод испытаний 2

Среднее значение коэффициента непроницаемости проверенных образцов

должно быть меньше или равно 0,925, а все отдельные значения должны быть

меньше или равны 0,95.

4.4.2 Несущая способность при изгибе

Критерии несущей способности при изгибе неприменимы для фасонного кирпича.

Образцы испытаний считаются удовлетворительными, в случае если они при

испытании, произведённом в соответствии со стандартом EN 538, не

разрушаются при применении следующей минимальной нагрузки:

600 Н для плоской черепицы (черепица «бобровый хвост»);

900 Н для пазовой черепицы с ровной лицевой стороной;

1 000 Н для нижней и верхней черепицы;

1 200 Н для остальной черепицы.

4.4.3 Морозостойкость

Образцы испытаний должны быть с успехом проверены согласно стандарту EN

539-2, в соответствии с методом испытаний, предписанным для места их

применения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: За исключением стран, приведённых в приложении С, члены CEN в

национальном приложении должны определить какие (какой) методы испытаний следует

применять.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Приведённые, различные физические или механические свойства

независимы друг от друга. К примеру, полученное в результате измерений высокое

водопоглощение черепицы не обязательно означает, что данная черепица обладает

низкой морозостойкостью, и наоборот.

4.5 Пожарные характеристики

4.5.1 Характеристики при воздействии внешнего огня

4.5.1.1 Требования

В случае если производитель желает указать характеристики глиняной

кровельной черепицы и фасонного кирпича для кровельных покрытий наклонных

крыш при воздействии на них внешнего огня, (например, в случае действия

законодательных требований), то изделия должны оцениваться в соответствии с

установлениями, указанными в пунктах 4.5.1.2 или 4.5.1.3.

4.5.1.2 Изделия, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к

ним относительно характеристик при воздействии внешнего огня, без

дальнейших испытаний.

Изделия, которые подпадают под сферу действия настоящего документа, без

испытания выполняют требования, предъявляемые к ним относительно

характеристик при воздействии внешнего огня согласно класса Broof в том случае

если они соответствуют требованиям решения Комиссии 2000/553/ЕС [1], что

означает:

они соответствуют установлениям решения комиссии [96/603/ЕС (2)] и

все возможные внешние покрытия являются неорганическими.

Для этой цели теплотворную способность или массу органического покрытия

следует измерять только на покрытой площади.

ПРИМЕЧАНИЕ: Государства-члены могут обладать национальными списками продуктов

считающимися «соответствующими требованиям без необходимости проведения их

испытаний» , которые простираются дальше, чем списки, указанные в решении Комиссии

2000/553/ЕС.

4.5.1.3 Другие изделия

Изделия, которые не приведены в пункте 4.5.1.2, следует проверять и

классифицировать в соответствии с методом, действующим в стране в котором

изделие используется, придерживаясь при этом установлений, приведённых в

стандарте prEN 13501-5. Изделия, подлежащие проверке, в дополнение к общим

установлениям методов испытаний, следует укладывать способом

соответствующим предполагаемой цели использования.

4.5.2 Воспламеняемость

В случае если производитель желает указать воспламеняемость изделий,

(например, в случае действия законодательных требований), то изделия должны

оцениваться в соответствии с установлениями, указанными в пунктах 4.5.2.2 или

4.5.2.3.

4.5.2.1 Изделия, которые соответствуют требованиям класса огнестойкости

А1 без испытания

Согласно установлениям решения Комиссии [96/603/ЕС (2)], кровельная черепица

и фасонный кирпич без испытания классифицируются в соответствии с классом

огнестойкости А 1 если:

в кровельной черепице и фасонном кирпиче, которые были произведены

посредством склеивания одного или нескольких глиняных элементов,

органическое содержание затвердевшего клеящего вещества обнаруживает

массовую или объёмную долю, составляющую ≤ 0,1 % (действует меньшее

значение);

кровельная черепица и фасонный кирпич обнаруживают массовую или

объёмную долю, составляющую ≤ 0,1 % равномерно распределённого

органического вещества (за исключением клеящего вещества), (действует

меньшее значение).

4.5.2.2 Другие изделия

Изделия, которые не приведены в пункте 4.5.2.2, следует проверять и

классифицировать в соответствии со стандартом prEN 13501-1. Изделия,

подлежащие проверке, в дополнение к общим установлениям методов испытаний,

следует укладывать способом соответствующим предполагаемой цели

использования.

4.6 Выделение опасных веществ

Для изделий, используемых в пределах Европейского экономического

пространства, смотри приложение ZA, примечание к ZA.1.

5. Маркировка и этикетирование

Не менее 50% всей поставленной кровельной черепицы и не менее 10%

поставленного фасонного кирпича должны быть снабжены нестираемым и

читаемым обозначением (в виде кода или открытым текстом), которое служит для

идентификации следующих данных:

производитель и завод;

(выборочно) вид изделия;

страна происхождения;

год и месяц выпуска.

Сопроводительные документы партии изделий должны содержать следующие

сведения: ссылки на настоящий стандарт EN 1304, на достигнутый 1-ый или 2-ой

уровень требований, а также на использованный метод испытания

водонепроницаемости согласно стандарту EN 539-1 и успешно пройденное

испытание на морозостойкость согласно методу А, В, С или D из стандарта EN

539-2.

Кроме этого, документация производителя, касающаяся описания изделия должна

содержать размеры изделия и в случае необходимости номинальную стрелу(ы)

подъёма.

6. Подтверждение соответствия

Для кровельной черепицы и фасонного кирпича упомянутых в этом документе,

соблюдение требований настоящего документа и соответствие указанным

значениям (включая метод(ы) и категории) подтверждается посредством:

первичного испытания

заводского производственного контроля.

Для первичного испытания и заводского производственного контроля кровельная

черепица и фасонный кирпич могут классифицироваться по группам, если

обеспечена гарантия того, что соответствующее свойство может быть принято

для всей кровельной черепицы и всего фасонного кирпича данной группы.

6.2 Первичное испытание

Для подтверждения соответствия настоящему документу согласно таблице А.1

должно быть произведено первичное испытание.

Результаты более ранних испытаний, которые были произведены в соответствии

с нормами настоящего документа (одинаковое изделие, одинаковые показатели,

одинаковый метод испытания и отбора проб, одинаковая система подтверждения

соответствия и т.д.) могут быть учтены для этих целей. Дополнительно в начале

следующих технологических процессов необходимо произвести первичное

испытание:

в начале производства новой кровельной черепицы или фасонного кирпича

(исключение составляет черепица и кирпич, относящиеся к одной группе);

в начале нового метода производства (предпосылкой является

затрагивание при этом указанных свойств).

Первичное испытание или оценка соответствующих показателей всегда должны

быть повторены в том случае, если присутствует конструктивное изменение

изделия, изменение сырьевой смеси или изменение метода производства,

которые оказывают значительное влияние на один или же несколько показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в соответствии с этим производятся испытания кровельной

черепицы, которая была изъята из готовой строительной конструкции, то использоваться

без особой оценки могут лишь результаты, касающиеся геометрических показателей и

водонепроницаемости.

6.3 Заводской производственный контроль

Для того чтобы гарантировать, что выпущенные в обращение изделия

соответствуют требованиям настоящего документа, производитель обязан ввести,

документировать и практиковать заводской производственный контроль (ЗПК).

Система заводского производственного контроля должна охватывать методы,

контроль, испытания и/или методы оценки. Проведение постоянного заводского

производственного контроля и/или испытаний конечного продукта

производителем, должно систематически предоставляться им посредством

предписанных показателей и описаний методов в письменном виде и содержать

необходимые мероприятия по коррекции при несоответствии.

Для достижения этой цели производитель может выбирать различные методы:

использование минимальной частотности для испытаний в рамках

заводского производственного контроля в соответствии с таблицей А.2,

использование статистического метода, при котором производитель обязан

предоставлять и объявлять степень соответствия изделия и/или процесса

производства.

Альтернативные методы испытаний при проведении заводского

производственного контроля могут применяться в том случае, если может быть

подтверждена достаточная статистическая корреляция с методами испытаний,

регламентированными в настоящем документе.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При применении статистических принципов (например, ISO 2859-1),

требования, предъявляемые к заводскому производственному контролю, могут быть

выполнены.

Для обеспечения характерного поведения при воздействии внешнего огня и для

воспламеняемости, а также для оценки изделия посредством испытаний,

заводской производственный контроль должен настаивать на контроле сырья и

процесса производства с частотой, которая 1077 „{указана в производственной

документации и достаточной для того чтобы гарантировать, что изделия по

сравнению с теми которые были подвергнуты первичному испытанию, остались

без изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Производители, обладающие системой заводского производственного

контроля в соответствии с серией стандартов EN ISO 9001 [3] таким образом в той же

степени выполняют требования, предъявляемые к системе заводского

производственного контроля, если в ней упомянуты требования настоящего документа.

6.4 Отбор образцов для испытаний

6.4.1 Отбор образцов кровельной черепицы

6.4.1.1 Отбор образцов из одной поставленной партии

Для подтверждения соответствия требованиям настоящего документа отбор

образцов из поставленной партии должен производиться без предварительного

учёта их состояния и качества.

6.4.1.2 Отбор образцов для первичного испытания и заводского

производственного контроля

Кровельная черепица, в соответствии с установками системы контроля качества

производителя может быть изъята из процесса производства или же из числа

конечных продуктов. Отбор образцов кровельной черепицы должен

производиться без предварительного учёта состояния и качества кровельной

черепицы.

6.4.2 Отбор образцов фасонного кирпича

6.4.2.1 Отбор образцов из одной поставленной партии

При отборе образцов из одной поставленной партии фасонного кирпича, все виды

фасонного кирпича могут в соответствии с определением, приведённым в пункте

3.5.19 классифицироваться по группам. Отбор фасонного кирпича должен

производиться согласно установлениям, приведённым в пункте 6.4.1.1.

6.4.2.2 Отбор образцов для первичного испытания и заводского

производственного контроля

Для проведения первичного испытания и заводского производственного контроля,

фасонный кирпич в соответствии с определением, приведённым в пункте 3.5.19,

может быть классифицирован по группам. Отбор фасонного кирпича должен

производиться согласно установлениям, приведённым в пункте 6.4.1.2.

Приложение А

(обязательное)

Первичное испытание и периодичность испытаний изделий

для заводского производственного контроля

Таблица А.1 содержит детали, касающиеся отбора образцов для испытаний и

критерии соответствия для первичного испытания.

Таблица А.2 содержит сопоставимые детали, касающиеся заводского

производственного контроля.

А.1 Первичное испытание

Таблица А.1- Количество образцов для испытаний и допустимых дефектов

изделий или средние значения проверок на одно испытание для первичного

испытания__

	Свойство
	Количество

образцов

для испытаний


	Количество допустимых дефектов

изделий или средние значения

проверок на одно испытание



	Структура
	100
	5

	Формоустойчивость
	Смотри EN 1024
	0

	Прямолинейность
	Смотри EN 1024
	0

	Размеры
	Смотри EN 1024
	0

	Водонепроницаемость
	Смотри EN 539-1
	0

	Несущая способность при

изгибе
	Смотри EN 538
	0



	Морозоустойчивость
	Смотри EN 539-2
	0



	Характеристики при

воздействии внешнего огня


	Смотри prEN 13501- 5
	Смотри prEN 13501-5



	Воспламеняемость
	Смотри EN 13501-1
	Смотри EN 13501-1


Приложение В

(справочное)

Внешний вид

Поскольку функциональные свойства изделий учитываются другим способом, это

приложение служит только для описания особенностей, которые характерны для

процесса производства керамики и которые возможно могут иметь влияние на

общее впечатление, производимое кровельным покрытием.

Признаки поверхности и оттеночные складки, описанные в позициях 3.5.7 и 3.5.8,

не являют собой дефектов. Это относится и к возможным царапинам, продольным

сколам и следам трения, которые были произведены на кровельной черепице во

время производства, упаковки, обработки или транспортировки.

Образование слоев в заготовках и в волосяных трещинах, которое не затрагивает

требований, указанных в пункте 4.4, также не представляют собой дефектов.

Цветовые нюансы в одной и той же партии, которые типичны для множества в

поставленной партии и были произведены специально по эстетическим причинам,

являются допустимыми.

При одноцветной кровельной черепице, нюансы, которые следуют из

керамического производства, являются допустимыми.

На некоторой кровельной черепице в первое время после её укладки может

образовываться белый и в общем незначительный налёт, который в большей или

меньшей степени закрывает нормальную расцветку на поверхности изделий. В

большинстве случаев речь идёт о временном выцветании, которое под

воздействием погодных условий постепенно исчезает с внешней поверхности

изделий и не оказывает никакого рода влияния на функциональные свойства

кровельной черепицы.

Приложение С

(справочное)

Метод проверки морозостойкости необходимый к применению в

государствах-членах

Государство-член Метод проверки

морозостойкости

Бельгия, Люксембург и Нидерланды A

Австрия, Республика Чехия, Дания, Финляндия,

Германия, Венгрия, Исландия, Норвегия, Швеция

и Швейцария

B

Франция, Греция, Италия, Испания и Португалия C

Ирландия и Объединённое Королевство D

В случае если государство-член не упомянуто в приведенном выше списке, и при

этом испытание необходимо, то изделие следует проверять в соответствии с

методом, действующем в данном государстве-члене.

Приложение ZA

(справочное)

Разделы в данном Европейском стандарте, относящиеся к предписанным

значениям, указанным в Регламентации ЕС по строительным изделиям.

ZA.1 Сфера применения и соответствующие разделы

Данный Европейский стандарт был разработан в рамках полномочий, которые

были предоставлены CEN Европейской комиссией и Европейской зоной

свободной торговли:

· М/121 «Облицовки стен и потолков для внутреннего и внешнего

применения» и

· М/122 «Кровельные покрытия, потолочные и слуховые окна и

оборудование».

Приведенные в настоящем приложении разделы данного Европейского стандарта

соответствуют требованиям полномочий, которые были предоставлены в рамках

Регламентации ЕС по строительным изделиям (89/106/ЕЭС).

Соответствие с этими разделами приводит к предположению, что строительные

изделия, рассматриваемые в данном Европейском стандарте пригодны для их

целей применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для строительных изделий, которые подпадают в сферу

применения настоящего Европейского стандарта, могут быть применимы и другие

требования и другие Регламентации ЕС, которые не оказывают влияния на

пригодность для предусмотренных целей применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для строительных изделий, которые подпадают в сферу

применения настоящего Европейского стандарта, могут быть применимы и другие

требования и другие Регламентации ЕС, которые не оказывают влияния на

пригодность для предусмотренных целей применения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для изделий, которые подпадают в сферу применения настоящего стандарта,

дополнительно к содержащимся в данном стандарте специфическим разделам, касающимся

опасных веществ, могут действовать дополнительные требования (например, претворенные в

жизнь Европейские законодательные предписания, а также национальные законы, постановления

и административные предписания). Для выполнения норм Регламентации ЕС по строительным

изделиям, упомянутые требования, в случае возможности их применения, также должны быть

выполнены.

Информационный банк данных Европейских и национальных предписаний, касающихся опасных

веществ, можно найти на web- сайте Строительных изделий ЕВРОПА (CREATE, доступ через

http://europe.eu.int).

Данное приложение определяет условия для маркировки кровельной черепицы и

фасонного кирпича, предусмотренное использование которых приведено ниже,

символом СЕ.

- при использовании снаружи помещений, для производства кровельных покрытий

для наклонных крыш или облицовки стен;

- при использовании внутри помещений для производства облицовки стен зданий.

При этом соответствующие свойства приведены в таблицах ZA.1.1, ZA. 1.2 и

ZA.1.3. Настоящее приложение ZA обладает той же сферой применения, что и

раздел 1 данного стандарта, и определяется посредством таблиц ZA.1.1, ZA. 1.2 и

ZA.1.3.

Требование, предъявляемое __________к определённому свойству, не действует в тех

государствах-членах, в которых не существует законодательного предписания,

касающегося этого свойства для предусмотренной цели применения изделия. В

таком случае производители, которые намерены ввезти свою продукцию на рынок

этих государств-членов не обязаны определять или сообщать о продуктивности

своих изделий в отношении этого свойства и в информации, касающейся

маркировки символом СЕ, может быть использована опция «Продуктивность не

установлена» (ПНУ), (смотри раздел ZA.3). Опция ПНУ, однако, не может быть

использована в том случае, если для свойства указано предельное значение,

требующее соблюдения.

ZA.3 Маркировка знаком СЕ

Производитель или его уполномоченное лицо, имеющее филиал в Европейском

экономическом пространстве несут ответственность за нанесение маркировки в

виде символа СЕ. Предполагаемый к нанесению символ СЕ должен

соответствовать регламентации 93/68/EЭС и должен быть указан на приложенной

торговой документации. В случае соответствия вместе с символом СЕ должны

быть указаны следующая информация и свойства:

· Наименование или товарный знак производителя/поставщика;

· Последние две цифры года, в котором символ СЕ был нанесён;

· Номер данного Европейского стандарта (EN 1304);

· Тип изделия (например, вид кровельной черепицы или фасонного кирпича

для кровельных покрытий и/или для облицовки внутренних или внешних

стен);

· Сведения о важных свойствах в соответствии с таблицей ZA.1.1, ZA.1.2

и/или ZA.1.3

· Производитель имеет право указать формулировку «считается

соответствующим требованиям» или же производитель может указать

более высокие уровни пригодности к применению для механической

устойчивости и отклонений от размеров;

· Водонепроницаемость (метод испытания 1 или 2 и уровень требований 1

или 2);

· Долговечность («испытание выдержано» и метод(ы) испытания

морозостойкости

· Производитель имеет право указать следующие сведения: формулировку

«считается соответствующим классу А1», результат испытания (в случае

необходимости с условиями укладки и крепления) или класс F для

воспламеняемости и формулировку «считается (для изделий класса Broof)

соответствующим классу Froof» или результат испытания (в случае

необходимости с условиями укладки и крепления) для характеристик при

воздействии внешнего огня.

В случае если кровельная черепица или фасонный кирпич предусмотрены для

более чем одной цели применения (крыша, внешняя или внутренняя стена), то

сведения о важных свойствах могут комбинироваться.

Опция «Продуктивность не установлена» не может быть использована, в случае

если свойство ниже предельного значения. Опция, однако, может быть

использована в том случае, если свойство для определённого, предусмотренного

применения не регламентируется законодательными требованиями.

На рисунке ZA.1 приведён образец сведений, которые следует указывать на

упаковке и/или на сопроводительной торговой документации для кровельной

черепицы типа плоская черепица (черепица «бобровый хвост»), которая

предусмотрена как для устройства кровельных покрытий, так и для облицовки

внешних или внутренних стен в соответствии с классом воспламеняемости А.1

(система 4 удостоверения).

Дополнительно к указанным выше специальным сведениям, которые касаются

опасных веществ, к изделию в случае необходимости и в соответствующей форме

должны быть приложены документы, в которых перечисляются все остальные,

требующие соблюдения законодательные предписания относительно опасных

веществ, а также вся информация, которая необходима, исходя из данных

законодательных предписаний.

ПРИМЕЧАНИЕ: В указании Европейских законодательных предписаний без

национальных отступлений нет необходимости.__
