Влажность воздуха и деформация паркета.

Важно помнить, что дерево - это природный материал, на который воздействуют температура и влажность помещения. О дереве говорят, что оно «дышит», так как под влиянием микроклиматических условий и в зависимости от индивидуальных особенностей в древесине происходят непрерывные изменения, она постоянно стремится прийти в равновесие с окружающей средой. При относительно высокой окружающей влажности дерево вбирает влагу в себя и несколько увеличивается в размере. И наоборот, при небольшой относительной влажности (например, во время отопительного периода зимой) дерево теряет влажность и паркетные планки несколько уменьшаются в размере. Так, например, при относительной влажности воздуха 50% и температуре +20 0С равновесная влажность древесины составит около 10%, при влажности воздуха 25% и температуре +25 0С влажность древесины составит около 6%.

Зависимость равновесной влажности древесины (в %)  от температуры и относительной влажности в помещении.

	Относительная влажность

 воздуха , %
	
	
	
	
	
	
	
	

	90%
	25
	24,5
	24
	23,6
	23,2
	22,8
	22,5
	22,2
	22
	

	80%
	17,5
	17,1
	16,7
	16,3
	16
	15,9
	15,6
	15,3
	15
	

	70%
	14,1
	14
	13,9
	13,7
	13,6
	13,5
	13,3
	13,2
	13
	

	60%
	11,7
	11,6
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2
	11,1
	11
	10,9
	

	50%
	10,1
	10,0
	9,90
	9,80
	9,70
	9,60
	9,50
	9,4
	9,30
	

	40%
	8,70
	8,60
	8,50
	8,40
	8,30
	8,20
	8,10
	8,0
	7,9
	

	30%
	7
	6,9
	6,8
	6,7
	6,6
	6,5
	6,4
	6,3
	6,2
	

	20%
	5,7
	5,6
	5,5
	5,4
	5,3
	5,2
	5,1
	5
	4,9
	

	10%
	4,1
	4
	3,9
	3,8
	3,7
	3,6
	3,5
	3,4
	3,3
	Температура

	0
	100
	130
	150
	180
	200
	220
	250
	270
	300
	воздуха,оС


Серым цветом выделена оптимальная равновесная влажность для паркетных планок.

Скорость изменения влажности древесины зависит от породы. Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука - за 12 суток.

Древесина является анизотропным материалом, то есть ее свойства в различных направлениях не одинаковы. Это полностью проявляется и при деформации древесины. В продольном направлении древесная планка изменяет свой размер в 10 раз меньше, чем в поперечном.

Для практических целей можно пользоваться следующим ориентировочным соотношением: при изменении влажности паркетных планок на 1% их ширина изменяется примерно на 0,25% (Для планки шириной 60 мм деформация составляет 0,15 мм на 1% изменения влажности древесины).

Величина реальной деформации паркетных планок при переходе от зимнего к летнему периоду может быть весьма значительной. Так при изменении относительной влажности воздуха от 20-25%(зима, помещение с центральным отоплением и без дополнительного увлажнения) до 55-60% (лето, осень) при температуре +20 0С равновесная влажность древесины изменяется на 5%.

