Водоотталкивающие (гидрофобизирующие) жидкости ГКЖ-11 К И ГКЖ-11 Н

ГКЖ-11 Н – порошок метилсиликоната натрия или его водный /водноспиртовой раствор; 

ГКЖ-11 К –водный/ водноспиртовой раствор метилсиликоната калия 

Назначение 

1. Для поверхностной обработки - (применяется ГКЖ-11К), с целью увеличения срока эксплуатации зданий и сооружений, так как обработанная водоотталкивающей жидкостью поверхность практически не впитывает воду и не загрязняется атмосферными осадками. Поверхностная гидрофобизация покрытий эффективна в течение 4-5 лет. 

Обработке подлежат

Кирпичная кладка, стеновые панели, цементные и бетонные стяжки, известняки, пористые каменные породы, шифер, черепица, штукатурные покрытия. 

Подготовка поверхности

Тщательно очистить от загрязнений, отслоившихся участков штукатурки и обдуть воздухом (обмести механически) пыль. При необходимости выравнивать поверхность (трещины, раковины, неровности) соответствующим строительным раствором. 

Подготовка рабочего раствора 

Готовят в количестве, необходимом на 1-2 часа работы, из расчета 55 мл водоотталкивающей жидкости ГКЖ-11К на 1 л воды При необходимости сохранять рабочие растворы более длительное время (3 – 4) суток их помещают в хорошо закупоренную стеклянную или полиэтиленовую тару. 

Нанесение рабочего раствора 

Рабочий раствор наносят кистью, губкой или пульверизатором на сухую очищенную поверхность до прекращения впитывания, не допуская подтеков, не оставляя капель. Расход рабочего раствора зависит от пористости обрабатываемого материала и составляет в среднем 350 мл на 1 м². 

Нельзя производить работы по гидрофобизации стен во время дождя, а также после дождя до высыхания фактурного слоя. При неравномерном покрытии, получившемся после обработки ГКЖ или пористой поверхности обработку следует произвести повторно, но только по невысохшей поверхности. В том случае, если непосредственно после окончания работ прошел дождь, гидрофобизацию поверхности также следует повторить. 

Работы проводить при температуре не ниже 5°С, 

Нарушение указанной технологии приготовления и использования рабочего раствора, повторная обработка по высохшему слою, избыток наносимого раствора, могут привести к появлению белых разводов на обработанной поверхности. 

Техника безопасности

Водоотталкивающая жидкость нетоксична, пожаробезопасна. Необходимо работать в резиновых перчатках, очках, напыление производить с наветренной стороны, в респираторе. 

2. Для обьемной обработки (применяется ГКЖ-11К и ГКЖ-11Н) - при приготовлении штукатурных, цементных, бетонных растворов что снижает их водопоглощение и водопроницаемость, повышает пластичность растворов, прочность штукатурки и стяжки, повышает морозостойкость бетонов нормального твердения независимо от их состава и вида вяжущего. 

Подготовка рабочего раствора 

Водоотталкивающе жидкости ГКЖ-11К или ГКЖ-11Н вводятся в раствор вместе с водой затворения в количестве 1,5 % от веса связующего – цемента или извести. 

Нанесение рабочего раствора

Гидрофобизированные строительные растворы следует применять только для верхних слоев покрытия (штукатурки или стяжки). 

3. При производстве асфальтных и битумных смесей, что повышает их влагоотталкивающие свойства этих материалов, а также происходит нейтрализация содержащихся в них кислот, повышается морозостойкость асфальтовых покрытий и уменьшается их растрескивание 

ТУ У 6-02-5-61-97 изм.1 

