С.1  ДБН В.2.6-31:2006


ДОДАТОК М (обов'язковий)
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ
СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДУ
КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЕФІЦІЄНТА СКЛІННЯ
М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою

[image: image1.wmf]å

å

å

=

=

S

S

=

+

+

+

=

n

i

m

j

j

j

i

i

сп

сп

n

i

i

сп

пр

L

k

R

F

R

F

F

F

R

1

1

1

,
(М.1)
де  RΣсп - приведений опір теплопередачі світлопрозорої ділянки, що приймається залежно від характеристик скління (склопакетів) - відстані між шарами скла, виду газонаповнення та ступеня чорноти поверхні скла згідно з таблицею М.1;
Fсп - площа світлопрозорої частини, м2;
RΣi , Fі, - опір теплопередачі та площа і-го непрозорого елемента;
n - кількість непрозорих елементів конструкції з певними значеннями RΣi , Fі ;
kj - лінійний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м · К), j-го конструктивного непрозорого елемента світлопрозорої конструкції, що визначається за И.4 на підставі розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів;
Lj - лінійний розмір, м,  j-го конструктивного непрозорого елемента світлопрозорої конструкції;

т - кількість непрозорих елементів конструкції, для яких необхідно визначати kj.
Таблиця М1 - Приведений опір теплопередачі склопакетів
	Кількість камер             у склопакеті
	Варіанти скління*
	Газовий склад середовища камер  склопакетів, %
	Опір теплопередачі м2К/Вт


	
	
	Повітря
	Криптон
	Аргон
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	4М1 - 8 - 4М1
	100
	
	
	0,28

	1
	4М1  -10 - 4М1
	100
	
	
	0,29

	1
	4М1  - 12 - 4М1
	100
	
	
	0,30

	1
	4М1  - 16 - 4М1
	100
	
	
	0,32

	1
	4М1  - 8 - 4М1
	
	
	100
	0,30

	1
	4М1 - 10 - 4М1
	
	
	100
	0,31

	1
	4М1 - 12 - 4М1
	
	
	100
	0,32

	1
	4М1  - 16 - 4М1
	
	
	100
	0,34

	1
	4М1 - 16 - 4М,
	
	100
	
	0,38

	1
	4М1  - 8 - 4К
	100
	
	
	0,47

	1
	4М1  - 10- 4К
	100
	
	
	0,49

	1
	4М1  - 12 - 4К
	100
	
	
	0,51

	1
	4М1  - 16 - 4К
	100
	
	
	0,53

	1
	4М1 - 8- 4К
	
	
	100
	0,53

	1
	4М1 - 10 - 4К
	
	
	100
	0,55


Продовження таблиці Ml
	Кількість  камер             у склопакеті
	Варіанти скління*
	Газовий склад середовища камер склопакетів, %
	Опір теплопередачі, м2К/Вт

	
	
	Повітря
	Криптон
	Аргон
	

	1
	4М1 -12-4К
	
	
	100
	0,57

	1
	4М1 -16-4К
	
	
	100
	0,59

	1
	4М1 -16-4К
	
	100
	
	0,62


	1
	4К-16-4К
	
	100
	
	0,67

	1
	4М1 – 8-4і
	100
	
	
	0,51

	1
	4М1-10-4і
	100
	
	
	0,53

	1
	4М1-12-4і
	100
	
	
	0,56

	1
	4М1 -16-4i
	100
	
	
	0,59

	1
	4М1 -8-4і
	
	
	100
	0,57

	1
	4М1 -10-4і
	
	
	100
	0,60

	1
	4М1-12-4і
	
	
	100
	0,63

	1
	4М1 -16-4І
	
	
	100
	0,66

	1
	4М1-16-4і
	
	100
	
	0,75

	1
	4М1 -16-4І
	
	75
	25
	0,72

	1
	4М1-16-4і
	
	50
	50
	0,70

	1
	4М1-16-4і
	
	25
	75
	0,67

	2
	4М1 -6-4М1-6-4М1
	100
	
	
	0,42

	2
	4М1 -8-4М1-8-4М1
	100
	
	
	0,45

	2
	4М1 -10-4М1 -10-4М1
	100
	
	
	0,47

	2
	4М1 -12-4М1 -12-4М1
	100
	
	
	0,49

	2
	4М1 -16-4М1 -16-4М1
	100
	
	
	0,52

	2
	4М1 - 6-4М1-6-4М1
	
	
	100
	0,44

	2
	4М1 - 8-4М1- 8-4М1
	
	
	100
	0,47

	2
	4М1 - 8-4М1- 8-4М1
	
	100
	
	0,51

	2
	4М1-10-4М1-10-4М1
	
	
	100
	0,49

	2
	4М1 -12-4М1 -12-4М1
	
	
	100
	0,52

	2
	4М1 -16-4М1 -16-4М1
	
	
	100
	0,55

	2
	4М1 - 6-4М1 - 6-4К
	100
	
	
	0,53

	2
	4М1 - 8-4М1 - 8-4К
	100
	
	
	0,55

	2
	4М1 -10-4М1 -10-4К
	100
	
	
	0,59

	2
	4М1 -12-4М1 -12-4К
	100
	
	
	0,61

	2
	4М1-16-4М1-16-4К
	100
	
	
	0,65

	2
	4М1 - 6-4М1 - 6-4К
	
	
	100
	0,60

	2
	4М1 -8-4М1 -8-4К
	
	
	100
	0,62

	2
	4Μ1 -10-4Μ1 -10-4Κ
	
	
	100
	0,65

	2
	4М1 -12-4М1 -12-4К
	
	
	100
	0,68

	2
	4М1 -16-4М1 -16-4К
	
	
	100
	0,72

	2
	4Μ1 -10-4Μ1 -10-4Κ
	
	100
	
	0,85

	2
	4М1 -10-4М1 -10-4К
	
	75
	25
	0,82


Закінчення таблиці Ml
	Кількість камер у склопакеті
	Варіанти скління*
	Газовий склад середовища камер склопакетів, %
	Опір теплопередачі м2К/Вт

	
	
	Повітря
	Криптон
	Аргон
	

	2
	4М1-10-4М1-10-4К
	
	50
	50
	0,80

	2
	4М1-10-4М1-10-4К
	
	25
	75
	0,78

	2
	4К-10-4М1-10-4К
	100
	
	
	0,73

	2
	4Мг10-4К-10-4К
	
	100
	
	1,28

	2
	4К-10-4М1-10-4К
	
	100
	
	1,32

	2
	4М1-8-4М1-8-4і
	100
	
	
	0,61

	2
	4М1-10-4М1-10-4і
	100
	
	
	0,64

	2
	4М1-12-4М1-12-4i
	100
	
	
	0,68

	2
	4М1-16-4М1-16-4i
	100
	
	
	0,72

	2
	4М1-6-4М1 -6-4і
	
	
	100
	0,64

	2
	4М1-8-4М1-8-4і
	
	
	100
	0,67

	2
	4М1-10-4М1-10-4і
	
	
	100
	0,71

	2
	4М1-12-4М1-12-4i
	
	
	100
	0,75

	2
	4М1-16-4М1-16-4i
	
	
	100
	0,80

	2
	4М1-10-4М1-10-4i
	
	100
	
	0,94

	2
	4М1-10-4М1-10-4і
	
	75
	25
	0,90

	2
	4М1-10-4М1-10-4і
	
	50
	50
	0,85

	2
	4М1-10-4М1-10-4і
	
	25
	75
	0,78

	2
	4і-10-4М1 -10-4і
	100
	
	
	0,93

	2
	4і-10-4М1-10-4і
	
	100
	
	1,35

	2
	4і-10-4М1 -10-4i
	
	75
	25
	1,28

	2
	4І-10-4М1-10-4і
	
	50
	50
	1,18

	2
	4і-10-4М1-10-4і
	
	25
	75
	1,14

	* Примітка.  Порядок скління - від зовнішньої поверхні. 
Позначення скла: М1 - листове стандартне, К - енергозберігаюче з твердим покриттям, і - енергозберігаюче з м'яким покриттям.


M2. Температурний перепад Δtпр для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління не більше ніж 0,18 при виконанні умови за формулою (2) розраховується тільки для непрозорої частини огорожі за формулою
Δtпр =tв - τвпр ,
(Μ.2)
де  τвпр - приведена температура внутрішньої поверхні °С термічно неоднорідної непрозорої конструкції, що розраховується при розрахунковому значенні температури внутрішнього повітря tв, прийнятому залежно від призначення будинку за додатком Г, і розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря tз, прийнятому залежно від температурної зони експлуатації будинку за додатком Ж за формулою
τвпр = 
[image: image2.wmf]S

=

å

×

F

F

n

i

i

ві

1

t


(Μ.3)
Μ.3 Для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління 0,18 і більше температурний перепад Δtпр при виконанні умови за формулою (2) розраховується за формулою
Δtпр = tв -
[image: image3.wmf]S

×

+

×

F

F

F

сп

всп

н

вн

пр

пр

t

t

.
(Μ.4)
де   
[image: image4.wmf]пр

вн

t

, Fн - приведена температура внутрішньої поверхні °С та площа, м2, непрозорої частини огороджувальної конструкції;
Fсп - площа світлопрозорої частини, м2;

[image: image5.wmf]пр

всп

t

  - приведена температура внутрішньої поверхні °С світлопрозорої частини огороджувальної конструкції, що розраховується за формулою

[image: image6.wmf]S

=

å

+

×

=

F

F

F

J

j

j

j

сп

сп

всп

пр

1

t

t

t

,
(Μ.5)
де   τсп Fсп - середня температура внутрішньої поверхні °С та площа, м2, склопакета чи скла;
τj, Fj - середня температура внутрішньої поверхні, °С, та площа, м2,  j-го конструктивного непрозорого елемента (імпосту, стулок, рами, дистанційних рамок склопакета, ригелів, стояків тощо) світлопрозорої конструкції відповідно.
_1236631923.unknown

_1236632320.unknown

_1236632425.unknown

_1236632781.unknown

_1236632155.unknown

_1236541044.unknown

