ГОСТ 8242-88  

УДК 624.011.1:006.354                                                                                                     Группа Ж32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Детали профильные из древесины и древесных

материалов для строительства
Технические условия
Profiled details from wood and wood materials for building.

Specifications

ОКП 53 6170 

Дата введения 1989-01-01 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Кислый, канд. техн. наук (руководитель темы); А. В. Крюкова; Т. С. Сластенко; А. В. Ткаченко; Н. А. Андрианов; Н. Б. Жуковская; В. С. Серебряков; Г. В. Левушкин; Н. В. Шведов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного строительного комитета СССР от 15.08.88 N 163

3. ВЗАМЕН ГОСТ 8242-75, ГОСТ 17280-79

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта

	ГОСТ 162-90
	4.1

	ГОСТ 166-89
	4.1

	ГОСТ 427-75
	4.1

	ГОСТ 515-77
	2.3.3

	ГОСТ 2140-81
	2.2.1, 4.3

	ГОСТ 3560-73
	2.3.2

	ГОСТ 3749-77
	4.4

	ГОСТ 7016-82
	2.2.5

	ГОСТ 7502-80
	4.1

	ГОСТ 8026-92
	4.2

	ГОСТ 8925-68
	4.2

	ГОСТ 14192-77
	2.3.5

	ГОСТ 15140-78
	2.2.12, 4.11

	ГОСТ 15612-85
	4.5

	ГОСТ 15613.1-84
	4.6

	ГОСТ 15613.4-78
	4.7

	ГОСТ 15867-79
	4.8

	ГОСТ 15876-90
	4.1

	ГОСТ 16588-91
	4.4

	ГОСТ 17005-82
	2.2.8

	ГОСТ 17617-72
	2.3.2

	ГОСТ 18321-73
	3.3

	ГОСТ 21100-93
	2.3.2

	ГОСТ 23616-79
	3.2

	ГОСТ 24404-80
	2.2.11, 4.9

	ГОСТ 25885-83
	4.8


5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Внесена  Поправка, ИУС № 4 1991 г.

Настоящий стандарт распространяется на профильные детали из древесины и древесных материалов для строительства (далее - детали): доски и бруски для покрытия полов, подоконные доски, плинтусы, наличники, поручни и обшивки.

1. Основные параметры и размеры

1.1. Номинальные размеры поперечного сечения деталей, их марки и материал должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.2. Длины деталей устанавливают по спецификации по согласованию изготовителя с потребителем с прирезкой по длине под углом 90 или 45°.

При отсутствии спецификации детали изготовляют следующих длин, мм:

	подоконные доски
	700, 850,  1000, 1300, 1450, 1600, 1900, 2200, 2500, 2800 (размеры рекомендуемые)

	остальные детали
	от 2100 и более


1.3. Предельные отклонения от номинальных. размеров деталей не должны быть более, мм:

	по длине
	±3,0 (для прирезанных деталей)

	по ширине
	±1,0

	по толщине
	±1,0

	по высоте паза и четверти
	+ 0,5

	
	   0

	по толщине и ширине гребня и четверти
	   0

	
	- 0,5

	по остальным размерам сечений
	±1,0


Провесы на лицевых сторонах сопрягаемых деталей не должны превышать 1 мм.

1.4. Отклонение от перпендикулярности сторон деталей не должно быть более 1 мм на участке длиной 100 мм.

Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должно быть более:

	для подоконных досок и поручней
	1,5 мм на 1 м длины и 1 мм по ширине

	для досок пола
	3,0 мм на 1 м длины и 2 мм по ширине


Для плинтусов, наличников и обшивок откл. от плоскостности считают допустимым, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности.

Отклонение от прямолинейности любой кромки детали по длине на 1 м длины не должно быть более:

	для поручней, подоконных досок и досок для покрытия пола шириной более 70 мм марки ДП-35
	2 мм

	для других деталей шириной более 70 мм
	3 мм

	для плинтусов и наличников шириной менее 70 мм
	6 мм


Таблица 1

	Наименование и номинальный размер сечения детали
	Марка детали
	Материал детали

	1. Доски для покрытия полов
	
	

	[image: image1.png]



	ДП-21
	Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя 

	[image: image2.png]



	ДП-27
	Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий

	[image: image3.png]



	ДП-35
	Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы, тополя, осины и ольхи

	2. Бруски для покрытия полов
	
	

	[image: image4.png]



	БП-27
	Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий

	3. Плинтусы
	
	

	[image: image5.png]



	Пл-1
	Древесина хвойных и лиственных пород

	[image: image6.png]



	Пл-2
	То же

	  [image: image7.png]



	Пл-3
	"

	[image: image8.png]


[image: image9.png]



	Пл-4
	"

	[image: image10.png]



	Пл-5
	Древесина хвойных и лиственных пород

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


