Сравнительная таблица характеристик различных покрытий металлочерепицы

	Свойство
	PVDF
	Pural
	Матовый полиэстер
	Полиэстер
	Пластизол

	Толщина покрытия, мкм
	27
	50
	35
	25
	200

	Текстура поверхности
	гладкая
	сатин
	матовая
	гладкая
	рельефная

	Класс блеска, Gardner 60°
	35
	40
	<5
	35
	35

	Формуемость (сгибаемость)
	хорошая
	хорошая
	удовлетворительная
	удовлетворительная
	отличная

	Мин. радиус изгиба
	1t
	1t
	2t
	4t
	0t

	Мин. температура формования, °C
	-10
	-15
	0
	0
	+5

	Макс. температура окружающей среды, °C
	110
	100
	90
	90
	60

	Стойкость к ультрафиолетовому излучению
	отличная
	особо хорошая
	хорошая
	удовлетворительная
	хорошая

	Коррозионная стойкость
	хорошая
	отличная
	хорошая
	хорошая
	отличная

	Стойкость против царапания
	хорошая
	особо хорошая
	удовлетворительная
	удовлетворительная
	отличная

	Стойкость против загрязнения
	отличная
	особо хорошая
	хорошая
	удовлетворительная
	удовлетворительная


 

