Перлитовый теплоизоляционный строительный раствор.
Распространенное использование легковесного перлитового наполнителя постепенно вытеснило использование песка, так как по сравнению с песком, перлит имеет больше преимуществ. Применение перлита не только экономически выгодно, но и обеспечивает более высокое качество конечного продукта.
Преимущества легковесного перлитового наполнителя:

1. легкий вес

2. удобен при смешивании

3. удобен при транспортировке

4. растворы, содержащие перлит отличаются следующими свойствами:

- легкий вес;
- термоизоляция;
- звукоизоляция;

- трещиностойкость;
- устойчивость к вредителям и паразитам;
- однородность состава;
- огнеустойчивость;
- влагоустойчивость;
- долговременность;
Пропорции смешивания:

Существует несколько различных способов смешивания, в таблице приведен тип смешивания, который используется чаще всего. Все ингредиенты должны быть тщательно перемешаны, и добавлены в сухом виде. Необходимо обратить особое внимание при добавлении воды, для получения оптимального результата и требуемой консистенции избыточное количество воды не допустимо. 
Представленный вид смешивания используется в качестве первого слоя штукатурки, а так же как выравнивающий слой. 

Применение:
Рекомендуется нанести тонкий слой штукатурки на основе портланд-цемента, перед этим необходимо пропитать, а затем дать высохнуть поверхности. После нанесения портланд-цемента можно наносить раствор на основе перлита. 
Раствор на основе перлита особенно подходит для ремонтных и реконструкционных работ.
Состав:
	цемент


	Портланд-цемент, ASTM C-150, тип I
(так же возможно использовать белый портланд-цемент «White Portland Cement»).


	Перлитовый наполнитель


	Перлитовый наполнитель должен весить не менее 
120 кг/м3 и не более 240 кг/м3, размер частиц выбирается в соответствии с спецификацией ASTM C-35 


	Известь
	Гидрированная, ASTM C-206 или С-207, тип S

	Полипропиленовые волокна
	HERCULES 5010 


	Вода 


	Очищенная, питьевая



(волокна добавляются для дополнительной прочности)
Цементная штукатурная смесь на основе перлита
	                     Состав: 
	Сухая плотность


	Прочность на сжатие
	Прочность при изгибе

	
	Кг/м3
	кПа
	кПа

	1.   Портланд-цемент тип I/II (43кг)

Известь тип S (23 кг)

Перлитовый наполнитель (0,17 м3)

Щелочестойкое стекловолокно (2 кг)
	750
	6900+
	1186

	2.   Портланд-цемент тип I/II (43 кг)

Пластичный цементный раствор (43 кг)

Перлитовый наполнитель (0,17 м3)

Полипропиленовое волокно (0,6 кг)

	740
	7600+
	1131



	3.   Портланд-цемент тип I/II (43кг)

Пластичный цементный раствор (43 кг)

Перлитовый наполнитель (0,085 м3)
Полипропиленовое волокно (0,6 кг)

	   1050
	12,400+
	1830

	4.   Портланд-цемент тип I/II (43кг)

Известь тип S (23 кг)

      Песок (очищенный) (0,23 м3)
	1920
	6900+
	1151


В приведенной выше таблице составы под № 2 и 3 отличаются объемом перлитового наполнителя. Состав под № 3 более высокопрочен.   
Легковесная звукоизоляционная бетонная смесь.
· Первый тип смешивания:

	Пластичный цементный раствор

	2 мешка (100 кг.)

Вес 1-го мешка составляет 50 кг.

	Гипс или заполнитель бетона
	0,0849 м3


	Гипс или песок для бетона
	0,1132 м3


	Вода 
	16 – 18 галлонов (от 60 до 68 литров)


Сухая плотность вышеописанного состава составляет 1440 кг/м3, предел прочности на сжатие от 1200 до 1500 фунтов на кв. дюйм. (бетон с заполнителем из твердой породы весит до 2400 кг/м3).
· Второй тип смешивания:
	Пластичный или обычный цементный раствор
	1 мешок (50 кг)

	Гипсовый наполнитель или заполнитель бетона
	0,0566 м3

	Полипропиленовое волокно (волокна №7)
	0,6804 кг

	Вода
	5-6 галлонов (от 19 до 22,5 литров)


Советы при смешивании:
При смешивании ингредиентов, как первого, так и второго составов, необходимо избегать избыточного добавления воды.  
Применение перлитового песка 
в гражданском строительстве


[image: image1.jpg]



Теплоизоляционная штуктурка 
на основе вспученного перлитововго песка

Для штукатурки используется перлитовый песок марок М75 и М100

Слой штукатурки толщиной 3 см по теплоизоляционным свойствам равноценен одному ряду кирпичной кладки (примерно 15 см). Теплоизоляционная перлитовая штукатурка наносится по кирпичу, бетону, шлакобетону, металлической сетке, дереву и без каких-либо дополнительных работ может быть окрашена либо оклеена обоями. Ею могут быть утеплены как отапливаемые, так и неотапливаемые помещения. 

Варианты дозировки материалов для теплоизоляционной штукатурки:

	Цемент / перлит
Пропорция по объёму
	Цемент, кг
	Перлит, м3
	Вода, литр
	Пластификатор, литр
(например клей ПВА)

	1:4
	375
	1
	300
	4-5

	1:5
	300
	1
	290
	4-4,5



Возможно изготовление смесей на основе гипса или цемента и гипса. В любом случае данные рецепты не окончательные, и можно, а иногда даже необходимо, эксперементировать с составом. 

Раствор для кладки легковесного кирпича или пенобетона, для легкой тепло- звукоизоляционной стяжки полов и т.д.

Для приготовления лёгких бетонов и растворов используется перлитовый песок марок М75 и М100
Варианты дозировки материалов:

	Цемент, м3
	Перлит, м3
	Песок, м3
	Вода, м3
	Пластификатор, л

	1
	3
	2,2
	1,5
	3-3,5

	1
	1,6
	2,5
	1
	3-3,5


Теплоизоляционная засыпка 
из вспученного перлитового песка

Использование перлитового песка позволяет уменьшить толщину теплоизоляционной засыпки по сравнению с широко применяемым в России керамзитом в 2-3 раза. Например, для получения требуемых характеристик теплосопротивления стен, установленных СНиП II-3-79 (1998) "Строительная теплотехника", для зданий, строительство которых началось после 1 января 2000 года, требуется засыпка толщиной 500 мм керамзитом М600 или всего 150 мм перлитового песка марки М75. По сравнению с другими теплоизоляционными материалами, вспученный перлитовый песок не выделяет никаких вредных веществ - экологически чист, негорюч, не стареет, в нем не живут мыши и другие вредители.

