СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

СНиП II-3-79*

ПРИЛОЖЕНИЕ 3* 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

	Материал
	Характеристики материала в сухом состоянии
	Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях эксплуатации по прил. 2) w, %
	Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по прил. 2)

	
	Плотность (п, кг/м3
	удельная теплоемкость со, кДж/(кг((С)
	Коэффициент теплопроводонсти (о, Вт/(м ((С)
	
	Теплопроводности (, Вт/(м ((С)
	Теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2((С)
	Паропроницаемости (, мг/(м(ч(Па)

	
	
	
	
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А, Б

	I. Бетоны и растворы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Керамзитобетон на перлитовом песке
	1000
	0,84
	0,28
	9
	13
	0,35
	0,41
	5,57
	6,43
	0,15

	29. То же
	800
	0,84
	0,22
	9
	13
	0,29
	0,35
	4,54
	5,32
	0,17


