Применение герметиков СТИЗ А и САЗИЛАСТ 11 при устройстве монтажных швов светопрозрачных конструкций

	


Применение герметиков СТИЗ А и САЗИЛАСТ 11 при устройстве монтажных швов светопрозрачных конструкций В последние годы резко возросли объемы применения современных оконных блоков в массовом жилищном строительстве и в общественных зданиях. В связи с этим вопросы качества монтажа оконных блоков приобретают первостепенное значение
	[image: image1.png]





Страница 1 из 2

Сделайте закладку, чтобы перечитать позже
Закрыть 

· Социальные сети

  

· Google
· yandex.ru
· i.ua
· bobrdobr.ru
· rumarkz.ru
· www.vaau.ru
· www.linkstore.ru
· newsland.ru
· news2.ru
· www.mister-wong.com
· moemesto.ru
· memori.ru
· technorati.com
· del.icio.us
· slashdot.com

Многочисленные натурные обследования показывают, что большинство жалоб на современные окна так или иначе связаны с качеством работ по устройству монтажных швов. Поэтому качеству монтажного шва узлов примыкания оконных блоков к проемам в последнее время стали уделять повышенное внимание. 
В частности, разработан ГОСТ “Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам”.
В соответствии с ГОСТом конструкция монтажного узла должна удовлетворять требованиям нормативной документации по ряду параметров, в том числе:

  сопротивление теплопередаче;

  стойкость к силовым эксплуатационным воздействиям;

  воздухопроницаемость;

  водопроницаемость;

  звукоизоляция; 

  паропроницаемость
Настоящая статья посвящена исследованию наружного водоизоляционного и внутреннего пароизоляционного слоев и оценке возможности применения герметиков СТИЗ А и САЗИЛАСТ 11 при устройстве монтажных швов узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам и направлена на совершенствование технологии установки окон. 

	 [image: image2.jpg]


 Технологичность 

СТИЗ-А выпускается в трех видах расфасовок: 

  картуши по 310 мл. — 0,42 кг 

  пласт, ведра по 3,5 литра — 5кг 

  файл-пакеты по 600 мл. — 0,92 кг 

САЗИЛАСТ 11: 

  ведра по 15 кг 

Картуши и файл-пакеты позволяют свести до минимума потери при герметизации внешнего стыка после установки рамы, универсальная упаковка в ведрах позволяет наносить герметики на очень широкие стыки внутри помещения не только шпателем, но и кистью


[image: image3.jpg]nonuuson





Meтодика исследований 

Исследование конструкции слоев монтажного шва проводилось как в натурных условиях, так и в лаборатории. 
В натурных условиях проводилось обследование структуры наружного слоя монтажного шва, обработанного герметиком СТИЗ А, и внутреннего слоя монтажного шва, обработанного герметиком САЗИЛАСТ 11 различными способами (шпателем и кистью). Лабораторными исследованиями определялась паропроницаемость разных составов наружного и внутреннего слоев монтажного шва. Паропроницаемость определялась на образцах в соответствии с ГОСТ 25898-83. 

	 [image: image4.jpg]


 Тепловые характеристики
Являясь членом “Ассоциации производителей энергоэффективных окон” АПРОК, ЗАО САЗИ совместно с 
АПРОК-ТЕСТ, на базе НИИ Строительной Физики провело теплотехнические исследования узлов примыкания оконных блоков к стенам различных конструкций с использованием различных типов герметизации стыков. 
Целью этого исследования было получить сравнительные тепловые характеристики различных монтажных схем (МНИИТЭП, Illbruck, САЗИ).
Выводы однозначны: схема монтажа по своим теплофизическим характеристикам ничем не уступает системам МНИИТЕП и Illbruk, а в сочетании с профилем “WELPLAST” и схемой монтажа, разработанной “Global Shield”, позволяет значительно сместить расположение нулевой изотермы в сторону улицы 


Наружный слой монтажного шва обработан герметиком “СТИЗ А”, удачно совмещающим в себе устойчивость к ультрафиолету, атмосферным осадкам, тепловым деформациям, имеет высокую адгезию к бетону, кирпичу и дереву (свойства, характерные для строительных герметиков, предназначенных для межпанельных стыков), высокую технологичность и простоту в нанесении.
Опираясь на известные цифры паропроницаемости материалов, составляющих оконный проем (бетон, кирпич, дерево), создавался герметик с паропроницаемостью 60-70 гр/м2 в сутки. Полученный результат: 
— 45-55 гр./м2 в сутки* (коэф. паропроницаемости 0,95-0,025 мг/(м.ч.Па). Подобный результат удалось обеспечить благодаря уникальной системе вулканизации герметика: вода, входящая в состав материала, испаряясь, создает губчатую структуру с каналами средним диаметром 5-9 Ангстрем (что примерно в два раза больше молекулы воды), которая по созданным капиллярным каналам эффективно отводится из стыка, причем благодаря мельчайшей пористости герметик не подвержен засорению пылью;
 В дополнение к статье коммерческого директора компании «ИнТехСервис» господина Б.В. Жаринова «Вопросы стоимости монтажных работ», опубликованной в журнале «Светопрозрачные конструкции» № 5 2005г., компания «САЗИ» предлагает читателям свой вариант расчёта стоимости расходных материалов на формирование монтажного шва, на примере монтажа оконного блока размером 1500х1500 мм, в проём с четвертью (размер четверти 60 мм).

Для усредненных размеров расчет стоимости необходимых расходных материалов для формирования монтажного шва согласно прайс-листу Московского подразделения компании «САЗИ» следующий: 

1. СТИЗ А – 0,06 кг (3,80 руб.) на 1 п/м соответственно на 6 п/м – 22 руб. 83 коп.

2. САЗИЛАСТ 11 – 0,18 кг (11,76 руб.) на 1 п/м соответственно на 6 п/м – 70 руб. 53 коп.

3. Вспененный п/э жгут (типа Изоком, Вилатерм).
для внутреннего шва:
Применяем жгут диаметром 40 мм
4,5 х 6,89 руб./метр = 31 руб.

4. Монтажная пена.
В данном варианте для монтажа оконного блока потребуется половина баллона монтажной пены. Стоимость 1-го баллона монтажной пены (Wepost 502) составляет 118,3 руб.

5. Праймер: 0,1 кг – 4,5 руб.

Таким образом, стоимость материалов, необходимых для формирования монтажного шва при установке оконного блока размером 1500х1500 мм в усреднённом варианте составляет:

СТИЗ А – 22,80 руб.
САЗИЛАСТ 11 – 70,56 руб.
Вспененный жгут полиэтилена (типа «Изоком», «Вилатерм») – 52,42 руб.
Профессиональная монтажная пена (типа «Wepost 502» - 59,15 руб.
Праймер – 4,5 руб. 

Всего - 209,43 рублей потратит монтажник на установку оконного блока в проем при использовании материалов нашей компании.

А засвидетельствовать качество и удобство работы с нашими материалами могут наши уважаемые клиенты: ООО «Окна Форте», ООО «ИнТехСервис», Окна Роста, ЮККО, ООО «ВитражиНТН», Окна Нижнего, Новолит, Минские Окна, Гомельский ДСК и многие другие.

