Технические характеристики  Gasbeton

Gasbeton  является составом, предназначенным для внутренних работ новым 

Основа: акриловая смола 

Глянец: матовая 

Цвет: супербелая 

Связующее:акрил 

Растворитель: вода 

Остаток сухого вещества: 65% 

Плотность: 1,62 кг/л 

Время высыхания: на отлип – 30 минут. 

Температура воздуха должна быть не менее +23оС при относительной влажности воздуха не более 80%. 

Полное высыхание – через 2 часа. 

Свойства: влагостойкая, содержит фунгицидные и бактерицидные компоненты. 

Расход: 16,5 кв.м./л 

Окрашенные поверхности выдерживают до 1000 циклов мытья 
