Физические свойства «PIСTO –FLEX»
	Испытание
	Метод
	Результат

	Растяжимость, %
	 
	105

	Паропроницаемость
	ASTM E-96
	9 г/чхм2 (в среднем)

	Устойчивость к действию соли
	B-117
	300 часов без разрушительного воздействия

	Ускоренное выветривание
	G-23-81
	2000 часов без разрушительного воздействия

	Морозостойкость
	60 циклов
	Не трескается

	Прочность на растяжение
	ASTM C-297
	8,8 бар

	Испытание на водопроницаемость
	ASTM E-331
	Следы проникновения влаги на основание не обнаружены

	Водостойкость
	ASTM D-2247
	Не трескается, не пузырится, не отслаивается

	Устойчивость к плесени и грибкам
	810B
	Рост плесени или грибков не обнаружено

	Косой дождь
	 
	Не отслаивается, влага не проникает

	Тест на пожаростойкость
	ASTM E-84
	Уровень пожаростойкости Класс «А» (негорюч)


