Газобетон AEROC кладка блоков

       При выполнении работ по кладке наружных и внутренних стен из блоков        AEROC соблюдайте        следующую последовательность:

1. Подготовка поверхности основания:
· Производится нивелировка поверхности основания или проверка ровности по уровню.

· При необходимости выравнивания основания для получения ровной поверхности при укладке 1 ряда блоков применяется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3.

· Выравнивающий раствор наносится на очищенное основание по ширине стены при помощи кельмы или гребенки,толщина расстилаемого раствора зависит от состояния основания.

· Перед укладкой первого ряда блоков AEROC должна быть обеспечена гидроизоляция основания.

· На кровельный рубероид или гидроизолирующий слой наносят слой раствора.

· На уложенный раствор укладывают первый ряд блоков AEROC. Возможную разницу в высоте кладки легко устранить с помощью раствора.

· При укладке первого ряда блоков AEROC необходимо работать особенно тщательно – этот ряд является “фундаментом” для всех последующих рядов.

· После укладки первого ряда блоков AEROC необходимо удалить все неровности с помощью рубанка, затем следует смести пыль и мелкие осколки.

2. Установка маячных блоков AEROC и натягивание причального шнура:
· Производится нивелировка углов и примыканий по периметру стены и установка угловых маячных блоков.

· Каменщики натягивают на уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2-3 мм от боковой грани, шнур-причалку и закрепляют его.

· Для устранения провисания шнура при значительной длине стены (простенка) устанавливают промежуточные маячные блоки.

· При перестановке шнура, его привязывают на гвозди, закрепленные в шов кладки.

3. Приготовление растворной смеси AEROC:
· Перед укладкой блоков AEROC необходимо приготовить состав из сухой растворной смеси.

· Смешивание рекомендуется производить механическим способом (миксером, дрелью с насадкой и т. п.), путем постепенного добавления сухого раствора в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры, при постоянном перемешивании до получения однородной массы.

· В процессе ведения работ необходимо время от времени перемешивать готовый раствор для поддержания однородности его консистенции.

· Установка блока AEROC на нанесенный раствор должна быть осуществлена за время не более 15 минут.

· В холодное время года для кладки первого ряда блоков AEROC в качестве выравнивающего слоя применяется кладочный раствор с противоморозными добавками.

4. Разметка и заготовка блоков AEROC:
· Производится разметка по оси стены местоположения приемов, мест примыканий внутренних стен к наружным.

· После этого берутся блоки с поддона, поданного к месту укладки (на одном поддоне 1,8 м3 или 1,92 м3 блоков), и раскладываются для кладки стен одного ряда вдоль оси стены.

· Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, простенков требуются неполномерные блоки AEROC.

· Каменщики готовят такие блоки на рабочем месте при помощи ручных инструментов: пилы-ножовки (механической ленточной пилы, электропилы) и разметочного угольника.

5. Укладка блоков AEROC:
· Перемешанная растворная смесь наносится равномерно при помощи зубчатой гребенки (гладилки) на ранее уложенные блоки AEROC. 

· В случае применения стеновых блоков AEROC прямоугольной формы, раствор наносится на стыковой и горизонтальный швы.

· В случае применения стеновых блоков AEROC пазогребневой формы, раствор наносится только на горизонтальный шов.

· После этого укладывают и прижимают следующий блок. Величина зубьев гребенки 4-5мм.

· Толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм.

· Кладка блоков ведется с перевязкой в пол блока.

· Выступающий из шва раствор не затирается, а удаляется с помощью мастерка.

· После укладки каждого ряда блоков AEROC их выравнивают при помощи терки или рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки.

· После укладки блоков одного ряда натягивается причальный шнур для следующего ряда кладки.

· Узлы примыканий наружных и внутренних стен примыкания оконных и дверных проемов, выполняются согласно рабочим чертежам проекта.

· Стены их блоков AEROC должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю, полу первого этажа и подвалу.

6. Армирование кладки:
· Необходимость армирования и места расположения арматуры определяет проектировщик.

· Обязательно следует армировать:
– длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам    (ветер);
– части стены с увеличенной нагрузкой;
– первый ряд блоков на фундаменте;
– нижний шов оконных проемов (не менее 900 мм в обе стороны от проема);
– опорные поверхности перемычек (900 мм).

· В качестве арматуры для швов в стенах из блоков AEROC рекомендуется использовать арматуру A-III , диаметром 8 мм.

· Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы, которые заполняются блочным клеем перед укладкой арматурных стержней.

· После этого арматурные стержни вдавливаются в заполненные клеем пазы так, чтобы они были полностью покрыты клеем.

· Расстояние шовного арматурного пояса от внешней поверхности блока AEROC должно быть около 60 мм.

7. Проверка правильности ведения кладки:
· После укладки каждого ряда блоков AEROC необходимо проверить правильность их установки.

· Правильность закладки углов здания контролируют деревянным уголком, горизонтальность – правилом и уровнем.

· Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и, выровняв его по горизонту, определяют отклонение кладки от горизонтали.

· Если оно не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.

· Через 2-3 ряда по высоте ровность кладки проверяется нивелиром.

· Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом.

· Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке этажа. 

