Гамма-облучение, по данным А.С. Фрейдина, оказывает наименьшее влияние на сопротивление древесины сжатию. Значительно больше снижается прочность на скалывание и еще сильнее падает сопротивление статическому изгибу. Для двух последних видов испытаний древесины сосны резкое снижение прочности (на 20-24%) наблюдается уже при дозе 50 Мрад. При дозе облучения в 100 Мрад прочность снижается вдвое. Прочность после дозы облучения в 500 Мрад при статическом изгибе составляет немногим более 10%, на сжатие вдоль волокон снижается на 30%. Наиболее сильно облучение влияет на ударную вязкость древесины. У древесины сосны после облучения дозой в 50 Мрад ударная вязкость снизилась более, чем в два раза. Лучевая стерилизация древесины (около 1 Мрад) практически не снижает её механические свойства.
      Технология облучения древесины на глубину до 1 см, для ликвидации грибка «Синевы» (доза 700 крад).
В основе способа лежит электронно-лучевая обработка объекта равномерно направленными монохроматическими электронными лучами с энергией, превышающей 1 МэВ, иррадиационной дозой в пределах от нескольких десятых долей до нескольких единиц Мрад.
(1 Дж = 6,242·1018 эВ).
Численно 1 эВ = 1,6·10-19 Кл·1В = 1,6·10-19 Дж.
Соотношение между единицами СИ и внесистемными единицами в области радиационной безопасности 
	Величина 

и ее обозначение 
	Названия и обозначения единиц 
	Связь с единицей СИ 

	
	Единица СИ 
	Внесистемная единица 

	Активность 
	Беккерель (Бк) 
	Кюри(Ки) 
	1 Ки = 3,7000 · 1010 Бк 

	Плотность потока 
	Ватт на квадратный метр (Вт/м2),равный одному джоулю на квадратный метр в секунду [Дж/(м2·с)! 
	Эрг на квадратный сантиметр в секунду [эрг/(см2·с)] или мегаэлектронвольт на квадратный сантиметр в секунду (МэВ/см2·с]* , 
	1 эрг/(см2·с)= 

1·10-3Дж/(м2·с)= 

1·10-3 Вт/м2; 1МэВ/(см2·с)= 1,602·10-9 Дж/(м2·с)= 

1,602· 10-9 Вт/м2

	Поглощенная доза D, керма К 
	Грей (Гp) 
	Рад (рад) 
	1 рад = 0,01 Гр 

	Мощность поглощенной дозы D 
	Грей в секунду (Гр/с) 
	Рад в секунду (рад/с) 
	1 рад/с=0,01 Гр/с 

	Эквивалентная доза H 
	Зиверт (Зв) 
	Бэр (бэр) 
	1 бэр=0,01 Зв 

	Мощность эквивалентной дозы H 
	Зиверт в секунду (Зв/с) 
	Бэр в секунду (бэр/с) 
	1 бэр/с = 0,01 Зв/с 

	Экспозиционная доза DЄКСП
	Кулон на килограмм (Кл/кг) 
	Рентген (P) 
	1 Р = 2,58·10-4 Кл/кг 

	Мощность экспозиционной дозы PЄКСП
	Ампер на килограмм (А/кг) 
	Рентген в секунду (Р/с) 
	1 Р/с=2,58·10-4 А/кг 

	Концентрация (объемная активность) радионуклида в атмосферном воздухе или воде А/V 
	Беккерель на кубический метр (Бк/м3) 

Беккерель на литр (Бк/л) 
	Кюри на мер кубический (Ки/м3) 

Кюри на литр (Ки/л) 
	1 Ки/кг = 3,700 · l013 Бк/м3 1 Ки/л=3,700 · l010 Бк/л 

	Энергия ионизирующей частицы E, 
	Джоуль (Дж) 
	Электрон-вольт (эВ)* Мегаэлекгронвольт (МэВ)* 
	1эВ=1,602·10-19 Дж МэВ=1,602·10-10-13 Дж 

	* Допущена к применению без ограничения срока. 


1 рад = 100 эрг/г = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр.

