Энергосберегающее K-стекло
Первым шагом в выпуске энергосберегающего стекла явилось производство К - стекла. Для придания Флоат-стеклу теплосберегающих свойств непосредственно при его изготовлении, на его поверхность методом химической реакции при высокой температуре (метод пиролиза) создается тонкий слой из окислов металлов InSnO2, который является прозрачным и в то же время обладает электропроводностью. Известно, что электропроводность напрямую связана с излучательной способностью поверхности стекла. Величина излучательной способности простого стекла составляет 0,84, а у К-стекла обычно около 0,2.

K-стекло – это обычное стекло, но с пониженным коэффициентом тепловой эмиссии. Оно покрыто стойкой к механическому воздействию пленкой, отражающей инфракрасные (тепловые) лучи.

K-стекло отличается большим, по сравнению с обычным, отражающим эффектом – в нем почти как в зеркале можно увидеть свое отражение, оно также может тонироваться в разные цвета – голубой, серый, бронзовый, зеленый и т. д.

К-стекло предназначено для сокращения тепловых потерь через пластиковое окно. Покрытие стеклопакета пропускает солнечную коротковолновую энергию в помещение, по не пропускает наружу длинноволновое тепловое излучение, например, от отопительного прибора. Таким образом, отражаемое тепло возвращается в помещение, а не оседает в стеклопакете.

Низкоэмиссионное K-стекло в отопительный период "возвращает" в квартиру до 70% тепловых волн, выделенных нагревательными приборами. А летом отражает тепловую, инфракрасную (ИК) часть солнечного излучения. В результате зимой в комнате становится теплее, летом – прохладнее.

К-стекло - это высококачественное флоат-стекло со стойким покрытием и с низкой эмиссией. Покрытие обеспечивает прохождение солнечной энергии в здание, но существенным образом сокращает теплопотери в стеклопакетах.

К-стекло обычно применяется в качестве внутреннего стекла в стеклопакетах, причем покрытие должно быть обращено в сторону межстекольного пространства. Это нагревает внутреннюю поверхность, что уменьшает конденсацию и конвекцию, вызванную разностью температур. Оно может применяться повсюду, где необходимо достичь малого расхода энергии при малой потере тепла.

 

Преимущества применения стеклопакетов с энергосберегающим К-стеклом

1. Увеличение теплоизоляции. Тепловая энергия эффективно отражается как со стороны помещения зимой, так и со стороны улицы летом

2. Уменьшение расходов на отопление и кондиционирование. К-стекло, позволяет в течение всего года поддерживать тепловой баланс в помещении при минимальных затратах на отопление и кондиционирование

3. Снижение воздействия ультрафиолетовых лучей. К-стекло также препятствует проникновению излишних инфракрасных лучей внутрь помещения и защищает отделку и обстановку квартиры от обесцвечивания и выцветания

4. К-стекло может быть закалено и ламинировано. К-стекло может тонироваться в различные цвета.

