ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) С.29

ДОДАТОК  А

(довідковий)
Оптичні і теплотехнічні 

характеристики склопакетів

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)
Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов

Таблиця А.1Таблица А.1

	Варіанти заскління Варианты остекления

	Коефіцієнт пропускания світла у видимій час​тині спектра Коэффици​ент пропус​кания света в видимой части спектра

	Коефіцієнт поглинання світла у види​мій частині спектра Коэффици​ент поглоще​ния света в видимой части спектра

	Коефіцієнт пропускання прямого сонячного випроміню​вання Коэффици​ент пропус​кания прямо​го солнечного излучения

	Коефіцієнт поглинання прямого сонячного випромі​нювання Коэффици​ент поглоще​ния прямого солнечного излучения

	Коефіцієнт загального пропускан​ня соняч​ної енергії Коэффици​ент общего пропуска​ния солнечной энергии

	Приведе​ний опір теплопе​редачі Приве​денное сопро​тивление теплопе​редаче, м2  0С/Вт


	4М1-8-4М1

	0,80

	0,06

	0,68

	0,21

	0,78

	0,28


	4М1-10-4М1

	0,80

	0,06

	0,68

	0,21

	0,78

	0,29


	4М1-12-4М1

	0,80

	0,06

	0,68

	0,21

	0,78

	0,30


	4М1-16-4М1

	0,80

	0,06

	0,68

	0,21

	0,78

	0,32


	4М1-Аr8-4М1

	0,80

	0,06

	0,68

	0,21

	0,78

	0,30


	4М1-Аr10-4М1

	0,80

	0,06

	0,68

	0,21

	0,78

	0,31


	4М1-Аr12-4М1

	0,80

	0,06

	0,68

	0,21

	0,78

	0,32


	4М1-Аr16-4М1

	0,80

	0,06

	0,68

	0,21

	0,78

	0,34


	4М1-8-К4

	0,75

	0,08

	0,60

	0,26

	0,76

	0,47


	4М1-10-К4

	0,75

	0,08

	0,60

	0,26

	0,76

	0,49


	4М1-12-К4

	0,75

	0,08

	0,60

	0,26

	0,76

	0,51


	4М1-16-К4

	0,75

	0,08

	0,60

	0,26

	0,76

	0,53


	4М1-Аr8-К4

	0,75

	0,08

	0,60

	0,26

	0,76

	0,53


	4М1-Аr10-К4

	0,75

	0,08

	0,60

	0,26

	0,76

	0,55


	4М1-Аr12-К4

	0,75

	0,08

	0,60

	0,26

	0,76

	0,57


	4М1-Аr16-К4

	0,75

	0,08

	0,60

	0,26

	0,76

	0,59


	4М1-8-И4

	0,73

	0,14

	0,41

	0,24

	0,51

	0,51


	4М1-10-И4

	0,73

	0,14

	0,41

	0,24

	0,51

	0,53


	4М1-12-И4

	0,73

	0,14

	0,41

	0,24

	0,51

	0,56


	4М1-16-И4

	0,73

	0,14

	0,41

	0,24

	0,51

	0,59


	4М1-Аr8-И4

	0,73

	0,14

	0,41

	0,24

	0,51

	0,57


	4М1-Аr10-И4

	0,73

	0,14

	0,41

	0,24

	0,51

	0,60


	4М1-Аr12-И4

	0,73

	0,14

	0,41

	0,24

	0,51

	0,63


	4М1-Аr16-И4

	0,73

	0,14

	0,41

	0,24

	0,51

	0,66


	4М1-6-4М1-6-4М1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,42


	4М1-8-4М1-8-4М1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,45


	4М1-10-4М1-10-4М1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,47


	4М1-12-4М1-12-4М1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,49


	4М1-16-4М1-16-4М1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,52


	4М1-Аr6-4М1-Аr6-4М1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,44


	4М1-Аr8-4М1-Аr8-4М1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,47



	Варіанти заскління Варианты остекления

	Коефіцієнт пропускання світла у видимій час​тині спектра Коэффици​ент пропус​кания света в видимой части спектра

	Коефіцієнт поглинання світла у види​мій частині спектра Коэффици​ент поглоще​ния света в видимой части спектра

	Коефіцієнт пропускання прямого сонячного випроміню​вання Коэффици​ент пропус​кания прямо​го солнечного излучения

	Коефіцієнт поглинання прямого сонячного випромі​нювання Коэффици​ент поглоще​ния прямого солнечного излучения

	Коефіцієнт загального пропускан​ня соняч​ної енергії Коэффици​ент общего пропуска​ния солнечной энергии

	Приведе​ний опір теплопе​редачі Приве​денное сопро​тивление теплопе​редаче, м2
 0С/Вт


	4М1-Аr10-4М1-Аr10-4М1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,49


	4М1-Аr12-4М1-Аr12-4М1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,52


	4M1-Ar16-4M1-Ar16-4M1

	0,72

	0,09

	0,56

	0,29

	0,72

	0,55


	4М1-6-4М1-6-К4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,53


	4М1-8-4М1-8-К4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,55


	4М1-10-4М1-10-К4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,58


	4М1-12-4М1-12-К4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,61


	4М1-16-4М1-16-К4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,65


	4M1-Ar6-4M1-Ar6-K4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,60


	4М1-Аr8-4М1-Аr8-К4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,62


	4M1-Ar10-4M1-Ar10-K4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,65


	4М1-Аr12-4М1-Аr12-К4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,68


	4М1-Аr16-4М1-Аr16-К4

	0,68

	0,11

	0,50

	0,34

	0,72

	0,72


	4М1-6-4М1-6-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,59


	4М1-8-4М1-8-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,61


	4М1-10-4М1-10-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,64


	4М1-12-4М1-12-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,68


	4М1-16-4М1-16-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,72


	4М1-Аr6-4М1-Аr6-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,64


	4М1-Аr8-4М1-Аr8-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,67


	4М1-Аr10-4М1-Аr10-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,71


	4М1-Аr12-4М1-Аr12-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,75


	4М1-Аr16-4М1-Аr16-И4

	0,66

	0,17

	0,34

	0,35

	0,5

	0,80


	Примітка. Значення приведеного опору теплопередачі приймають виходячі з розмірів склопакета
(1,0 х 1,0) м і коефіцієнтів емісії:

- 0,16-0,18 - для твердого покриття

- 0,06-0,08 - для м'якого покриття

Примечание. Значения приведенного сопротивления теплопередаче принимают исходя из размеров стеклопакета (1,0 х 1,0) м и коэффициентов эмисии:

- 0,16-0,18 - для твердого покрытия

- 0,06-0,08 - для мягкого покрытия



