                                        Таблица

Результаты экспериментальных исследований стеклопакетов

(получены в лаборатории Г.Г. Фаренюка, НИИСК, г.Киев ) 

№ п/п
Количество

камер
    Тип стеклопакета
           Газовый состав %
                         Коэффициент

сопротивления

теплопередачи, (R-фактор)

м2*С/Вт

Воздух
Криптон
Аргон

1
1
4М1-16-4М1 
                        100
 
 
                       0,32

2
1
4М1-Kr16-4М1
 
100
 
                                   0,38

3
1
4М1-16-4К
                       100
 
 
                       0,53

4
1
4М1-Kr16-4K
 
           100
 
                                   0,67

5
1
4К-Kr16-4К
 
           100
 
                                   0,7

6
1
4М1-16-4И
                       100
 
 
                       0,59

7
1
4М1-Kr16-4И
 
            100
 
                                   0,78

8
1
4М1-(Kr75/Ar25)16-4И
75
25
                                   0,73

9
1
4М1-Ar16-4И
 
50                    
50
           0,7

10
1
4М1-(Kr25/Ar75)16-4И
25
75
                                   0,67

11
2
4М1-8-4М1-8-4М1
            100
 
                                   
0,45

12
2
4М1-Kr8-4M1-Kr8-4M1 
100
 
                                    0,51

13
2
4М1-10-4М1-10-4М1
100
 
 
                       0,47

14
2
4М1-10-4М1-10-4К
            100
 
 
                       0,59

15
2
4М1-Kr10-4М1-Kr10-4К 
100
 
                                   0,91

16
2
4М1-(Kr75/Ar25)10-4М1-(Kr75/Ar25)10-4К 
75
25
0,88

17
2
4М1-(Kr50/Ar50)10-4М1-(Kr50/Ar50)10-4К 
50
50
0,82

18
2
4М1-(Kr25/Ar75)10-4М1-(Kr25/Ar75)10-4К 
25
75
0,81

19
2
4М1-10-4К -10-4К
             100
 
                        
0,73

20
2
4М1-Kr10-4К-Kr10-4К
100
                                          
1,48

21
2
4М1-Kr10-4К -Kr10-4К
100
                                         
1,54

22
2
4М1-10-4М1-10-4И
            100
 
                               
0,64

23
2
4М1-Kr10-4М1-Kr10-4И
100
                                               
1,00

24
2
4М1-(Kr75/Ar25)10-4М1-(Kr75/Ar25)10-4И 
75
25
0,94

25
2
4М1-(Kr50/Ar50)10-4М1-(Kr50/Ar50)10-4И  
50
50
0,90

26
2
4М1-(Kr25/Ar75)10-4М1-(Kr25/Ar75)10-4И 
25
75
0,81

27
2
4М1-10-4И-10-4И
           100
                               
 
0,93

28
2
4М1-Kr10-4И -Kr10-4И 
100
                                             
1,58

29
2
4М1-(Kr75/Ar25)10-4И -(Kr75/Ar25)10-4И 
75
25
1,48

30
2
4М1-(Kr50/Ar50)10-4И -(Kr50/Ar50)10-4И 
50
50
1,36

31
2
4М1-(Kr25/Ar75)10-4И -(Kr25/Ar75)10-4И 
25
75
1,30

До 01.11.2008 г по северной климатической зоне Украины (4-й, самой холодной) действовала строительная норма по коэффициенту сопротивления теплопроводности светопрозрачных конструкций, равная 0,5 м2*С/Вт . Сейчас принята новая норма - 0,6 м2*С/Вт. В Москве и всей нечерноземной зоне России до сих пор действует норма в  0,5 м2*С/Вт.


