Влажность воздуха и деформация паркета.

Важно помнить, что дерево - это природный материал, на который воздействуют температура и влажность помещения. О дереве говорят, что оно «дышит», так как под влиянием микроклиматических условий и в зависимости от индивидуальных особенностей в древесине происходят непрерывные изменения, она постоянно стремится прийти в равновесие с окружающей средой. При относительно высокой окружающей влажности дерево вбирает влагу в себя и несколько увеличивается в размере. И наоборот, при небольшой относительной влажности (например, во время отопительного периода зимой) дерево теряет влажность и паркетные планки несколько уменьшаются в размере. Так, например, при относительной влажности воздуха 50% и температуре +20 0С равновесная влажность древесины составит около 10%, при влажности воздуха 25% и температуре +25 0С влажность древесины составит около 6%.

Зависимость равновесной влажности древесины (в %)  от температуры и относительной влажности в помещении.

	Относительная влажность

 воздуха , %
	
	
	
	
	
	
	
	

	90%
	25
	24,5
	24
	23,6
	23,2
	22,8
	22,5
	22,2
	22
	

	80%
	17,5
	17,1
	16,7
	16,3
	16
	15,9
	15,6
	15,3
	15
	

	70%
	14,1
	14
	13,9
	13,7
	13,6
	13,5
	13,3
	13,2
	13
	

	60%
	11,7
	11,6
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2
	11,1
	11
	10,9
	

	50%
	10,1
	10,0
	9,90
	9,80
	9,70
	9,60
	9,50
	9,4
	9,30
	

	40%
	8,70
	8,60
	8,50
	8,40
	8,30
	8,20
	8,10
	8,0
	7,9
	

	30%
	7
	6,9
	6,8
	6,7
	6,6
	6,5
	6,4
	6,3
	6,2
	

	20%
	5,7
	5,6
	5,5
	5,4
	5,3
	5,2
	5,1
	5
	4,9
	

	10%
	4,1
	4
	3,9
	3,8
	3,7
	3,6
	3,5
	3,4
	3,3
	Температура

	0
	100
	130
	150
	180
	200
	220
	250
	270
	300
	воздуха,оС


Серым цветом выделена оптимальная равновесная влажность для паркетных планок.

Скорость изменения влажности древесины зависит от породы. Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука - за 12 суток.

Древесина является анизотропным материалом, то есть ее свойства в различных направлениях не одинаковы. Это полностью проявляется и при деформации древесины. В продольном направлении древесная планка изменяет свой размер в 10 раз меньше, чем в поперечном.

Для практических целей можно пользоваться следующим ориентировочным соотношением: при изменении влажности паркетных планок на 1% их ширина изменяется примерно на 0,25% (Для планки шириной 60 мм деформация составляет 0,15 мм на 1% изменения влажности древесины).

Величина реальной деформации паркетных планок при переходе от зимнего к летнему периоду может быть весьма значительной. Так при изменении относительной влажности воздуха от 20-25%(зима, помещение с центральным отоплением и без дополнительного увлажнения) до 55-60% (лето, осень) при температуре +20 0С равновесная влажность древесины изменяется на 5%.

Средняя влажность воздуха на улице и в квартире 

(по данным Гидрометцентра РФ за 2001 год).

	Месяц
	Температура на улице, 0С
	Температура в квартире, 0С
	Влажность в %

	
	
	
	На улице
	В квартире

	Январь
	-10
	23
	86
	22

	Февраль
	-9
	23
	78
	21

	Март
	-4
	21
	63
	25

	Апрель
	+4
	20
	52
	30

	Май
	+12
	19
	63
	45

	Июнь
	+18
	22
	56
	55

	Июль
	+21
	24
	54
	55

	Август
	+18
	24
	52
	50

	Сентябрь
	+10
	20
	59
	49

	Октябрь
	+4
	19
	75
	38

	Ноябрь
	-2
	22
	91
	25

	Декабрь
	-8
	22
	82
	22


Итак, во время зимнего отопительного сезона, когда воздух в помещениях чрезмерно пересыхает, швы между паркетными планками расходятся и в полу могут появиться щели. 

Для того чтобы избежать появления щелей, необходимо поддерживать правильную влажность воздуха, что благотворно скажется не только на состоянии Вашего паркета, но, прежде всего, на Вашем здоровье и здоровье Ваших близких, особенно детей. 

Оптимальные параметры микроклимата в помещениях: температура около + 20( С, относительная влажность воздуха от 45 до 65 %. Для повышения влажности воздуха в квартире существуют специальные приборы - увлажнители воздуха. Швейцарская фирма ”Plaston” выпускает три типа увлажнителей воздуха, которые разными способами достигают одного результата – комфортного уровня влажности в помещении. Однако паровые увлажнители в силу своих конструктивных особенностей для квартиры с паркетом не подходят. Поэтому наши специалисты рекомендуют для этой цели две модели: ультразвуковую модель Boneco 7136 и модель Air-o-Swiss 1355 «Мойка воздуха».

Boneco 7136. Современный прибор, который обладает рядом неоспоримых преимуществ:

· температура воды в увлажнителе и водяного тумана на выходе не превышает комнатную;

· встроенный гигростат позволяет постоянно поддерживать в помещении необходимую влажность;

· работает абсолютно бесшумно;

Air-O-Swiss 1355 «Мойка воздуха». Формально она относится к системам с «холодным» испарением, но кроме увлажнения воздуха способна также очищать его от пыли, пыльцы (мощный аллерген) и запахов, и все это - без каких-либо специальных фильтров! Конструкция прибора весьма оригинальна. Увлажняющими и одновременно очищающими элементами здесь служат 22 несменяемых диска, через них и продувается воздух и, в итоге, процесс очистки идентичен тому, который происходит в природе во время дождя: осуществляется, как бы, естественное промывание воздуха. В отличие от других увлажнителей «традиционного» типа нет никакого риска, что холодная вода станет источником бактерий - посеребренные электроды, расположенные в поддоне  ионизируют воду, уничтожая в ней все бактерии и микроорганизмы.

