Технические данные, конструкция и монтаж F13 сборного основания

	Вертикальный разрез
сборного основания
	Технические данные

	[image: image1.png]F131
F135

Bapwant A Bapuant b





	 
	F131
	F135

	
	Предел прочности на сжатие, мПа (кг/см²)
	не менее 10 (100)

	
	Теплопроводность стяжки, Вт/м ° С
	0,22- 0,41

	
	Коэффициент теплоусвоения, Вт/м² ° С
	не более 6,2

	
	Вес 1 кв. м стяжки, кг
	не более 25

	
	Индекс снижения ударного шума, дБ
	18- 22

	
	Увеличение индекса изоляции воздушного шума, дБ
	на 2- 4

	
	Возможность ходить по полу
	после высыхания клея


Характеристики полов KNAUF. 

	Прочность на сжатие, кг/см2 
	от 100

	Теплопроводность стяжки,Вт/м °С 
	0,22-0,41 

	Коэффициент теплоусвоения, Вт/м2 °С 
	до 6,2 

	Вес 1 кв. м стяжки, кг 
	до 25 

	Индекс снижения ударного шума, дБ 
	18-22 


Общие сведения 

Сборные основания полов (сборные полы) из малоформатных гипсоволокнистых листов (ГВЛ) и элементов пола представляют собой системы, предназначенные для формирования ровного основания под покрытие, а также для увеличения тепло - и звукоизоляции перекрытия. Они используются в жилых, гражданских и промышленных зданиях с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом по СНиП II-3-79*, с неагрессивной средой, в условиях малых и средних механических воздействий по СНиП 2.03.13-88. В случае устройства гидроизоляции их применение допускается в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты).

Конструкция

Сборные основания полов являются конструкцией, в которой сборная стяжка из элементов пола (F131) размером 1500х500х20 или малоформатных ГВЛ (F135) размером 1500х1000(1200)х10(12) мм, монтируется на подстилающем слое из сухой засыпки или плит пенополистирольных, уложенных на разделительный слой, представляющий собой полиэтиленовую пленку в случае бетонного несущего основания или битумную, парафинированную или гофрированную бумагу, в случае деревянного несущего основания. Между краем сборного основания и ограждающими конструкциями (стены, колонны и т.п.) устанавливается кромочная лента, которая представляет собой минераловатную полосу толщиной ~ 10 мм или мягкую ленту на полимерной основе толщиной не менее 8 мм.

Монтаж

При проектировании и устройстве полов следует руководствоваться СНиПом 2.03.13-88 "Полы". Устройство сборного основания должно производиться после окончания всех строительно-монтажных, электротехнических, санитарно-технических и отделочных работ при температуре воздуха в помещении на уровне пола не ниже 10° С и относительной влажности не более 60%. Испытания систем водоснабжения и отопления также должны быть закончены. Толщина подстилающего слоя рассчитывается на основании СНиП II-12-77 "Защита от шума. Нормы проектирования", требуемым тепловым режимом и конструктивными условиями, но должна составлять не менее 20 мм. В общем случае работы по устройству сборного пола осуществляются в следующем порядке:
Вариант А - полы сборные на выравнивающем слое из сухой засыпки: - раскрой и заготовка листов ГВЛ по фактическим размерам помещений с учетом зазоров по периметру сборного пола (F135); - разметка уровня сборного пола; - укладка на бетонное основание пленки полиэтиленовой толщиной ~ 0,2 мм с нахлестом соседних полотнищ не менее 200 мм. Край пленки по стене должен быть уложен выше уровня сборного пола. При деревянном несущем основании вместо пленки используется специальная бумага, уложенная без нахлеста на стену; - крепление ленты кромочной по периметру ограждающих конструкций, примыкающих к сборному полу; - укладка и выравнивание сухой засыпки. Производится рейкой по выставленным с помощью уровня профилям, начиная от стены, противоположной входу. При толщине более 50 мм и в местах примыкания к монолитному полу засыпку уплотнить;
F131:
- монтаж элементов пола (рядами). Укладка ведется от стены с дверным проемом. У элементов пола, примыкающих к стенам, фальц в области сопряжения обрезается. Каждый новый ряд начинается с укладки отрезанной по месту части последнего элемента предыдущего ряда, что исключает отходы и обеспечивает смещение торцевых стыков в соседних рядах (не менее 250 мм). Стыки с обрезанными фальцами не допускаются. Перед монтажом элемента пола на фальцы сопрягаемых с ним уже уложенных элементов, наносится клей. По мере укладки производится скрепление фальцев соседних элементов специальными шурупами для ГВЛ длиной от 19 до 30 мм с шагом не более 300 мм. При установке шурупов, элемент нагрузить своим весом;
F135:
- укладка листов первого слоя с минимальным зазором. Монтаж ведется от стены с дверным проемом; - нанесение клея сплошным слоем (без пробелов). Производить последовательно (отдельно) под каждый лист второго слоя; - укладка листов второго слоя с зазором не более 1 мм таким образом, чтобы они своей плоскостью накрывали крестовидные стыки первого слоя. Разбежка стыков при этом должна быть не менее 250 мм (начиная от угла на целый лист первого слоя уложить четверть, а от стены половину листа). Выступающий из швов клей снять шпателем; - крепление каждого листа второго слоя (по мере укладки), 20-ю специальными шурупами для ГВЛ длиной от 19 до 30 мм при толщине листов 10 мм и длиной от 23 до 30 мм при толщине листов 12 мм. Шурупы устанавливать, нагрузив лист своим весом.

Общее:

- при монтаже стяжки с противоположной от двери стороны на засыпке устроить из листов "дорожку" для передвижения; - заделка стыков и мест установки шурупов шпаклевкой "Фугенфюллер ГВ" или "Унифлот";
- удаление выступающей части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки заподлицо с поверхностью сборного пола.
Вариант Б - полы сборные на изолирующем слое из пенополистирольных плит: Порядок и содержание работ аналогичны работам по устройству пола на сухой засыпке. Отличие состоит в использовании в качестве подстилающего слоя плит пенополистирольных (М25), направлении монтажа (см. раздел "Схема укладки"), а также требовании выровнять шпаклевкой или песчано-цементной смесью поверхность несущего основания, имеющего неровности. При укладке пенополистирола исключить образование зазоров между плитами. Элементы пола (F131) и первый слой ГВЛ (F135) укладывать, не допуская совпадений стыков листов и пенополистирольных плит. Проходящие под стяжкой трубы обернуть минеральной ватой, при этом зазор между пенополистирольными плитами не должен превышать 100 мм.

Некоторые требования:

- конструкция сборного пола не должна иметь уклонов; - при длине шурупов, превышающей толщину стяжки, не допускать повреждение ими разделительного слоя, эл. кабелей и пр.;
- если толщина засыпки составляет более 100 мм под стяжку уложить дополнительный слой крупноформатных ГВЛ;
- при совпадении стыков первого и второго слоев гипсоволокнистых листов (F135) или образовании прямых стыков с обрезанными фальцами (F131), например, в дверных проемах (предпочтительнее - сквозная укладка), следует подложить под них опору из дерева или ДСП шириной не менее 100 мм и толщиной не менее 19 мм. Края листов закрепить на ней шурупами; - в области стыка с монолитным полом край стяжки опереть на уголок. Полиэтиленовую пленку завести на уголок; - при устройстве сборных полов во влажном помещении (ванные комнаты) в места сопряжения пола со стенами уложить ленту гидроизолирующую ("Флехендихтбанд"), а поверхность пола покрыть гидроизоляцией ("Флехендихт");
- в случае тонкого эластичного покрытия, произвести зачистку и дополнительное шпаклевание швов. 

	Нанесение клея и соединения
элементов пола
	 
	Расположение шурупов на
элементе пола
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Вертикальные разрезы*

	Примыкание к стене
	 
	Крепление каркаса перегородки
(облицовки)
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Сопряжение с трубопроводом
	 
	
Прямой стык
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Утеплитель на неровном основании
	 
	
Дополнительный слой ГВЛ
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	Устройство, узлы и сопряжения F 135

	Нанесение клея и соединение листов
	 
	Расположение на листе 2-го слоя стяжки
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Вертикальные разрезы*

	Примыкание к перегородке
	
	Примыкание к стене (ванная комната) 
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Сопряжение с трубопроводом
	
	
Примыкание к монолитному основанию
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Прямой стык 
	
	
Крепление ограничителя дверного 
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	Схема укладки

	Укладка стяжки на подстилающий слой из сухой засыпки (вариант А) 
	  
	Укладка стяжки на подстилающий слой из пенополистирола (вариант Б) 

	Система F 131

	[image: image18.png]



	
	[image: image19.png]




	
Система F 131 
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Расход материалов

Расход материалов на 1 м² сборного основания пола
(без учета потерь на раскрой)

	Наименование 
	Единицы 
	Система 

	
	
	F131 
	135 

	
	
	А 
	Б 
	А 
	Б 

	Пленка полиэтиленовая
толщина 0,2 мм 
	м² 
	1,15 
	1,15 

	Лента кромочная 
	пог. м 
	зависит от периметра помещения 

	Сухая засыпка
при толщине слоя 10 мм (только для расчета) 
	л (м³) 
	10,0
(0,01) 
	- 
	10,0
(0,01) 
	- 

	Плиты пенополистирольные 
	м² 
	- 
	1,0 
	- 
	1,0 

	Элемент пола
1500х500х20 
	м² 
	1,0 
	- 

	Гипсоволокнистый лист малоформатный
1500х1000х10
1500х1200х12 
	м² 
	- 
	2,0 

	Клей "Полакс",
"ПВА" или
"Системклебер" (Systemkleber) 
	кг 
	0,06
0,05
0,09-0,1 
	0,5
0,5
0,09-0,1* 

	Специальные шурупы для ГВЛ
19 мм для F131 и F135 (при толщине листов 10 мм)
23 мм для F135 (при толщине листов 12 мм) 
	шт. 
	12,0 
	15,0 

	Шпаклевка Фугенфюллер ГВ 
	кг 
	0,15 
	0,1 


