Краска "Хаммерайт" основана на модифицированных алкидных смолах с добавлением стирола, что обеспечивает наилучшую адгезию со стальными поверхностями. Содержит быстро-испаряющиеся растворители, которые способствуют быстрому высыханию краски. В ее состав включены микрочастицы закаленного стекла, создающие механический барьер влаге. Краска "Хаммерайт" выпускается различных цветов в расфасовке от 0,25 л до 20,0 л трех текстур: молотковой, глянцевой и матовой. По своим защитным свойствам эти краски не различаются между собой. Молотковая краска содержит алюминиевые хлопья, создающие "узорчатый" рисунок и специальные силиконы, которые стабилизируют этот рисунок и обеспечивают водоотталкивающий эффект.

Кроме традиционной краски, существуют еще и специальные краски "Хаммерайт". Серия высокотемпературных быстровысыхающих красок предназначена для окраски теплонагруженных поверхностей. Эти краски выдерживают температуру от 450°С (черная матовая) до 600°С (серебристая алюминиевая с эффектом под хром). Среди новинок - краска для крыш на базе синтетических смол. Краска предполагает нанесение всего одного слоя на крыши из черных или цветных металлов, а также на предварительно окрашенную поверхность. Не требует нанесения грунта, обладает высокой укрывистостью, нуждается в минимальной подготовке металлической поверхности.

2. Область применения краски "Хаммерайт"

Краска "Хаммерайт" используется везде, где есть опасность возникновения коррозии, за исключением металлоконструкций, предназначенных для эксплуатации под водой. Уникальность краски состоит в том, что ее можно наносить непосредственно на ржавую поверхность.

Что нам предлагает промышленность при необходимости защитить ржавые поверхности от дальнейшей коррозии?

- преобразование ржавчины при помощи специальных составов;

- нанесения грунта для создания адгезии;

- нанесения завершающего слоя для создания стойкости цвета, глянца и декоративного вида.

Краска "Хаммерайт" является целой системой в "одной баночке", выполняющей функции преобразователя ржавчины, грунта и завершающего слоя одновременно, при этом окрашивание может быть произведено за один день!

Краску "Хаммерайт" используют и для реставрации ранее окрашенных металлических поверхностей - она совместима почти со всеми лакокрасочными материалами (алкидными, акриловыми, уретановыми, кремнийорганическими и др.), за исключением материалов на битумной основе. Высокотемпературные краски используют для домашних систем отопления, жаровен, шашлычниц и пр.

Несмотря на то, что краска "Хаммерайт" была разработана как декоративное и защитное покрытие для чугунных и стальных поверхностей, ее можно наносить и на цветные металлы, используя предварительно специальный фунт от "Хаммерайт". Как правило, краска подходит для пластика, используемого в производстве сточных труб и водостоков. Другие типы пластика могут не сочетаться с растворителем "Хаммерайт" и вызвать трудности при нанесении, поэтому лучше опробовать краску на небольшом участке. Благодаря хорошим декоративным свойствам ее можно использовать и для окраски древесины, разумеется, после грунтования.

3. Подготовка поверхностей к покраске

Ранее окрашенные или ржавые поверхности нужно очистить от отслаивающейся краски и рыхлой ржавчины металлической щеткой или наждачной бумагой, а чистую стальную поверхность зашкурить для улучшения адгезии. Новую металлическую деталь, имеющую заводскую смазку, необходимо тщательно вымыть горячим раствором стирального порошка, ополоснуть чистой водой и дать высохнуть, затем очистить бензином или уайтспиритом. Во всех случаях нужно помнить: поверхность должна быть сухой, очищенной от старой краски и ржавчины, грязи, пыли, жира и соли. Чем тщательнее она подготовлена, тем качественнее будет покрытие.

Для чистой и ржавой стали после очистки, как правило, грунтования не требуется, но если предварительно все же нанести грунт Hammerite № 1 Anti-Rust, это обеспечит более качественное покрытие. Для гальванизированной стали рекомендуется грунт Hammerite Primer for Galvanised Metal Surfaces, а для алюминия и других цветных металлов - Hammerite Special Metals Primer.

4. Особенности нанесения краски

Благодаря быстроиспаряющимся растворителям, которые сокращают время межслойной сушки до 30-40 минут и способствуют быстрому высыханию краски, работа по окрашиванию краской "Хаммерайт" может быть завершена за один день.

Каждый последующий слой краски можно наносить через 20 минут, но не позднее, чем через 3 часа, поскольку начнется процесс отвердения краски, и следующий слой может быть нанесен не ранее, чем через 6 недель.

Для обеспечения максимальной защиты от коррозии толщина сухого слоя краски должна быть не менее 100 микрон на всей окрашиваемой поверхности, особенно на кромках и в углах.

Краску "Хаммерайт" можно наносить различными способами. Кистью удобно окрашивать сварные конструкции, такие как садовые ограды, скамейки. Аэрозольным баллончиком пользуются для покраски и окрашивания небольших поверхностей. Валиком и безвоздушным распылителем - для окрашивания больших поверхностей.

Антикоррозийная устойчивость: 
1000 часов при стандарте ASTM B 1973 при толщине высушенного покрытия 100 микрон. 
Стойкость к воздействию ударных динамических нагрузок: 
Выдерживает воздействие по методу "падающего шарика" с высоты 15 см в соответствии с Британским стандартом на "Стойкость к воздействию ударных динамических нагрузок" BS 3900 E7. 
Адгезия (прилипание): 
Соответствует стандарту 1BS 3900 E6, время воздействия - 7 дней при толщине отвердевшего покрытия 100 микрон (0.004). 
Устойчивость к воздействию химических веществ: 
После полного отверждения краска устойчива при контакте с растворителями, кислотами и щелочами (10% макс.), бензином, дизельным топливом и другими веществами. 
Примечание: не использовать для подводных работ. 
Устойчивость к температурному воздействию: 
Границы: -20С (-4F) - +150C (300F) после полного отверждения. Выдерживает +80С при длительном воздействии. 
Ограничения к применению: 
Краска не пригодна для оборудования, работающего при температурах +150С и выше. Не пригодна для использования на оборудовании, вступающем в контакт с питьевой водой и продуктами питания. 
Не пригодна для покраски поверхностей, постоянно находящихся под водой.
