Зміна №1 

ДБН В.2.6-31:2006

Сторінка 1
Сторінок 17
Зміна №1 

ДБН В.2.6-31:2006
Сторінка 13

Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
	1 Розроблено:
	Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Мінрегіону України;

	2 Розробники:

	Г.Фаренюк, докт. техн. наук (науковий керівник);

Є.Колесник; Є.Фаренюк;

	3 за участю:
	Київський національний технічний університет будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України: 

О.Сергейчук, докт. техн. наук ;

Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України:
М.Тимофєєв, канд. техн. наук 

	4 ЗАТВЕРДЖЕНО та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від _____________ №__________


Пункт 1.3 викласти в новій редакції:
«При проектуванні нових будинків та реконструкції існуючих, шари із теплоізоляційних матеріалів слід розташовувати з зовнішньої сторони несучої частини стіни, використовуючи при цьому конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДБН В.2.6-33 та ДСТУ Б В.2.6-34. Не рекомендується застосовувати конструктивні рішення з шарами із теплоізоляційних матеріалів з внутрішньої сторони конструкції через можливе надмірне накопичення вологи в теплоізоляційному шарі, що призводить до незадовільного тепловологісного стану конструкції й приміщення в цілому, а також до зниження теплової надійності оболонки будинку».
Пункт 1.8 перший абзац викласти в новій редакції:
«Проектування сонцезахисту необхідно здійснювати згідно з вимогами ДБН В.2.5-28».
Пункт 1.13 викласти в новій редакції:
«Конструкції теплоізоляційної оболонки будинків повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7, конструкції фасадної теплоізоляції – вимогам  ДБН В.1.1-7 та ДБН В.2.6-33».
Пункт 1.14 викласти в новій редакції:
«Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів при проектуванні приймають  відповідно до положень цих норм та  ДСТУ Б В.2.7-182».
Пункт 1.15 викласти в новій редакції:
«Проектування теплоізоляційної оболонки будинків треба здійснювати із застосуванням теплоізоляційних матеріалів, термін ефективної експлуатації яких складає не менше ніж 25 років; для змінних ущільнювачів − з терміном ефективної експлуатації не менше ніж 15 років, із забезпеченням ремонтопридатності елементів теплоізоляційної оболонки. В конструкціях зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією повинні застосовуватися теплоізоляційні матеріали з терміном ефективної експлуатації не менше розрахункового терміну експлуатації комплекту конструкцій згідно з ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36. В проектній документації слід передбачати перевірку теплоізоляційних властивостей огороджувальних конструкцій після терміну експлуатації, що дорівнює ефективному (розрахунковому) терміну служби, з подальшою розробкою конструктивних заходів із забезпеченням необхідних теплоізоляційних властивостей оболонки будинку,  а також наводити дані про ефективний термін експлуатації теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються».
Розділ 1 доповнити пунктом 1.16 такого змісту:
«При проектуванні житлових та громадських будинків результати оцінки теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій та енергетичних показників будинку на відповідність вимогам цих Норм повинні наводитися у розділі проекту «Енергоефективність» згідно з ДСТУ Б А.2.2-8».
Таблицю 1 викласти в новій редакції:
Таблиця 1 – Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будинків (Rq min)   
	№

поз.
	Вид огороджувальної конструкції
	Значення Rq min, м2 ·К/Вт,  для температурної зони

	
	
	І
	ІІ

	1
	Зовнішні стіни
	3,3
	2,8

	2
	Суміщені покриття
	5,35
	4,9

	3
	Горищні покриття та перекриття неопалювальних горищ
	4,95
	4,5

	4
	Перекриття над проїздами та неопалювальними підвалами
	3,75
	3,3

	5
	Світлопрозорі огороджувальні конструкції 
	0,75
	0,6

	6
	Вхідні двері в багатоквартирні житлові будинки та в громадські будинки 
	0,5
	0,45

	7
	Вхідні двері в малоповерхові будинки та в  квартири, що розташовані на перших поверхах багатоповерхових будинків
	0,65
	0,6


Таблицю 2 викласти в новій редакції:
Таблиця 2 – Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції промислових будинків (Rq min)   
	Вид огороджувальної конструкції та тепловологісний режим експлуатації будинків
	Значення Rq min, м2 (К/Вт, для температурної зони



	
	І
	ІІ

	Зовнішні непрозорі стіни будинків: 

· з сухим і нормальним режимом з конструкціями з:

D > 1,5

D ≤1,5

· з вологим і мокрим режимом з конструкціями з:

D > 1,5

D ≤1,5

- з надлишками тепла (більше ніж 23 Вт/м3)
	1,7

2,2
1,8

2,4

0,55
	1,5

2,0

1,6

2,2

0,45

	Покриття та перекриття неопалювальних горищ будинків: 

· з сухим і нормальним режимом з конструкціями з:
D > 1,5

D ≤1,5

· з вологим і мокрим режимом з конструкціями з:

D > 1,5

D ≤1,5

- з надлишками тепла (більше ніж 23 Вт/м3)
	1,7

2,2

1,7

1,9

0,55
	1,6

2,1

1,6

1,8

0,45

	Перекриття над проїздами й неопалювальними підвалами
з конструкціями з:
D > 1,5
D ≤1,5 
	1,9

2,4
	1,8

2,2

	Двері й ворота будинків:  

- з сухим і нормальним режимом 

- з вологим і мокрим режимом 

- з надлишками тепла (більше ніж 23 Вт/м3)
	0,6

0,75

0,2
	0,55

0,70

0,2

	Вікна й зенітні ліхтарі будинків:

- із сухим і нормальним режимом 

- з вологим і мокрим режимом 

- з надлишками тепла  (більше ніж 23 Вт/м3)
	0,45

0,5

0,18
	0,42
0,45

0,18


Пункт 2.8 викласти в новій редакції:
«Мінімальна температура на внутрішній поверхні, tmin, світлопрозорих огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків при розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря, прийнятого згідно з додатком Ж, повинна бути для коробок та штапиків, а також світлопрозорих зон, включаючи зони дистанційних рамок, не менше ніж 6 ºС, для виробничих будинків – не менше ніж 0 ºС, а для непрозорих зон та елементів, включаючи стулки, імпости, стійки, ригелі тощо – не менше ніж температура точки роси, tр, за розрахунковими значеннями температури й відносної вологості внутрішнього повітря, прийнятого залежно від призначення будинку відповідно до додатку Г». 
Пункт 2.9. Посилання на «ГОСТ 26254» замінити на «ДСТУ Б В.2.6-101».
Пункт 3.2 викласти в новій редакції:
«Виконання умови (7) для будинку, що проектується або експлуатується, перевіряється на підставі результатів експериментальних випробувань згідно з ДСТУ Б В.2.2-21 або з використанням математичних моделей теплового режиму будинку, а також за результатами розрахунків згідно з додатком Н та ДСТУ-Н Б А.2.2-5». 

Таблицю 4 викласти в новій редакції:
Таблиця 4 – Нормативні максимальні теплові витрати житлових і громадських будинків (Emax)  
	Ч.ч.
	Призначення будівлі
	Значення  Emax , кВт·год/м2 [кВт·год/м3], для температурної зони України 

	
	
	І
	ІІ

	1
	2
	3
	4

	1
	Житлові будинки поверховістю:
	

	
	 1
	600×Fh-¼
	500×Fh-¼

	
	 від 2 до 3 
	470×Fh-¼
	400×Fh-¼

	
	 від 4 до 9 
	55
	48

	
	 від 10 до 16 
	48
	42

	
	 від 17 до 24 
	43
	38

	
	 25 і більше 
	40
	35

	2
	Громадські будівлі та споруди окрім груп будівель за позиціями 3-6 поверховістю:
	

	
	 від 1 до 3 
	[230×Vh-⅓]
	[200×Vh-⅓]

	
	 від 4 до 9 
	[15]
	[13]

	
	 від 10 до 16 
	[14]
	[12]


Кінець таблиці 4

	1
	2
	3
	4

	
	 від 17 до 24 
	[13]
	[11]

	
	 25 і більше
	[12]
	[11]

	3
	Будинки та споруди навчальних закладів
	[31]
	[28]

	4
	Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
	[36]
	[33]

	5
	Заклади охорони здоров’я 
	[47]
	[42]

	6
	Підприємства торгівлі
	[15]
	[12]

	7
	Готелі 
	51
	44

	Примітка:  Fh – опалювана площа житлового будинку, м2;

Vh – опалюваний об’єм громадського будинку або споруди, м3.


Таблицю 5 вилучити.
Пункт 4.1 доповнити приміткою 2:

«Теплостійкість огороджувальних конструкцій у літній період року дозволяється не перевіряти: 

· якщо середня температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця менше ніж 21 (С;
· якщо зовнішня стіна, що розглядається, має теплову інерцію більше ніж 4;
· якщо покриття, що розглядається, має теплову інерцію більше ніж 5».
Пункт 4.3. Посилання на «ГОСТ 26253» замінити на «ДСТУ Б В.2.6-100».
Пункт 4.5.  Посилання на «ГОСТ 25609» замінити на «ДСТУ Б В.2.7-276».
Пункт 5.4.  Перше речення викласти в новій редакції:
«Виконання умови (12) для непрозорих огороджувальних конструкцій перевіряється за результатами випробувань, проведених акредитованими лабораторіями в лабораторних умовах згідно з ДСТУ Б В.2.6-37 або натурних умовах згідно з ДСТУ Б В.2.2-19, або за результатами розрахунків». 

Пункт 5.5.  Посилання на умову (13) замінити на умову (12).

Пункт 5.6.  Замість «≥» вжити «>».

Пункти 6.2, 6.5.  Посилання на «СНиП 2.01.01» замінити на                  «ДСТУ-Н Б В.1.1-27».
Пункт 6.6 доповнити абзацом:
«Опір паропроникненню замкнених повітряних прошарків приймається рівним нулю незалежно від розташування та товщини цих прошарків».
Пункт 7.2. Після словосполучення «…під час розроблення проектів…» доповнити «…житлових та громадських…» далі за текстом.
Пункт 7.2 доповнити абзацом: 

«Порядок розроблення та складання енергетичного паспорта встановлюється згідно з вимогами ДСТУ-Н Б А.2.2-5».

Пункт 7.3. Посилання на «ГОСТ 26254» замінити на «ДСТУ Б В.2.6-101».

Пункт 7.4 викласти в новій редакції:
«Необхідний клас енергетичної ефективності будинку задається у завданні на проектування, але у всіх випадках не нижче ніж “C”».

Пункт 7.9. Наприкінці речення після слів «у відповідності з додатком Ф» доповнити «та з урахуванням характеристики автоматизації його інженерних систем згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-8».

Розділ 7 доповнити пунктом 7.10 такого змісту:
«Енергетичний паспорт повинен входити як окремий документ до складу розділу проекту «Енергоефективність» згідно з ДСТУ Б А.2.2-8».
Додаток А викласти в новій редакції:

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ І НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦИХ НОРМАХ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти і нормативні документи:
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В. 1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.4-0.02-97 Типові документи

ДБН В. 1.4-1.01-97 Допустимі рівні

ДБН В. 1.4-2.01-97 Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення
ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-33:2006 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ-Н Б А.2.2-8:2010 Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів  
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
ДСТУ Б В.2.2-19:2007 Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах
ДСТУ Б В.2.2-21:2008 Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи  визначення опору теплопередачі

ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги 
ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-37:2008 Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх  елементів у лабораторних умовах

ДСТУ Б В.2.6-100:2010  Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій

ДСТУ Б В.2.6-101:2010  Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей
ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань

 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі
ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах
ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Методи визначення питомої теплоємкості (ГОСТ 23250-78, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-276:2011 Матеріали полімерні рулонні і плиткові для підлог. Метод визначення показника теплозасвоєння (ГОСТ 25609-83, MOD)

ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности (Матеріали будівельні. Метод визначення сорбційної вологості)
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)
СанПиН 2605(82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових і громадських будинків та територій житлової забудови)

СанПіН 6027 А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве (Санітарні правила і норми по застосуванню полімерних матеріалів в будівництві)
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)
Додаток В викласти в новій редакції:

ДОДАТОК В

(обов’язковий)

КАРТА-СХЕМА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ
[image: image11.png]KiposSipan | Fimposerporcer:






Додаток Ж викласти у новій редакції:
ДОДАТОК Ж

(обов’язковий)

РОЗРАХУНКОВІ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ
(ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ТЕПЛОПРОВІДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ТА ТЕПЛОСТІЙКОСТІ)
	Температурна зона
	I
	II

	Розрахункова температура зовнішнього повітря, (С
	мінус 22
	мінус 19


Додаток И, формулу (И.2) викласти у новій редакції:

                                                   
[image: image1.wmf]1

вз

пр

11

αα

J

j

j

j

F

R

F

R

=

S

S

=

++

å

.
Додаток И, пункт И.4 викласти в новій редакції:
«И.4 Порядок визначення лінійного коефіцієнту теплопередачі, k, Вт/(м . К)
И.4.1 Визначають густину теплового потоку 
[image: image2.wmf]1

q

 і 
[image: image3.wmf]2

q

, Вт/м2, через кожний вузол (стик) конструкції огородження, утворений перетином суміжних термічно однорідних конструкцій, протяжністю L, м, з відомими теплотехнічними характеристиками  (рисунок И.1).
И.4.2 Густину теплового потоку, що проходить через огороджувальну конструкцію з теплопровідним включенням, qзаг, Вт/м2, визначають на підставі результатів розрахунків двомірного температурного поля. Середнє значення густини теплового потоку, що проходить через теплопровідне включення (вузол, стик), 
[image: image4.wmf]тв

q

, Вт/м2, визначають за формулою:


[image: image5.wmf]тв

q

= qзаг - (
[image: image6.wmf]1

q

 + 
[image: image7.wmf]2

q

). 



(И.5)

Лінійний коефіцієнт теплопередачі визначають за формулою:


[image: image8.wmf]тв

вз

qA

k

tt

×

=

-


,  
  


    
(И.6)

де А – ширина теплопровідного включення, м;

tв, tз – відповідно внутрішня та зовнішня температури повітря, °С».

Додаток И, рисунок И.1 викласти в новій редакції:
[image: image9.emf]
а) температурне поле вузла; 
б) епюра густини теплового потоку вузла;
в) модель визначення густини теплового потоку вузла; 
г) густина теплового потоку з використанням поняття лінійного коефіцієнта теплопередачі)

Рисунок И.1 – Принципи моделювання при визначенні лінійного коефіцієнта теплопередачі. 
Додаток Л, пункт Л.2.10. Посилання на «ГОСТ 23250» замінити на «ДСТУ Б В.2.7-251».
Додаток М, пункт М.1. Пояснення до величини kj формули (М.1) викласти у новій редакції: 

«kj – лінійний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м.К), j-го теплопровідного включення, який визначають згідно И.4 на підставі розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів або згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-146».

Додаток М, формулу (М.5) викласти у новій редакції:

[image: image10.wmf]пр

сп сп 

11

всп

сп

IJ

ііjj

ij

FF

F

tt

t

==

+

=

åå

     ,
де τсп і, Fсп і – відповідно середня температура внутрішньої поверхні, °С, та площа, м2, і-го склопакета або скла;
Додаток Н, пункт Н.2. Посилання на «СНиП 2.01.01» замінити на       «ДСТУ-Н Б В.1.1-27».
Додаток Н, пункт Н.2. Пояснення до величини Dd формули (Н.3) викласти у новій редакції: 

«Dd – кількість градусо-діб опалювального періоду, що визначається за формулою: 

Dd = (tв + tоп з)· zоп ,
де tв , tоп з – те саме, що і формулі (Н.7);

zоп – тривалість, діб, опалювального періоду, що визначається згідно з   ДСТУ-Н Б В.1.1-27».
Додаток Н, пункт Н.2. Пояснення до величин IПн ,IС ,IПд ,IЗ, Iг формули (Н.8) викласти у новій редакції: 

«IПн , IС , IПд , IЗ – суми сумарної сонячної радіації за опалювальний період, що надходить на вертикальну поверхню різної орієнтації за середніх умов хмарності, кВт·год/м2, приймаються згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27;
Iг – сума сумарної сонячної радіації за опалювальний період, що надходить на горизонтальну поверхню за середніх умов хмарності, кВт·год/м2, приймається згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27».

Додаток П, пункти П.1, П.3. Посилання на «СНиП 2.01.01» замінити на «ДСТУ-Н Б В.1.1-27».
Додаток Т, пункт Т.1. Посилання на «СНиП 2.01.01» замінити на             «ДСТУ-Н Б В.1.1-27».
Додаток Ф, таблицю Ф.4 викласти в новій редакції:
Таблиця Ф.4 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю

	Класи енергетичної

ефективності будинку
	Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомих тепловитрат, qбуд, від максимально  допустимого значення, Еmax,
[(qбуд - Еmax)/ Еmax,].100%

	А
	Мінус 50 та менше

	B
	Від мінус 49 до мінус 10

	C
	Від мінус 9 до 0

	D
	Від 1 до 25

	E
	Від  26 до 75 

	F 
	76  та більше


Директор ДП НДІБК, 

науковий керівник                                                                 Г.Г.Фаренюк
Керівник Науково-технічного

центру з питань енергоефективності

у будівництві, в.о.завідувача

лабораторії будівельної 

теплотехніки та енергозбереження



Є.Г. Фаренюк


Відповідальний виконавець,


науковий співробітник



          

Є.С. Колесник

    Dd  -  кількість градусо-діб опалювального     періоду


  I зона      більше ніж 3501 градусо-діб


 ІІ зона      менше ніж 3500 градусо-діб








_1410954473.unknown

_1410954598.unknown

_1410954436.unknown

_1410954079.unknown

_1410954110.unknown

_1410873572.unknown

_1410891626.unknown

