[image: image1.png]LAMINart






Каменный шпон Stone Veneer
Описание материала
Stone Veneer® – это тонкая пластина натурального камня толщиной 0,1 – 0,2 мм. Полиэфирная смола и стекловолокно на оборотной стороне прочно скрепляют слои камня. Общая толщина Stone Veneer® колеблется в зависимости от слоистости поверхности от 0,8 мм до 2,0 мм при весе от 1,2 до 1,6 кг/м².

Стандартные размеры:
· 1210 х 610 мм

· 2400 x 910 мм.  (только Multicolor )

Хранение
При хранении и перевозке необходимо всегда складывать панели слоем полиэфирной смолы на лицевую поверхность. Нельзя складывать панели каменными поверхностями друг к другу, т.к. это приведет к механическому повреждению лицевой поверхности (напр., к царапинам). Для простоты обработки рекомендуется хранить панели плоско и ровно.

Основа
В качестве основы рекомендуется использовать ДСП, МДФ-панели, гипсокартон или легкие цементно-волокнистые панели. Основа должна быть пригодной для конкретного применения.

Компенсационный слой
Подложки, облицованные Stone Veneer® только с одной стороны, необходимо с другой стороны облицевать компенсационным слоем. В изготовлении мебели это может быть импрегнированная бумага плотностью не менее 150 г/м². При отделке стен из-за климатических колебаний на оборотной стороне мы рекомендуем использовать в качестве компесационного материала наш композитный материал Exwood (50% древесная мука, 50% полипропилен). При климатических колебаниях панели EXwood ведут себя аналогично полиэфирному покрытию оборотной стороны Stone Veneer®.

Клеевые системы
Для наклеивания можно использовать дисперсионно-лаковые клеевые системы, но только те, что соответствуют классу D2 и не пригодны для влажных помещений.

Лучше использовать клеевые системы для пленок на основе этилен-винилацетатных сополимеров. В этом случае посредством применения отвердителя можно получить водоустойчивое склеивание.

Также можно использовать клеевые системы для пленок, полиуретановые термоклея, а также однокомпонентные полиуретановые клея. При применении однокомпонентных полиуретановых клеёв, склонных к пенообразованию, необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы клеевой слой наносился очень тонким слоем, в противном случае полиуретановый клей может проступить через панель Stone Veneer®на поверхность. Полиуретановые клея водоустойчивые и их можно использовать для наклеивания и на не впитывающие подложки.

Наклеивание
Для всех дисперсий рекомендуется смочить оборотную сторону валиком и дать подсохнуть. На впитывающую поверхность также нужно нанести клей примерно 100 г/м². Stone Veneer® с со смоченной и подсохшей клеевой поверхностью накладывается на покрытую клеем подложку и склеен на прессе при температуре около 70 °C, время прессования около 3 мин. Поскольку Stone Veneer® имеет колебания по толщине от 0,8 мм до 2,0 мм, необходимо защитить их от повреждения в прессе компенсирующим слоем. На практике удачным оказалось применение полотна из вспененной вторичной резины толщиной 12 мм с плотностью 180 г/м³. Нужно иметь в виду, что такой компенсирующий слой из резины удваивает время прессования. Прекрасно подходят для склеивания Stone Veneer® и древесных плит (ДСП, МДФ и т.п.) мембранные прессы.

При обработке с использованием ПУ-термоклея Stone Veneer® укладывается на подложку, обработанную термоклеем по истечении открытого времени. Склеивание достигается путем одномоментного давления в холодном прессе.

При склеивании необходимо пользоваться техническими рекомендациями производителей клеев.

Формование
Stone Veneer®можно нагреть в горячем прессе жл 100 – 100° C, чтобы потом загнуть на маленькие радиусы. Оптимальный радиус необходимо выяснить опытным путем и он зависит как от всего процесса склеивания, так и от шаблонов, и от местных особенностей.

Водостойкость: Stone Veneer® можно наклеивать на водостойкие подложки, например, пластмассовые панели. Для этой цели могут применяться только клеевые системы, пригодные для невпитывающих поверхностей, например, ПУ-термоклей или однокомпонентные ПУ-клей. Stone Veneer® водостойкий материал и может подвергаться воздействию воды, например, в фонтане.

Распил
Stone Veneer® можно раскраивать пилами из твердых сплавов на стандартном форматном раскроечном оборудовании. Нужно иметь в виду, что время использовании пил по сравнению с раскроем древесных плит укорачивается. 
При раскрое панелей с обеих сторон облицованных Stone Veneer® необходимо использовать пилу с подрезчиком во избежание сколов на поверхности камня в месте выхода пилы.

Фрезерование
И здесь тоже: время использования фрез из сплавов твердых металлов при обработке Stone Veneer® по сравнению с древесными плитами уменьшается. При обработке больших объемов или серий рекомендуется применение алмазного инструмента. 
Отделка поверхности

При использовании Stone Veneer® там, где могут возникать обычные загрязнения, как например, в качестве декоративной задней панели в кухонных нишах между навесными шкафами и столешницей, можно защитить поверхность посредством импрегнирования средствами строительной химии или лаками для древесины. При обработке поверхности любыми пропитывающими средствами или лаками теряется часть «живого» эффекта каменной поверхности, переливые, блеск. Поверхность в целом выглядит темнее. В настоящее время проводятся испытания в этой области, чтобы сохранить поверхность камня в ее природной красоте.

Примечание
Stone Veneer® - это новая продукция, поэтому имеется еще немного опыта в области обработки. Для каждой области применения пользователю необходимо провести испытания и убедиться, пригоден ли Stone Veneer® для выбранной цели.

	[image: image1.png]
	ООО «Ламинарт Украина» .  г. Киев, ул. Патриотов, 103
(044)  497-18-97;  (044)  497-18-99;  (044)  587-66-75;

www.laminart.com.ua    laminartua@ukr.net
	(иск. камень, пластик HPL, шпон файн-лайн, шпон натуральный, стеновые панели, напольные покрытия, мебельный линолеум)



