[image: image1.wmf]Технический паспорт изделия

ЛЕНТА ОКОННАЯ  ИНТЕРЬЕРНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ INT – WW
Четырехслойная несущая паронепроницаемая пленка из нетканого материала, снабженная бутиленовой и акриловой самоклеящейся полосой, предназначена для паронепроницаемого окончания швов вокруг окон с внутренней стороны объекта. Сниженная паропроницаемость обеспечена за счет кашированного слоя, не пропускающего водяной пар. Отличается очень хорошей сцепляемостью с большинством  строительных материалов и конструкционных материалов оконных коробок. Образует паронепроницаемое препятствие для проникновения газов и водяного пара в запененный шов между оконной коробкой и кладкой. Повышает изоляционную способность заполнителя шва и препятствует возникновению плесени. Ткань из искусственного материала, образующую пленку или широкую ленту, можно оштукатуривать всеми видами штукатурок и красить малярными и иными красками. В зависимости от размещения клейких полос различаем тип U- полосы на трех сторонах, L – полосы на одной стороне и тип Z – на противолежащих сторонах. 

Характеристика:

· простое и быстрое использование, экономия времени при монтаже,

· профессиональное применение для установки прежде всего окон – деревянных и пластиковых, 

· пароизолирующая функция предотвращает проникновение влаги в монтажную пену, крепящую коробку,

· снижает вероятность заплесневения монтажной пены вокруг коробки,

· снижает увлажнение монтажной пены и тем самым потери тепла вокруг коробки,

· позволяет внешнюю отделку вокруг коробки – оштукатуривание, покраску
· нейтральная, без запаха

· остается гибкой и при пониженных температурах, приспосабливается к неровной поверхности,

· отличные свойства для монтажа.

Примеры применения:

· паронепроницаемое перекрытие конструкционных строительных швов вокруг оконных  и дверных коробок (со стороны интерьера)

· перекрытие швов между коробками и стенами, кладкой и т.п.

· различное кроющее применение для угловых швов и швов в разных уровнях

· различное применение при конструировании кровельных систем со стороны интерьера
· можно использовать для внутреннего и наружного применения там, где требуется паронепроницаемое перекрытие

· является  интегрированным элементом оконной монтажной системы Soudal Window System – SWS
Упаковка и цветовое исполнение:

- ширина ленты 50, 60, 70, 100, 150 мм; длина навивки 25 м – иные размеры по договоренности

- нестандартная серо-бежевая / белая

Хранение:

12 месяцев с момента изготовления в неоткрытой оригинальной упаковке при температурах от +100С до +250С. Дата изготовления и срок использования указаны на упаковке. Беречь от мороза и высоких температур и в течение транспортировки !

Технические параметры:

Несущий слой:
четырехслойная композитная пленка, образованная несущим нетканым материалом, диффузным слоем, паронепроницаемой пленкой и внешним нетканым материалом


Материал:

полипропилен (физическая и химическая стойкость дана свойствами ПП)

Цвет:


нестандартный серо-бежевый / белый

Толщина согласно ЕН 1849-2:

0,35 [мм]  (+ / - 0,04)

Вес квадратного метра согласно ЕН 1849-2: 140 [ г / м2]  (+ / -10)

Прямолинейность согласно ЕН 1848-2:
удовлетворяет [мм / 10 м]


Явные дефекты согласно ЕН 1850-2:
без явных дефектов


Проницаемость водяных паров согласно ЕН 1931: 200 .109 [м2 . s.Ра /кг]

 





        эквивалентная диффузная толщина  sd ( 30 [м] 







      плоскостная проницаемость водяных паров g = 0,6 [ г / м2 . день]


Влияние искусственного старения на проницаемость водяного пара согласно ЧСН ЕН 1296 и 

ЧСН ЕН 1931: 



      удовлетворяет

Водонепроницаемость согласно ЕН 1928:
W1 – удовлетворяет

Прим.: Инструкции и информация, содержащиеся в данном Техническом паспорте, представляют результат наших испытаний и опыта, и приведены добросовестно. Потому что разнородность материалов и оснований, а также количество их возможных комбинаций и способов применения неимоверно большое, невозможно дать их полное описание. По указанным причинам мы не можем  принять общую ответственность за достигнутые результаты. В каждом случае рекомендуем перед осуществлением задуманного применения произвести предварительный тест или проконсультироваться с нашим Техническим отделом.

Предупреждение: Срок хранения  указывает период, в течение которого, благодаря характеру продукта, производитель гарантирует его полную функциональность. По истечении этого времени некоторые заявленные свойства могут измениться. В крайнем случае, о возможности его дальнейшего использования консультируйтесь с нашим Техническим отделом. Указанный срок хранения  сырого продукта не ограничивает права потребителя, касающиеся потребительских гарантий.

Реакция на огонь (класс горючести) согласно ЕН 13501-1: класс Е с подкладкой

Рабочая температура:

от +5 0С до + 40 0С

Теплостойкость:

от – 40 0С  до +90 0С

Стойкость к солнечному излучению: 4 месяца (при наружном* применении, перед внешней отделкой)
Стойкость к пониженным температурам согласно ЧСН ЕН 1109: гибкость удовлетворяет, без трещин (- 20 0С)

Размерная стойкость согласно ЧСН ЕН 1107-2: ( 2 % (продольн./поперечное направление, условия 80 0С / 6 час.)

Прочность в MD / CD направлении согласно ЕН 12311-1 и ЕН 13859-1: ≥ 220 / ≥ 130  [N / 50 мм]

Относительное удлинение (растяжимость) согласно ЕН 12311-1 и ЕН 13859-1/С: MD ≥ 17%  / CD ≥ 20%

Cтойкость к прорыванию (стержень гвоздя) в MD / CD направлении согласно ЕН 12310-1 и ЕН 13859-1: 

MD ≥ 54 /..,  CD ≥ 72..  [N / 200 мм]

Стойкость к щелочам согласно ЧСН ЕН 12311-2С: удовлетворяет (снижение растяжимости после воздействия 0 ≤ 50%)

Прим.:  * наружное применение при водонепроницаемом исполнении – для обеспечения функциональности системы обязательно консультируйтесь с продавцом
Порядок действий при  работе:

· Отрежьте ленту прибл. на 5 см длиннее коробки (по ширине шва или собственной потребности)

· Снимите ленту, предохраняющую слой клея на соответствующей стороне, и наклейте пленку на оконную коробку и противоположную сторону оштукатуренной кладки, прижатием зафиксируйте клейкий слой и обеспечьте сцепление по всей длине

Не забудьте подготовить основание перед наклейкой – очистить от жиров, пыли, неустойчивых частиц и т.д.

Непрочные основания можно укрепить любым подходящим пропиточным покрытием, напр. Праймером 100 или Универсальной концентрированной дисперсией Соудал, разбавленной водой  в соотношении 1 : 2 – в зависимости от типа основания и клейкого слоя

· После фиксации окна и герметизации (заполнения), напр., при помощи ПУ пены, шва между оконной коробкой и стеной, снимите бумагу, предохраняющую бутиленовый слой, и затем наклейте ленту на стену и тщательно прижмите

· Особое внимание следует уделить соединению ленты в углах швов; в случае негерметичности заполните шов бутиленовой мастикой BUTYRUB

· Перед финишной отделкой (оштукатуривание, покраска) необходимо ленту пропитать Универсальной концентрированной дисперсией Соудал, разбавленной водой в соотношении 1 : 2

· Касательно конкретных правил работы, в случае необходимости отступить от этой общей инструкции, включая консультации, обращайтесь к своему продавцу.

Поверхности:

· подходит для всех поверхностей (адгезию к ПЭ и ПП следует проверить)

· поверхность должна быть чистой,  без пыли и жиров

· клейкий бутиленовый слой имеет хорошую адгезию к пористым и непористым поверхностям, образующим откос

· акриловая самоклеящаяся полоса предназначена для гладких поверхностей окон

Размеры шва:



минимальные:
ширину и длину ленты выбираем в зависимости от размеров шва



максимальные:
ширину и длину ленты выбираем в зависимости от размеров шва

Внимание:

· в углах ленту нужно разрезать так, чтобы ее можно было сложить в прямоугольный угол

· тестировано аккредитованными испытательными лабораториями

Безопасность и гигиена. Первая помощь


Изделие не проявляет никаких опасных свойств. При работе с ним рекомендуем соблюдать обычные 

санитарно-гигиенические условия. Соблюдайте обычные принципы безопасности труда. Не устраняйте изделие путем обжига огнем, не нагревайте горячими источниками. Пустую тару не бросайте в огонь. Не смешивайте с неизвестными веществами. В случае аллергической реакции или иных недомоганий немедленно обратитесь за медицинской помощью.

