[image: image1.wmf]Технический паспорт изделия

ЛЕНТА НАРУЖНАЯ ПАРОПРОПУСКНАЯ ОКОННАЯ   ЕХТ – РР
Трехслойная несущая из нетканого материала паропроницаемая пленка, снабженная бутиленовой и акриловой самоклеящейся полосой, предназначена для паропроницаемого окончания швов вокруг окон с наружной стороны объекта. Отличается очень хорошим сцеплением с большинством строительных материалов и конструкционных материалов оконных коробок. Создает паропроницаемое препятствие, позволяющее прохождение газов и водяного пара из запененного шва между оконной коробкой и кладкой наружу. Благодаря отведению влаги повышает изоляционную способность заполнителя шва и препятствует возникновению плесени. Ткань из искусственного материала, образующую пленку или широкую ленту, можно оштукатуривать всеми видами штукатурок и красить малярными и иными красками. В зависимости от размещения липких полос различаем тип  U-полосы на трех сторонах, L – полосы на одной стороне и тип Z – на противолежащих сторонах. 
Характеристика:
· простое и быстрое использование, экономия времени при монтаже,

· профессиональное применение для установки прежде всего окон – деревянных и пластиковых, 

· функция паропроницания позволяет отводить влагу из монтажной пены, крепящей раму,

· снижает вероятность заплесневения монтажной пены вокруг рамы,

· снижает увлажнение монтажной пены и тем самым потери тепла вокруг рамы,

· позволяет поверхностную обработку вокруг рамы – оштукатуривание, покраску
· нейтральная, без запаха

· остается гибкой и при низких температурах, приспосабливается к неровной поверхности,

· отличные свойства для монтажа.

Примеры применения:

· паропроницаемое перекрытие конструкционных строительных швов вокруг оконных  и дверных коробок (с наружной стороны)

· перекрытие швов между коробками и стенами, кладкой и т.п.

· разнообразное покровное применение для угловых швов и  швов в разных уровнях
· различное применение при конструкции кровельных систем с наружной стороны, подходящее для перекрытия кровельным материалом

· можно использовать для внутреннего и наружного применения там, где требуется паропроницаемое перекрытие

· образует интегрированный элемент оконной монтажной системы Soudal Window System – SWS
Упаковка и цветовое исполнение:

- ширина ленты 50, 60, 75, 100, 150 мм; длина навивки 25 м – иные размеры по договоренности

- нестандартная серо-бежевая / белая

Хранение:

12 месяцев с момента изготовления в неоткрытой оригинальной упаковке при температурах от +100С до +250С. Дата изготовления и срок использования указаны на упаковке. Беречь от мороза и высоких температур и в течение транспортировки !

Технические параметры:


Несущий слой:
трехслойная композитная ткань, образованная несущим нетканым материалом, 
диффузной пленкой и внешним (покровным) нетканым материалом


Материал:

полипропилен (физическая и химическая стойкость дана свойствами ПП)

Цвет:


нестандартный серо-бежевый/белый
Толщина согласно ЕН 1849-2:

0,35 [мм]  (+ / - 0,01)

Вес квадратного метра согласно ЕН 1849-2: [95 г / м2]  (+10 / -5)
Прямолинейность согласно ЕН 1848-2:
удовлетворяет [мм / 10 м]

Явные дефекты согласно ЕН 1850-2:
без явных дефектов

Проницаемость водяных паров согласно ЕН ISO 12572/С: эквивалентная диффузная 

      толщина sd = 0,02 [м] (+ / -0,015)
коэффициент диффузного сопротивления μ = 40 + / -15


Влияние искусственного старения согласно ЕН 13859, прил. С – водонепроницаемость W1: без изменения









         – прочность/растяжимость: изменение ( 30%


Водонепроницаемость согласно ЕН 1928:
W1 – удовлетворяет
Прим.: Инструкции и информация, содержащиеся в данном Техническом паспорте, представляют результат наших испытаний и опыта, и приведены добросовестно. Потому что разнородность материалов и оснований, а также количество их возможных комбинаций и способов применения неимоверно большое, невозможно дать их полное описание. По указанным причинам мы не можем  принять общую ответственность за достигнутые результаты. В каждом случае рекомендуем перед осуществлением задуманного применения произвести предварительный тест или проконсультироваться с нашим Техническим отделом.

Предупреждение: Срок хранения  указывает период, в течение которого, благодаря характеру продукта, производитель гарантирует его полную функциональность. По истечении этого времени некоторые заявленные свойства могут измениться. В крайнем случае, о возможности его дальнейшего использования консультируйтесь с нашим Техническим отделом. Указанный срок хранения  сырого продукта не ограничивает права потребителя, касающиеся потребительских гарантий.

Реакция на огонь (класс горючести) согласно ЕН 13501-1: класс Е с подкладкой
Рабочая температура:

от +5 0С до + 40 0С

Теплостойкость:

от – 40 0С  до +90 0С

Стойкость к пониженным температурам согласно ЧСН ЕН 1109: гибкость удовлетворяет, без трещин (- 20 0С)
Стойкость к солнечному излучению: 4 месяца

Размерная стойкость согласно ЧСН ЕН 1107-2: ≤2% (продольн./поперечн. направление, условия 80 0С /6 час.)
Прочность в MD/CD направлении согласно ЕН 12311-1 и ЕН 13859-1: 220 (-22)/.. 145 (-14)/..  [N / 50 мм]
Относительное удлинение (растяжимость) согласно ЕН 12311-1 и ЕН 13859-1: MD ≥ 45%  / CD ≥ 75%
Cтойкость к прорыванию (стержень гвоздя) в MD/CD направлении согласно ЕН 12310-1 и ЕН 13859-1/В: 
MD 70 (-7)/..  / CD 80 (-8) /..  [N / 200 мм]

Стойкость к щелочам согласно ЧСН ЕН 12311-2С: удовлетворяет (снижение растяжимости после воздействия 0 ≤ 50%)

Порядок действий при  работе:
· Отрежьте ленту прибл. на 5 см длиннее коробки (по ширине шва или собственной потребности)

· Снимите ленту, предохраняющую слой клея на соответствующей стороне и наклейте пленку на оконную коробку и противоположную сторону оштукатуренной кладки, прижатием зафиксируйте клейкий слой и обеспечьте сцепление по всей длине
Не забудьте подготовить основание перед наклейкой – очистить от жиров, пыли, неустойчивых частиц и т.д.

Непрочное основание можно укрепить любым подходящим пропиточным покрытием, напр. Праймером 100 или Универсальной концентрированной дисперсией Соудал, разбавленной водой  в соотношении 1 : 2 – в зависимости от типа основания и клейкого слоя

· После фиксации окна и герметизации (заполнения), напр., при помощи ПУ пены, шва между оконной коробкой и стеной, устраните бумагу, предохраняющую бутиленовый слой, и затем наклейте ленту на стену и тщательно прижмите
· Особое внимание следует уделить соединению ленты в углах швов; в случае негерметичности заполните шов бутиленовой мастикой BUTYRUB

· Перед финальной отделкой (оштукатуривание, покраска) необходимо ленту пропитать Универсальной концентрированной дисперсией Соудал, разбавленной водой в соотношении 1:2

· Касательно конкретных правил работы, в случае необходимости отклониться от этой общей инструкции, включая консультации, обращайтесь к своему продавцу.

Поверхности:

· подходит для всех поверхностей (адгезию к ПЭ и ПП следует проверить)

· поверхность должна быть чистой,  без пыли и жиров
· липкий бутиленовый слой имеет хорошую адгезию к пористым и непористым поверхностям, образующим откос

· акриловая самоклеящаяся полоса предназначена для гладких поверхностей окон

Размеры шва:



минимальные:
ширину и длину ленты выбираем в зависимости от размеров шва



максимальные:
ширину и длину ленты выбираем в зависимости от размеров шва

Внимание:

· в углах ленту нужно разрезать так, чтобы ее можно было сложить в прямоугольный угол

· тестировано аккредитованными испытательными лабораториями

Безопасность и гигиена. Первая помощь


Изделие не проявляет никаких опасных свойств. При работе с ним рекомендуем соблюдать обычные 
санитарно-гигиенические условия. Соблюдайте обычные принципы безопасности труда. Не устраняйте изделие путем обжига огнем, не нагревайте горячими источниками. Пустую тару не бросайте в огонь. Не смешивайте с неизвестными веществами. В случае аллергической реакции или иных недомоганий немедленно обратитесь за медицинской помощью.

