                                            Инструкция 

          по работе с полиуретановыми лаками OLI-LAKE.

Мебельные полиуретановые лаки OLI-PUR предназначены для нанесения на деревянные и фанерованные изделия, эксплуатируемые только в закрытых помещениях. 

Покрытие осуществляется системой лакокрасочных материалов, в которую входят красящий бейц (морилка), грунтовочный лак 26.12 OliPUR-2K (отвердитель 11.62/HV) и покрывной лак 25.50-2 OliPUR-2K (отвердитель 11.5/HV или 11.1/HV). 

Для разбавления лаков используется растворитель бутилацетат. Допускается его замена на технический ацетон, при этом ухудшается нанесение лаков распылением (лаки хуже растекаются). Лаки двухкомпонентные (с отвердителем). Готовятся непосредственно перед нанесением смешиванием с отвердителя и лака. Сначала необходимо добавить отвердитель и размешать смесь и только после этого растворитель до необходимой консистенции. 

         Срок использования готового лака составляет примерно 3-4 часа.                      Существуют два вида отвердителя. Один из них, марки 11.1/HV, не вызывает пожелтения лака, а другой, марки 11.5/HV, вызывает пожелтение. Это может иметь значение при отделке древесины светлых пород.

Для нанесения бейцев и лаков используются воздушные пистолеты-пульверизаторы. Они должны предусматривать высококачественную регулировку подачи воздуха и краски, а так же регулирование факела. Это позволяет экономить при нанесении до 30-40 % лака. Пистолет должен содержаться в идеальной чистоте и исправности, так как это коренным образом влияет на качество покрытия в целом. 

Давление при распылении должно составлять 1,5 – 2 кг/см². Подача лака должна быть минимально необходимой, для того, чтобы маляр успевал при окрашивании обрабатывать сложные места, стыки без образования натеков. 

Размер иглы для пульверизатора должен быть для бейцев – 0.8 – 1.2 мм, для лаков –1.6 – 2,0 мм. 

Рабочая вязкость для бейцев 11-13 сек, для лаков 22-28 сек.

Перед нанесением лакокрасочных покрытий изделия должны быть тщательно отшлифованы. Для окончательной шлифовки перед нанесением следует использовать шкурку зернистостью 220 – 240.

После нанесения бейца (фирмы Оли-Лаке) нет необходимости проводить шлифовку обработанной бейцем поверхности, поскольку он не поднимает ворс древесины. При использовании других красителей необходимо произвести удаление ворса с использованием шлифовальных материалов на мягкой основе (типа поролона), для предупреждения сквозной прошлифовки покрытия в критических местах изделия. 

Для удаления ворса после грунтования и для промежуточной шлифовки после первого слоя грунта используется шкурка зернистостью 320. 

Для завершающей шлифовки перед нанесением окончательного покрытия используется шкурка зернистостью 400 мкм.

При отделке различного типа древесины, с разными требованиями к качеству покрытия, могут использоваться различные технологии отделки.

1. Высококачественная отделка мелко- и среднепористой древесины (типа сосны, ели, меранти).

1.1. Шлифовка шкуркой зернистостью 200 – 240.Тщательное удаление

1.2           пыли (обдувкой сжатым воздухом).

1.3 .
Нанесение слоя бейца (при необходимости тонирования).

1.3. Сушка приблизительно 5-30 мин.

1.4. Удаление ворса путем шлифовки шкуркой с зернистостью 320. Тщательное удаление пыли (обдувкой сжатым воздухом). При использовании Oли-бейцев шлифовка не требуется.

1.5. Нанесение слоя грунта толщиной около 250 мкм с использованием метода «мокрый по мокрому».

1.6. Сушка приблизительно 120-480 мин (до полного высыхания грунта).

1.7. Межслойная шлифовка шкуркой с зернистостью 320 а затем  400 мк. Тщательное удаление пыли после шлифовки (обдувкой сжатым воздухом).

1.8. Нанесение слоя лака толщиной около 120-150 мкм за два приема с двух сторон (с поворотом вокруг вертикальной оси).

1.9. Окончательная сушка около 2 часов. Время высыхания «на отлип» - от пыли – около 20 минут. Полную прочность лаковая пленка набирает приблизительно за трое суток.

2. Высококачественная отделка крупнопористой древесины (типа дуба, ясеня).

2.1. Шлифовка шкуркой зернистостью 200 – 240.Тщательное удаление

          пыли (обдувкой сжатым воздухом).

2.2. Нанесение слоя бейца (при необходимости тонирования).

2.3. Сушка приблизительно 5-30 мин.

2.4. Нанесение тонкого слоя грунта.

2.5. Сушка приблизительно 90-120 мин.

2.6. Удаление ворса путем шлифовки шкуркой с зернистостью 320.

          Тщательное удаление пыли (обдувкой сжатым воздухом).

2.7. Нанесение слоя грунта толщиной около 250 мкм с использованием метода «мокрый по мокрому».

2.8. Сушка приблизительно 120-480 мин для удаления растворителя.

2.9. Межслойная шлифовка шкуркой с зернистостью 320 а затем  400 мк. Тщательное удаление пыли после шлифовки (обдувкой сжатым воздухом).

2.10. Нанесение слоя лака толщиной около 120-150 мкм за два приема с двух сторон (с поворотом вокруг вертикальной оси).

2.11. Окончательная сушка около 2 часов. Время высыхания «на отлип» - от пыли – около 20 минут. Полную прочность лаковая пленка набирает приблизительно за трое суток.

3. Рядовая отделка любой древесины.

3.1. Шлифовка шкуркой зернистостью 200 – 240.Тщательное удаление

          пыли (обдувкой сжатым воздухом).

3.2. Нанесение слоя бейца (при необходимости тонирования).

3.3. Сушка приблизительно 5-30 мин.

3.4. Удаление ворса путем шлифовки шкуркой с зернистостью 320. Тщательное удаление пыли (обдувкой сжатым воздухом). При использовании Oли-бейцев шлифовка не требуется. 
3.5. Нанесение слоя грунта толщиной около 120-150 мкм.

3.6. Сушка приблизительно 120-180 мин (до полного высыхания грунта).

3.7. Межслойная шлифовка шкуркой с зернистостью с зернистостью 320 а затем  400 мк. Тщательное удаление пыли после шлифовки (обдувкой сжатым воздухом).

3.8. Нанесение слоя лака толщиной около 120-150 мкм за два приема с двух сторон (с поворотом вокруг вертикальной оси).

3.9. Окончательная сушка около 2 часов. Время высыхания «на отлип» - от пыли – около 20 минут. Полную прочность лаковая пленка набирает приблизительно за трое суток.

Метод нанесения лака“мокрый по мокрому”.

Наноситься один полный слой материала толщиной 120-150 мкм. Затем через 10-15 минут, после испарения растворителя, мы наносим следующий слой материала толщиной 90-100 мкм.

PAGE  
1

