Состав работ:
1. Подготовка поверхности ф-та. 

1.1 Убрать начисто весь мусор.

1.2 Протереть влажной тряпкой фундамент и стену.

2. Устройство обмазочной гидроизоляции – мастика

2.1 Горизонтальная поверхность  фундамента 

2.2 ОСБ на высоту 200мм

3. Наклейка гидроизоляции – пленка (сразу после нанесения мастики)
3.1 50мм запас

3.2 Горизонтальная  поверхность фундамента

3.3 ОСБ на высоту 180мм

4. Устройство выравнивающего слоя из цем –песч раствора 
5. Кладка карнизного кирпича с расшивкой (армировать)
6. Устройство обмазочной гидроизоляции – мастика

6.1 Горизонтальная поверхность  карнизного кирпича – до изгиба 

6.2 ОСБ на высоту 150мм

7. Наклейка гидроизоляции – пленка

7.1 Горизонтальная  поверхность карнизного кирпича – до изгиба
7.2 ОСБ на высоту 150мм

8. Кладка клинкерного кирпича с расшивкой
8.1 Форму шва согласовать на месте. Время расшивки - ?
8.2 Толщина шва 10мм

8.3 Вентиляционный зазор – 30мм (контролировать чистоту)
8.4 Раствор 1:4 (цемент:песок)

8.5 Раствор делать жестким (см. рекомендации)

8.6 В раствор добавлять пластификатор (см. инструкцию на флаконе)

8.7 Кладку очищать от остатков раствора только после полного отвердения (щетка и вафельное полотенце)

9. Монтаж вентиляционных коробочек:

9.1 В первом ряду клинкерного кирпича – расстояние от углов по 250мм, расстояние между коробочками – согласовать по месту (ориентировочно  1м (через 4 кирпича))
9.2 В первом ряду раствор под коробочками убирается и они устанавливаются на гидроизоляцию

9.3 Под окнами (в предпоследнем  ряду под отливом)  – согласовать по месту

9.4 Вент коробочки в нижнем ряду должны быть строго под вент коробочками под окнами

10. Армирование кладки оц сеткой
10.1 Сетку нарезать шириной 100 мм

10.2 Сетка должна не доходить до наружного края кирпича 15мм

10.3 Армировать первые 5 рядов

10.4 Армировать дальше через каждые 5 рядов (1ряд)

10.5 Армировать под окнами 2 ряда

10.6 Армировать над окнами 1 ряд после армирования Мурфор (кроме 2ух окон по 2,1м – там второй ряд армировать тоже Мурфор)
10.7 Армировать последние 3 ряда

11. Монтаж гибких связей

11.1 Положить ряд кирпичей, в который будут заходить связи
11.2 Связи заводить только в горизонтальный ряд кирпича
11.3 Насверлить отверстие в брусе глубиной 100мм диаметром 6 мм
11.4 Продуть отверстие (должно быть чистым)

11.5 Выдавить пистолетом хим анкер

11.6 Вставить связь

11.7 Связь должна не доходить до конца кирпича 20мм 

11.8 Начинать с 4-го ряда клинкерного кирпича

11.9 Расстояние по горизонтали 500мм – по центрам несущих брусов

11.10 Расстояние по вертикали – 750 мм (через 10 рядов кладки) в шахматном порядке

11.11 По углам с двух сторон и вокруг проемов  расстояние по вертикали 300мм (через 4 ряда кладки)

12. Наклеивание на шов между окном и стеной полос из вспененного полиэтилена
12.1 Обрезать лишнюю пену в плоскости стены

12.2 Приклеить ленту с напуском ______ мм на окно 

13. Кладка откосов

13.1 Согласовать на месте

13.2 Расстояние между кирпичом и рамой/дверью ____ мм

13.3 На рамы окон и двери напускать 20мм

14. Кладка перемычек

14.1 Армировать согласно инструкции

15. Монтаж отливов
15.1 Схему порезки отливов согласовать на месте

15.2 С отливами обращаться очень бережно

15.3 Нижний откос сделать из кирпича под уклоном

15.4 Нижний откос из кирпича должен заканчиваться на такой высоте, чтобы установить отлив (толщина 30мм) на клей (___мм) под гребенку.
16. Герметизация примыканий (окна, двери, отливы)
