Таблица 1: Ориентировочные сроки снятия несущей опалубки.
	 п/п
	 Конструкции
	 Марка цемента 
	Необходимая 
прочность от проектной  
	 Сроки снятия опалубки в днях при среднесуточной температуре твердения, °С

	
	
	
	
	 5
	 10
	 15
	 20

	 1
	  Плиты и своды пролётом до 2 м
	 Более М-300
	 50%
	 12
	 8
	 7
	 6

	
	
	 M-300 и менее    
	 50%
	 22
	 14
	 10
	 8

	 2
	 Плиты и балки пролётом до 8 м
	 Более М-300
	 70%
	 24
	 16
	 12
	 10

	
	
	 M-300 и менее 
	 70%
	 36
	 22
	 15
	 14

	3
	То же, пролётом более 8м 
	Более М-300
	100%
	40
	35
	25
	28

	
	
	M-300 и менее 
	100%
	60
	40
	28
	28



 

Внимание! Загружать распалубленное перекрытие разрешается после достижения бетоном проектной прочности. Проектная прочность бетонов указана в паспорте по классу бетона.
