ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ

	Толщина стекла, мм
	Ширина дистанционной рамки, мм
	Максимальная длина стекла, мм
	Максимальная ширина стекла, мм
	Максимальная площадь, м2
	Максимальный размер квадрата, мм 

	3
	6 - 16
	1500
	1270
	1,60
	1270

	4
	6

8-10

12-20
	2420

2440

2440
	1300

1300

1300
	2,86

3,17

3,17
	1300

1300

1300

	5
	6

8-10

12-20
	3000

3000

3000
	1750

1750

1815
	4,00

4,80

5,10
	1750

2100

2100

	6
	6

8-10

12-20
	3500

3500

3500
	1980

2280

2440
	5,88

7,98

8,54
	2000

2440

2440

	8, 10
	6

8-10

12-20
	3500

3500

3500
	2000

2500

2500
	7,00

8,75

8,75
	2440

2700

2700

	12
	12-20
	3500
	2700
	9,45
	2700


ВНИМАНИЕ:

1. допускаемые размеры стекла не учитывают особенностей требований заказчика по безопасности и ветровой нагрузке.

2. при использовании в стеклопакете стёкол разной толщины, максимальные размеры и площадь берутся по данным для более тонкого стекла.
3. для определения максимальных размеров стёкол клееных (триплексов), необходимо умножить их толщину на коэффициент 0,63.  Это значит, что стекло типа 33.1 равнозначно листовому стеклу 4 мм, 44.1 - 44.4 соответствует листовому стеклу 6 мм. 
4. ограничение размеров не относится для закаленных стёкол. 
5. в случае толщины стёкол, ограничения размеров связаны  с техническими возможностями линии для производства стеклопакетов.
6. в случае изготовления стеклопакетов размерами, превышающими ограничения представленные в таблице выше, размеры должны быть обязательно согласованы с техническими консультантами. Производство таких стеклопакетов должно выполняться под личным контролем мастера или начальника производства. 

opracował: K. Skarbiński
Примечание: данные получены на фирме IGP Pilkington 06.10.2005г. 

