Теплоизоляция цоколя

Вопросы проектирования

Изолирующий слой в области цоколя подвергается особенно сильным воздействиям: влага из грунта, дождь и промывные воды, механическое давление и удар, гуминовые кислоты из почвы и др. По этой причине, чтобы обеспечить длительную и эффективную защиту, необходим специальный изолирующий материал. Подходящим для данного случая решением является использование изоляционных плит STYROFOAM™ IB, поскольку продукты STYROFOAM установили долгосрочный рекорд для этих особых применений благодаря их хорошим характеристикам:

· замкнутая ячеистая структура, следовательно, нечувствительность к влаге

· высокопрочная и вязкоэластичная структура материала, следовательно, устойчивость к механическим воздействиям

· шероховатая поверхность, следовательно, хорошая способность к адгезии с каменной кладкой, штукатуркой на не содержащем растворителя клее.


Тепловая изоляция цоколя обычно является частью общей концепции изоляции. На этом основании разработаны практические решения, допускающие сочетание с системами внешней тепловой изоляции, с изоляцией периметра (изоляция стен подвалов в контакте с грунтом) и с изоляцией пустотных стен.

Примеры применения

[image: image1.png]



Установка

Изоляция цоколя с использованием плит STYROFOAM IB должна достигать высоты не менее чем 30 см над уровнем грунта. Переход к изолированной кирпичной стене фасада или к оштукатуренной внешней тепловой изоляции и к изоляции по периметру должен быть выполнен очень аккуратно с тщательно подогнанными стыками. Плиты могут быть расположены как удаленная опалубка или же связаны, например, связывающим раствором на основе цемента или не содержащим растворителя холодным битумным клеем. При использовании битумных клеев плиты STYROFOAM должны быть дополнительно механически закреплены. В случае изолирования больших площадей (более, чем один ряд изоляционных плит) необходимо использовать механическую фиксацию нагелями, как описано в п.2.3.2, для изоляции мостиков холода. Штукатурные или отделочные работы в цокольных частях нужно проводить так, как рекомендовано в случае с мостиками холода (см. п. 2.3.2.), с использованием специальной цокольной штукатурки или морозоустойчивых плиток с низкой водопоглощающей способностью. При изоляции полых стен, плиты STYROFOAM должны быть связаны с нижним рядом утепления стен, учитывая наличие гидроизоляции между цоколем и стеной. Если плиты установлены с наружной стороны периметра, то это должно быть продолжением изоляции полой стены, либо быть перекрытым с теплоизоляционным листом стены, чтобы таким образом избежать образования мостиков холода.

Практическое решение зависит от того, как именно сконструирована поддержка внешней части стены.

