Экструдированный пенополистирол SobraISOL

	Экструдированный пенополистирол SobraISOL.

	толщина, мм
	Длина, м
	ширина, м
	Плотность, кг/м.куб.
	шт. в упак.
	Объем упаковки, м.куб.

	25
	1,25
	0,6
	0,38
	24
	0,45

	30
	1,25
	0,6
	0,38
	20
	0,45

	40
	1,25
	0,6
	0,38
	15
	0,45

	50
	1,25
	0,6
	0,38
	12
	0,45

	60
	1,25
	0,6
	0,38
	10
	0,45

	70
	1,25
	0,6
	0,38
	8
	0,42

	80
	1,25
	0,6
	0,38
	7
	0,42

	90
	1,25
	0,6
	0,38
	6
	0,41

	100
	1,25
	0,6
	0,38
	6
	0,45


 Экструдированный пенополистирол получают путём выдавливания из экструдера смешанных гранул полистирола (при повышенной температуре) и введением вспенивающегося реагента. Благодаря этой технологии SobraIsol характеризуется: 
  - нулевой капиллярностью, 

  - необычайно малым водопоглощением, 

  - высокой прочностью на сжатие, 

  - химической стойкостью, 

  - низкой теплопроводностью (0,027 - 0,03 Вт/м-К при +25/-5 °С), 

  - стойкостью к замерзанию и оттаиванию, 

  - долговечностью и не гниению, 

  - хорошими шумоизоляционными свойствами, 

  - негорючестью, 

  - малым весом, 

  - простотой обработки. Используется: 

  - подземные части зданий и подземные сооружения, 

  - теплоизоляция стен и крыш, 

  - при строительстве автомобильных и ж/д дорог в качестве стабилизационных прокладок, 

  - как антивибрационная прослойка под ледовыми катками, 

  - для изготовления досок для серфинга, спасательных жилетов, понтонов и пр., 

  - в холодильном оборудовании, 

  - в рекламной промышленности. 
	Технические параметры.

	Плотность, кг/м3
	30,1 - 40,2

	Прочность на сжатие, Мпа, не менее
	0,21

	Предел прочности при изгибе, Мпа
	~ 0,35

	Теплопроводность в сухом состоянии 
	0,028

	при t° ± 25 °С, Вт/мК
	 

	Водопоглощение, % по объёму, не более
	0,05

	Макс. t° применения, °С
	от -50 до +75

	Группа горючести (по желанию заказчика)
	Г1 или Г4

	Расчётный срок службы
	> 100 лет


Цены на Экструдированный пенополистирол SobraISOL Заказать Экструдированный пенополистирол SobraISOL
