У всех материалов есть определенные недостатки и достоинства. Если с достоинствами все понятно, то про 
недостатки:

1. Модуль упругости стеклопластиковой арматуры в три раза ниже чем у металлической.

Что это означает на практике:
а) Расчет по трещиностойкости для изгибаемых конструкций будет давать сечения стержней значительно выше чем для стальной. 
(для получения эффекта от высокой прочности ее надо предварительно натянуть)
б) Она очень гибкая и при заливке деформируется бетоном (искривляется) и бетон держит ее в этом положении. Получается что,  арматурный стержень не только будет воспринимать растяжение, но и испытывает напряжения от собственного изгиба. Что учесть  в расчете как случайный фактор сложно.
в) Собрать на поверхности пространственные каркас практически невозможно или очень сложно. Нужна идеально ровная  поверхность, т.к. при сборке будет повторена форма поверхности.

2) Гибкость и скользкость арматуры. Уложить ее ячейкой проблематично. Стержни друг по дружке ползут, нужны специальные  хомуты. Если стальная как то сцепляется, то стеклопластиковую такой ощущение, что надо на клей сажать.

3) Без стальной арматуры не обойтись все равно, из за того что стеклопластик нельзя гнуть.
Все это можете не иметь значения если использовать готовые предварительно напряженные каркасы из стеклопластиковой  арматуры, или устройства для ее натяжения в опалубке. У нас где делают готовые не представляю, устройства предварительного 
натяжения наверное где то есть.

В целом неметаллической арматуре наверное уже лет 40. Тема получила толчок при Хрущеве, в виде экономии стали. т.к. сталь  нужна для ВПК. У нас использовали ее для радиопрозрачных конструкций, но из за того что в целом, заводы ЖБИ использовали  предварительное напряжение для конструкций эпизодически, развитие тема не получила. На западе есть сервис по изготовлению  каркасов из композитной арматуры сам не видел но слухи ходят. Потому как сама арматура выглядит без предварительного 
напряжения в наших условиях бесперспективно.

