	Приведем сводную таблицу свойств каждого материала
 
Керамзитобетонные
Пенобетонные
Газосиликатные
Опилкобетонные
Шлакоблоки
прочность (кг/кв.см)
 50-150
 10-50
 5-20
 20-50
 25-75
объемный вес (кг/куб.м)
 700-1500
450-900 
200-600 
500-900
500-1000 
Теплопроводность
(Вт/мГрад)
 0,15-0,45
0,2-0,4 
0,15-0,3 
0,2-0,3 
0,3-0,5 
Морозостойкость (циклов) 
 50
 25
 10
 25
 20
Усадка (% мм/м) 
-
0,6-1,2
 1,5
 0,5-1
 -
Водопоглощение (%) 
 50
 95
 100
 60-80
 75
Стоимость
(руб/куб.)
 2500
3500 
4000 
 3000
2500

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


