PROTEX LUXE METAL PAINT ANTIRUST 2,1 л
Область применения.

Для окраски черного, цветных металлов, в том числе оцинкованного железа, а также шифера (асбоцемента). Применяется для металлических конструкций мостов, строений, сельскохозяйственной техники, опор линий электропередач, транспортных средств и иных металлических конструкций. 

Производитель: Protex 

Описание 

Свойства.

·   Имеeт исключительную адгезию, “прикрепляя” пленку краски к  различным металлам,  предотвращают опасность отслаивания и потери адгезии.

·   Сочетает свойства эмали и ґрунтовки.

·   Содержит фосфат цинка, что позволяет использовать ее как антикоррозионное покрытие для защиты металлов,  а также для покрытия оцинкованного железа вследствие высокой адгезии к цинку.

·   Можно использовать для покрытия шифера и цоколей зданий, что придает поверхности  – водостойкость, паропроницаемость и атмосферостойкость.

·   Можно наносить в любое время года при температуре от – 100С до + 350С.

Срок хранения: 2 года.

	№
	Наименование показателей
	Значение показателей

	1
	Цвет
	Белый, красно-коричневый, красный, мокрый асфальт, синий, бордо.

	2
	Вязкость, с; по ВЗ-246 ø 4 мм
	60

	3
	Твердость пленки, отн. ед.
	0,15

	4
	Стойкость к воде, ч; более
	96

	5
	Время высыхания, ч; не более 
	2

	6
	 Укрывающая способность пленки, г/м2; не более
	100

	7
	Фасовка, л
	2,1


[image: image1.png]TR S0BHLINX TA B

—





