ИЗОМАЛЬ
	 
Общая характеристика
	  

Акриловая органоразбавляемая краска, представляющая собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловых смол PLIOWAY фирмы GOODYEAR с введением специальных добавок. 

Краска Изомаль обладает хорошей адгезией, прекрасно изолирует пятна и быстро высыхает.  

Выпускается согласно ТУ У 24.3-31576901-018:2009,цвет белый.

	Назначение и область применения
	   

Краска Изомаль предназначена для изолирующей окраски высохших пятен от протекшей воды, сажи, сигаретного дыма, проступивших пятен ржавчины перед окраской стен и потолков водно-дисперсионными материалами.

Кроме того, возможна самостоятельная окраска кирпичных, бетонных оснований, цементных и цементно-известковых штукатурок и других пористых материалов внутри помещения. 

	Технические характеристики
	массовая доля нелетучих веществ, %, не менее………......60

мокрое истирание, циклы, не менее…………………      10 000

гарантийный срок хранения.................................….18 месяцев

	 
Рекомендации по применению
	 

Перед окраской изолируемый участок тщательно очистить  от рыхлых образований и пыли, отслаивающейся краски, осыпающейся шпатлевки. Подготовленную поверхность промыть водой и высушить. Прочно удерживающиеся старые покрытия можно не удалять. Для получения  грунтовочно-изолирующего покрытия рекомендуется нанесение одного слоя краски Изомаль.  После высыхания  покрытия в качестве финишного слоя можно применять любую водно-дисперсионную  краску для внутренних работ. Для получения декоративно-защитного покрытия краской Изомаль нанести два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 ч. Оптимальная температура нанесения материала и сушки покрытий составляет (18 – 28) оС, а относительная влажность воздуха – (40-65) %. Низкая температура, высокая влажность увеличивают время сушки покрытия. 

 

	Режим высыхания
	Время полного высыхания при (20(2) оС, не более, 2 часа.

 

	Расход
	Расход краски на однослойное покрытие составляет 120 –150 г/м2 

	 
Меры предосторожности  при работе
	 

Краска пожароопасна, а содержащиеся в ней органические растворители умеренно токсичны. Окрасочные работы следует проводить вдали от источников открытого пламени. Хранить в недоступном для детей месте.


Изомаль
[image: image1.jpg]Polifarb
-





Достоинства:
- 100%  изоляция пятен;
- Отличная укрывистость.
Изомаль выпускается согласно ТУ У 24.3-31576901-018:2009, цвет белый матовый.

Фасовка: 1.1 кг.

