	ТУ по укладке дренажной геомембраны ИЗОЛИТ® 

в дренажных конструкциях и системах гидроизоляции 


	Применение дренажной геомембраны ИЗОЛИТ® в конструкциях горизонтальных дренажей

1) Непосредственно перед укладкой мембраны необходимо проверить состояние поверхности, на которую будет производиться укладка. Поверхность должна быть ровной, без камней и строительного мусора;

2) При укладке ИЗОЛИТ® на грунтовую поверхность, грунт должным образом уплотняют. Для соединения отдельных полотен материала применяют бутил-каучуковую ленту и (или) сварочное оборудование;

3) Монтаж геомембраны ИЗОЛИТ® на такие поверхности как кирпичная кладка, бетонный монолит, железобетонная сборная конструкция осуществляют при помощи монтажного пистолета и дюбелей с резиновыми уплотнителями;

4) Материал ИЗОЛИТ®, как правило, используется в качестве дренажной геомембраны и применяется вместе с термоскрепленным геотекстилем Typar®SF 40(56);

5) Дренажную мембрану ИЗОЛИТ® необходимо укладывать шипами к той поверхности, откуда планируется поступление нежелательной влаги:


[image: image1.jpg]



6) Соседние полотна необходимо укладывать с нахлестом, величина которого зависит от способа соединения: а) при склеивании полотнищ бутил-каучуковой лентой нахлест составляет 20-30 см; б) при сварке горячим воздухом – 10-15 см;

[image: image2.jpg]



7) Выполнив укладку материала ИЗОЛИТ®, контролируют качество проведенной работы: размеры нахлестов, целостность полотен и их соединений.

Применение дренажной геомембраны ИЗОЛИТ® в конструкциях вертикальных дренажей

Как правило, вертикальный дренаж состоит из дренажной геомембраны ИЗОЛИТ® и термоскрепленного геотекстиля Typar® SF40(56), а также водоотводящей перфорированной дрены.

1) Монтаж геомембраны ИЗОЛИТ® на такие поверхности как кирпичная кладка, бетонный монолит, железобетонная сборная конструкция осуществляют при помощи монтажного пистолета и дюбелей с резиновыми уплотнителями;

2) Химическая стойкость и отличные прочностные характеристики материала ИЗОЛИТ® позволяют монтировать его на поверхности с любым типом гидроизоляции (например, геомембраны полимерные, напыляемые, обмазочные и т.п.);

3) Выбирая продольный или поперечный вариант укладки полотен, приоритет необходимо отдавать варианту с наименьшим количеством швов;

4) Верхний край материала ИЗОЛИТ® фиксируют с шагом 250мм. Шаг крепления полотна, как правило, составляет 750мм. Однако, при заложении материала более чем на 2м шаг крепления полотна необходимо уменьшить до 500мм;

5) Соседние полотна необходимо укладывать с нахлестом 20-30см. Продольные и поперечные соединения геомембраны осуществляют посредством склеивания двухсторонней бутил-каучуковой лентой;

6) Верхние края мембраны заделываются при помощи  специальной планки, которую крепят при помощи дюбелей (гвоздей, болтов). Осевой шаг крепления должен составлять не менее 500мм;

[image: image3.jpg]Bagenca sepxrux Kpaes MemBparl
npu NoMOWM creuMANsHON oo
usorHyTOR MK

Mexammieckon anveposa:
Tnanra 13 ouMHKOBaHOR cTany;
PosuHOOKI yAOTHITE L ;

i0Gesta persiem a;

Tepuockpennenwi reorexcans Typar SF;
Feoueubpana MSOAT;

[T TN





[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]oo[f











7) Водоотводящую перфорированную дрену, как правило, укладывают горизонтально в основании вертикального дренажа. При этом полотно геотекстиля Typar®SF должно перекрывать всю поверхность дрены, а нижний край мембраны ИЗОЛИТ® должен находиться под дреной (подстилать ее). Такое расположение составных элементов дренажной системы обеспечит ей долговечную работу;

8) Водоотводящую дрену соединяют с ливневой канализацией либо выводят в водосточную канаву;

9) Выполнив укладку материала ИЗОЛИТ®, контролируют качество проведенной работы: размеры нахлестов, целостность полотен и их соединений.







