Смесь для кладки Ceresit CT 21

Растворная смесь для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен из легкобетонных и силикатных блоков (толщина швов от 1 до 5 мм)

Свойства

· предотвращает образование “мостиков холода”

· уменьшает тепло-потери через ограждающие конструкции 

· высокая адгезия к основанию 

· водостойкая 

· морозостойкая 

· длительное время схватывания (использование в течение 4 часов)

· экологически чистая

Область применения

Кладочная смесь Ceresit CT 21 применяется для возведения внутренних и наружных стен из точных по размеру блоков. Предназначена для наклейки теплоизоляционных блоков на бетонные и кирпичные основания. Возможно применение для шпаклевания поверхностей пористых блоков внутри зданий. За счет высокой адгезии к основанию обеспечивает монолитность и высокую прочность возводимых конструкций.

Подготовка основания

Подготовка основания при наклейке блоков осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В 2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Блоки перед укладкой или наклейкой необходимо очистить от пыли, грязи и других веществ, препятствующих адгезии CT 21 к основанию, и удалить рыхлые места.

Выполнение работ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды + 15°—25°С) из расчета 0,28—0,3 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать с помощью низкооборотной дрели до получения однородной массы без комков. Затем растворная смесь укладывается на стыкуемые поверхности блоков или на основания, на которые они впоследствии наклеиваются, и разравнивается зубчатым шпателем. Величина зубцов зависит от правильности и точности размеров блоков и может изменяться от 4 до 10 мм. Блоки устанавливаются на распределенную растворную смесь, а их положение корректируется с помощью резинового молотка в течение 3 мин после укладки.

Примечения

Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре основания от +5°С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях технологические свойства растворной смеси могут измениться.

Ceresit CT 21 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания раствора в глаза их следует промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации

Кроме вышеизложенной информации о применении Ceresit CT 21 необходимо руководствоваться действующей нормативной документацией на производство кладочных работ. В случае использования материала в условиях, не указанных в техническом описании, следует самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю.

Хранение

В фирменной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Упаковка

Смесь Ceresit CT 21 фасуется в мешки по 25 кг.

Технические характеристики

	Состав:
	смесь цемента с минеральными наполнителями и модификаторами

	Насыпная плотность:
	около 1,3 кг/дм3

	Требуемое количество воды затворения:
	2,8—3,0 л воды на 10 кг сухой смеси

	Температура основания:
	от + 5°С до + 30°С

	Время использования растворной смеси:
	до 4 часов

	Открытое время:
	более 10 минут

	Время корректировки:
	до 5 минут

	Прочность при сжатии через 28 суток:
	более 8,0 МПа

	Адгезия к основанию:
	более 0,5 МПа

	Расход:
	около 5,0 кг/м2 при толщине швов 3 мм


Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 5.10/29710 от 15.08.2002. ТУ У В.2.7-26.6-21685172.002-2002. ДCTУ П Б В.2.7-126:2006.

