ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ JUTA (ЮТА)

Подкровельная супердиффузионная мембрана ЮТАВЕК 

Подкровельная мембрана ЮТАВЕК укладывается в горизонтальном направлении, начиная от окантовки и продвигаясь к коньку крыши. Горизонтальный и вертикальный нахлесты должны составлять не менее 10 см – конкретная величина определяется в зависимости от уклона крыши. Материал крепится по длине стропил с помощью оцинкованных гвоздей с плоской головкой, возможно применение скоб, которые крепятся с помощью механического сшивателя. Для дополнительного крепления материала применяются контррейки, которые размещаются на расстоянии не более 1,2 м. 

 

Если мембрана применяется в местах, где целостность кровли нарушена (места выхода антенн, вентиляционных труб и т.д.), в материале вырезается отверстие. Крепление мембраны к этим предметам выполняется с использованием двусторонней самоклеящейся ленты ЮТАФОЛ СП 1. 

Мембрана монтируется на импрегнированную поверхность. Перед тем, как выполнять монтаж, необходимо убедиться в полном высыхании пропитки. Подкровельная мембрана должна быть закрыта кровельным материалам не позднее чем через 4 месяца после ее установки.

	Уклон крыши, град.
	Горизонтальный нахлест
	Вертикальный нахлест

	
	Частичное закрепление
	Полное закрепление
	

	до 14
	22,5см
	15см
	10см

	15-30
	15см
	12см
	10см

	от 31
	12см
	10см
	10см


Подкровельная антиконденсатная пленка ЮТАКОН Juta, подкровельная пленка juta silver

Пленки укладываются горизонтально на несущие конструкции крыши. Расстояние между стропилами, к которым производится крепление пленки, не должно превышать 1,2 м. Под пленкой предусматривается зазор не менее 4 см. Намотка материала на рулон производится таким образом, что при разматывании его на крыше нетканый влагопоглощающий слой будет обращен в сторону внутреннего пространства объекта. Монтаж материала производится в направлении от окантовки крыши к ее коньку. Крепление материала на несущие конструкции производится с использованием контрреек. Ширина горизонтального нахлеста определяется в соответствии с черной полосой, которая нанесена на край материала. Если пленка ЮТАКОН применяется на опалубке или других видах основания, между пленкой и основанием вкладываются контррейки размером 4х5 см. Шаг составляет не более 1,2 м. Пленка должна прилегать к нижней области крыши таким образом, чтобы обеспечивать приток воздуха. В области конька предусматривается зазор не менее 10 см, необходимый для проветривания. Более подробно о величине нахлеста можно узнать из таблицы. 

Подкровельная диффузионная пленка ЮТАФОЛ Д

Подкровельная пленка ЮТАФОЛ Д укладывается в горизонтальном направлении непосредственно на несущую конструкцию крыши. Крепление пленки производится с использованием оцинкованных гвоздей с плоской головкой или с помощью механического сшивателя. Шаг между стропилами должен составлять не более 1,2 м, а высота провиса пленки – 2 см. После того, как пленка закреплена на несущей конструкции крыши, необходимо укрепить ее контррейками. Оптимальным вариантом является использование импрегнированных контрреек 3х5 см, с последующей установкой обрешетки. Отсутствие контрреек препятствует отводу водяного пара. 

На поверхность полотна пленок ЮТАФОЛ Д (Стандарт и Специал) нанесена яркая цветная полоса. С ее помощью обозначается поверхность, которая при монтаже прилегает к кровельному покрытию. Пленка ЮТАФОЛ Сильвер укладывается темной стороной к кровельному покрытию. Установка пленки неправильной стороной снижает ее гидроизоляционные свойства и характеристики паропроницаемости. Пленка не может применяться напрямую на опалубку, а также в местах стыка с теплоизолирующим материалом. 

Если пленка монтируется на опалубку или другое основание при проведении кровельных работ в реконструируемых зданиях, между пленкой и основанием закладываются контррейки 3х5 см на расстоянии не менее 1,2 м друг от друга. В случаях, когда материал пленки соприкасается с основанием, это приводит к потере его гидроизоляционных свойств, которые обеспечиваются в первую очередь поверхностным натяжением материала ( т.н. «шатровый эффект»). Поэтому между пленкой и теплоизоляцией предусматривается зазор 2- 4 см (табл.1). При укладке материала на конек крыши и ее нижнюю часть необходимо обязательно обеспечить возможность свободного потока воздуха. В области конька предусматривается зазор не менее 5 см – он служит для продувки. При укладке пленки ее кромка должна обязательно достигать окантовки крыши. 

Если пленка укладывается в тех местах, где целостность кровли нарушена (место выхода антенн, труб вентиляции и др.), она разрезается и прикрепляется к той обрешетке, которая расположена ближе – верхняя или нижняя. Для прочного крепления пленки к выделяющимся конструкциям целесообразно применение самоклеящейся ленты ЮТАФОД СП 1. 

Если толщина стропил составляет менее 14 см и отсутствует возможность обеспечения зазора между теплоизоляцией и пленкой, первый слой теплоизоляции, высота которого составляет 10-12 см, закладывается между стропилами. Второй слой теплоизоляции (4-6 см) укладывается под стропила таким образом, чтобы он располагался между поперечными рейками потолка. Это позволяет не только создать под пленкой необходимый зазор, но и обеспечить теплоизоляцию стропильной конструкции. Ультрафиолетовая стабилизация материала определяется его техническими характеристиками.

Паронепроницаемый барьер ЮТАФОЛ Н 

Пленка ЮТАФОЛ Н может крепиться как в горизонтальном, так и вертикальном направлении с внутренней стороны теплоизолирующего материала. Крепление пленки производится к несущим элементам крыши с помощью механического сшивателя или с использованием оцинкованных гвоздей. Рекомендуемую величину нахлеста можно определить по черной полосе, нанесенной на поверхность материала. В любом случае, размер нахлеста не должен составлять менее 10 см в горизонтальном и вертикальном направлениях. Пленка может укладываться любой из сторон. При укладке пленки необходимо обеспечить герметичное соединение полос пленки не только друг с другом, но и с прилегающими строительными конструкциями, для чего применяется соединительная лента ЮТАФОЛ СП 1. Способ соединения пленки с элементами слуховых окон определяется в зависимости от рекомендаций их производителей. Потолок не должен доставать до паробарьера, поэтому после монтажа пленки производится установка реек. 

Если данный способ соединения не соблюдается, эффективность паронепроницаемого барьера значительно снижается, и наблюдается повышенное увлажнение теплоизоляции, появление тепловых мостов и избыточной конденсации.

Соединительная лента ЮТАФОЛ СП 1 

Лента обладает двумя клеящими поверхностями, что дает возможность помещать ее между двумя соединяемыми пленками, а также использовать для соединения пленки с другими материалами. Нужное количество ленты отматывается с мотка и присоединяется, а затем удаляется защитный слой с противоположной поверхности, после чего лента наклеивается на другой материал. 


[image: image1.jpg]1. KposenbHb MaTepuan

. noaxposenss
_IOTA®ON I, IOTAKOH.
5. ourppeica

2. rennousonsun

3.sa0p 204) o 10. obpeuerca

A®ONI_H uswt IOTA®ON HAN

7. peka ans noronka 9. runcoxapron
8. coepunuenthas newta KOTA®ON C




Технология монтажа изоляции JUTA

Применяется при обустройстве жилого этажа (мансарды).

Схема 1.

[image: image2.jpg]



1. Кровельный материал

2. Брусок 50x30 мм

3. Контррейка 50x30 мм

4. Подкровельная пленка Ютапол Д, Ютакон

5. Теплоизоляция

6. Паробарьер Ютафол Н + лента Ютафол СП1

7. Потолок + рейка

 Применяется при обустройстве нежилого этажа (чердака). Теплоизоляция и паробарьер не применяются.
Схема 2.

[image: image3.jpg]



1. Кровельный материал

2. Брусок 50x30 мм

3. Контррейка 50x30 мм

4. Подкровельная пленка Ютапол Д, Ютакон

